Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Институт металлургии, машиностроения и транспорта

Кафедра «ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, МИКРО- И НАНОТЕХНОЛОГИИ»

Отчет по лабораторной работе №1

«Равновесие реакции диссоциации карбоната кальция»

Выполнил:

студент гр.33314/1                              <подпись>                      	Сидоров Н.А.

Проверил:

ассистент                                    	 <подпись>                    Михайловский Г.А.

Санкт-Петербург

2015

1.Теоретическая часть.

В ходе металлургических процессов при высоких температурах устойчивые в обычных условиях химические соединения способны диссоциировать, когда кинетическая энергия тепловых колебаний атомов превышает энергию связи между ними.

Углекислые соли диссоциируют при нагревании по обратимой реакции, сопровождаемой поглощением тепла. В результате обжига известняка и доломита выделяется газообразный диоксид углерода.

Для карбоната кальция уравнение реакции имеет вид:

CaCO3 = CaO + CO2, H0298 = 178 кДж/моль     (1)

По правилу фаз Гиббса число степеней свободы равно:

C=K+2-Ф=2+2-3=1

Так как реакция диссоциации CaCO3 обратима, то по закону действующих масс условие равновесия можно записать:

Кр  = (fco2*aCaO)/aCaCO3  	(2)    ,где

Кр - константа равновесия

fCO2 - летучесть

aCaO и aCaCO3 - активности оксида и карбоната

Значение Кр(1)  можно рассчитать, зная зависимость G0 от температуры:

lnKp  = (-9300/T ) + 7,85    (3)

Если принять активности твердых фаз равными 1 и считать, что при повышенной температуре и невысоких давлениях летучесть CO2  практически не отличается от PCO2 , выражение для (1) упрощается до:

Kp  = PCO2 = f(T)     (4)

Значит, что при каждой температуре равновесие реакции и условия существования карбоната определяются давлением диоксида углерода PCO2 в реакторе. При одинаковой температуре чем ниже равновесное давление диоксида углерода Pравнco2 , тем карбонат считается термодинамически более прочным.

- Методика исследования и экспериментальная установка.

Схема установки:

Обозначения:

1- реактор, 2- печь, 3- автотрансформатор, 4 – колпачок, 5 – термопара, 6 – кран, 7 – вакуумметр, 8 – амперметр, 9 – вольтметр.

Методика исследования основана на непосредственном измерении равновесных давлений углекислого газа.

Во время проведения опыта образец помещают в реакционную трубку в середине печи и нагревают, при температуре 550оС закрывают реакционную трубку колпачком и  откачивают воздух с помощью насоса. Производят замеры давления через каждые 50 оС.

3.  Ход выполнения работы.

Лодочку с порошком СаСО3 поместили в реакционную трубку так, чтобы спай термопары (ХА) был над серединой лодочки. Включили печь и задали указанный ток нагрева.

При температуре 550оС закрыли колпачок реактора. Далее вакуумировали реактор. Для этого повернули пробку крана 6 в положение “Нейтраль”, затем нажали “Пуск насоса” и перевели кран в положение “Насос”. Откачку провели 2-3 минуты до достижения минимального давления. После того, как завершили откачку, повернул кран на положение “Нейтраль”, нажали на “Стоп” и сразу же перевели кран в положение “Атмосфера”. Провели измерения давления через каждые 50оС до достижение температуры равной 900оС. Выключили печь.

- Результаты эксперимента и расчеты.

Таблица 1. Результаты измерений

| N | Т, ˚С | ЭДС, мВ | ∆P, кГс/см2 | P, атм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 550 | 21,89 | -410 | 0 |
| 2 | 600 | 24,02 | -410 | 0 |
| 3 | 650 | 26,14 | -410 | 0 |
| 4 | 700 | 28,25 | -406 | 0,01 |
| 5 | 750 | 30,33 | -395 | 0,0375 |
| 6 | 800 | 32,40 | -368 | 0,105 |
| 7 | 850 | 34,43 | -313 | 0,2425 |
| 8 | 900 | 36,44 | -225 | 0,4625 |

Ткомн = 22 ˚С ≈ 0,88 мВ

Значение ЭДС для требуемой температуры рассчитывается с помощью таблицы характеристического преобразования термопары хромель-алюмель с вводом поправки на ненулевую температуру (22 ˚С).

Пример расчёта 2 строки:

термоЭДС для температуры 600 ˚С равно 24,9 – 0,88 = 24,02 мВ

Используя формулу (3) и зная её упрощение в виде равенства (4), найдем теоретические значения Kp

Таблица 2. Теоретические значения Kp от температуры

| N | Т, ˚С | Т, К | Kp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 550 | 824 | 0,0322 |
| 2 | 600 | 874 | 0,0614 |
| 3 | 650 | 924 | 0,1092 |
| 4 | 700 | 974 | 0,1830 |
| 5 | 750 | 1024 | 0,2917 |
| 6 | 800 | 1074 | 0,4452 |
| 7 | 850 | 1124 | 0,6544 |
| 8 | 900 | 1174 | 0,9309 |

Пример расчёта для 4 строки:

lgKP=-9300974+7,85=-1,698255⇒KP=exp-1,698255=0,1830026

График 1: Зависимости давления диссоциации CaCO3 от температуры

Для интервала температур 800oC – 900oC определим среднее значение теплового эффекта Нср. Используем уравнение изобары:

dlnPco2/dT=Н0/RT2 ;

lnP(2) co2- lnP(1) co2=

Подсчитаем два значениядля трех последних точек на графике 1.:

Найдем среднее значение  на этом участке:

кДж/моль

Нср.=154,49 кДж/моль;

Нтеор=178 кДж/моль

- Вывод

В ходе работы была получена зависимость давления диссоциации CaCO3 от температуры, а также её теоретические значения. Полученное значение теплового эффекта отлично от его теоретического значения. Их разница может объясняться погрешностями в измерении и несовпадением теоретической и экспериментальной кривых на графике 1.