Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Институт металлургии, машиностроения и транспорта

Кафедра «ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ»

Отчет по лабораторной работе №5

«Исследование закаленных сталей»

Выполнил:

студент гр.33314/1                              <подпись>                      	Сидоров Н.А.

Проверил:

доцент, к.т.н.                                    	 <подпись>                    	Андреева В.Д.

Санкт-Петербург

2015

Цель работы: Освоение рентгеновских методик для характеристики структурного состояния термически обработанной стали.

Исходные данные:

Образец №14

Сталь (Мартенсит, Аустенит)

Аустенит (111)

Мартенсит (110)

Определения количества остаточного аустенита:

Метод В. А. Ланда

A=3BB+2×100%

Где

B=I111I110+I111

При помощи планиметра были получены следующие площади пиков:

Для мартенсита – 433 ед. (I110)

Для аустенита – 49 ед. (I111)

Для эталонного мартенсита – 367 ед.

Тогда:

A=3⋅0,10160,1016+2×100%=14,5%

Следовательно, аустенит – 14%, мартенсит – 86%.

Определение содержания углерода в закаленных сталях

Таблица 1. Расчет междублетных расстояний (110)-(101) при различном содержании углерода в мартенсите

| Парам Ȧ |  | P, %C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| с |  | 2,8846 | 2,9082 | 2,9318 | 2,9554 | 2,979 | 3,0026 |
| а |  | 2,81773 | 2,81738 | 2,81702 | 2,81667 | 2,81632 | 2,81596 |
| а/с |  | 0,97681862 | 0,96877003 | 0,96085101 | 0,95305847 | 0,94538939 | 0,93784087 |
| sinθ | 110 | 0,486158 | 0,48622 | 0,486281 | 0,486342 | 0,486403 | 0,486464 |
|  | 101 | 0,48055661 | 0,47868747 | 0,47685698 | 0,47506413 | 0,47330791 | 0,47158739 |
| θ | 110 | 29,0884009 | 29,0924061 | 29,0964124 | 29,1004199 | 29,1044285 | 29,1084383 |
|  | 101 | 28,7217613 | 28,5997136 | 28,480327 | 28,3635254 | 28,2492356 | 28,137387 |
| ∆θ(110-101) |  | 0,36664 | 0,492692 | 0,616085 | 0,736894 | 0,855193 | 0,971051 |

λFe = 1,93728 Ȧ

a0 = 2,861 Ȧ

c=a0+0,118⋅p

a=a0-0,015⋅p

sinθ=λ2aH2+K2+L2⋅ac2

Мартенсит I = 433 = 35,1746 см2

Эталон I = 367 = 29,8131 см2

b=FэтHэт= 29,813120,8=1,433 см (0,24 град)

B=FH= 35,17468,5=4,138194 см (0,689 град)

Δθ=B-b= 4,14-1,43=2,71 см

2,71 ×0,53=0,4516 град

График 1. Зависимость междублетного расстояния (101)-(110) от содержания углерода в мартенсите

По графику определяем, что в исследуемом сплаве содержится 0,34 % углерода.