Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Институт металлургии, машиностроения и транспорта

Кафедра «ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, МИКРО- И НАНОТЕХНОЛОГИИ»

Отчет по лабораторной работе №7

«Электрическая проводимость расплавленных шлаков»

Выполнил:

студент гр.33314/1                              <подпись>                      	Сидоров Н.А.

Проверил:

ассистент                                    	 <подпись>                    Михайловский Г.А.

Санкт-Петербург

2015

Электрической проводимостью называют величину, обратную сопротивлению R. Удельная электрическая проводимость вещества χ  - это электрическая проводимость проводника сечением 1 см2 и длиной 1 см. Связь между сопротивлением, удельной электрической проводимостью и размерами проводника дается соотношением:

χ=1R⋅LS	, См⋅см-1 		(1)

где L - длина проводника, см; S - площадь поперечного сечения проводника, см2. При измерении электропроводности расплавов, когда электроды погружают в объем жидкости, формула (1) преобразуется к виду:

χ=1R⋅Kяч			(2)

где Кяч - постоянная измерительной ячейки. Значения этой константы определяют предварительно при той же глубине погружения электродов в электролит с известной удельной электрической проводимостью.

Цель работы - определение удельной электрической проводимости расплавленного шлака в зависимости от температуры.

Описание установки

Установка (Рис. 1) состоит из электрической печи для нагрева образна шлака и измерительной схемы.

Нагрев печи 5 задают автотрансформатором 8, ток на1ревателя печи определяют по показаниям амперметра 7. Температура образца измеряется электрическим термометром 9. Измерительная ячейка 4 с образцом шлака помещена в печь.

Электрическая проводимость определяется методом вольтметра- амперметра. Напряжение на ячейке измеряют вольтметром 1, ток через ячейку задается блоком питания 11 и измеряется «амперметром» 10, который представляет вольтметр, измеряющий падение напряжения на шунте с известным сопротивлением. Измерения выполняют на переменном токе, чтобы снизить погрешность из-за поляризации электродов.

Установка подключена к блоку защиты, который прекращает подачу литания при нагреве печи до 900 °С.

Рис. 1. Схема установки для измерения температурной зависимости электрической проводимости расплавленного шлака

Температурная зависимость электрической проводимости 0,1 н раствора КОН

| Т,°С | 16 | 17 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| χ, 104⋅См⋅см-1 | 107,2 | 109,5 | 11,9 | 114,3 | 116,7 | 119,1 | 121,5 | 123,9 | 126,4 | 128,8 |

Tкомн = 25˚С

Расчёт постоянной измерительной ячейки:

Из формулы (2) получим:

Kяч=χ⋅RKOH

Напряжение на ячейке

Uяч = 5,74 В

Падение напряжения на шунте (R = 58 Ом)

U = 2,51 В

RKOH=Uяч⋅RU= 132,64 Ом

Kяч= 132,64 ×128,8104=17,083

Таблица 1. Полученные данные

| Т,˚С | U, В | Uяч, В | χ, См⋅см-1 | Т,˚С | U, В | Uяч, В | χ, См⋅см-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 720 | 4,0 | 5,7 | 0,2067 | 540 | 0,29 | 5,73 | 0,0149 |
| 700 | 3,4 | 5,7 | 0,1757 | 520 | 0,19 | 5,73 | 0,0098 |
| 680 | 2,75 | 5,7 | 0,1421 | 500 | 0,12 | 5,72 | 0,0062 |
| 660 | 2,21 | 5,69 | 0,1144 | 480 | 0,076 | 5,70 | 0,0039 |
| 640 | 1,7 | 5,71 | 0,0877 | 460 | 0,046 | 5,70 | 0,0024 |
| 620 | 1,26 | 5,72 | 0,0649 | 440 | 0,027 | 5,71 | 0,0014 |
| 600 | 0,92 | 5,72 | 0,0474 | 420 | 0,016 | 5,73 | 0,0008 |
| 580 | 0,64 | 5,72 | 0,0330 | 400 | 0,0096 | 5,74 | 0,0005 |
| 560 | 0,44 | 5,73 | 0,0226 |  |  |  |  |

График 1. Зависимость удельной электрической проводимости от температуры

График 2. Зависимость lnχ=f1∕T

Оценка энергии активации электрической проводимости:

- Определим Eχ, используя уравнение регрессии:

lnχ=12,377-13222T;

Eχтеор=13 222 ∙R=13 222 ∙8,314=109 927 Дж/моль.

- Определим Еχ как тангенс угла наклона графика зависимости lnχ=f(1/T):

tgα=lnχ1-lnχ21T1-1T2=-1,576+7,61720-1400=13 275;

Eχэксп=R∙tgα=8,314∙13 275=110 368 Дж/моль.