## Slide 1: Магний

## Slide 2: Физические свойства
Температура плавления tпл = 650 °C
При обычных условиях покрыт прочной защитной плёнкой оксида магния MgO (сгорает при t≈600 °C
Бурно реагирует с водой

## Slide 3: Возможные методы резки
Гидроабразивная резка
Плазменно-дуговая резка
Лазерная

## Slide 5
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ Buehler
Модель | Диаметр рабочего круга | Скорость вращения основания | Скорость вращения насадки | Мощность двигателя основания | Мощность двигателя насадки | Нагрузка на образцы, индивидуальная | Нагрузка на образцы, центральная
Ecomet PRO 250+ Automet 250 | 250 мм | От 10 до 500 об/мин | От 30 до 60 об/мин | 750 Вт | 116 Вт | От 5 до 45 Н | От 20 до 260 Н
Ecomet PRO 300+ Automet 300 | 300 мм | От 10 до 400 об/мин | От 60 до150 об/мин | 1500 Вт | 560 Вт | От 5 до 90 Н | От 40 до 535 Н

## Slide 7
Отрезные диски для мягких цветных металлов
Артикул | Тип | Размер
95-B2105 | NF R/SiC | 229x1,7x32 мм
95-B2205 |  | 254х1,8х32 мм
95-B2305 |  | 305х1,8х32 мм
95-B2405 |  | 356х2,3х32 мм

## Slide 8
Проблема | Возможная причина | Рекомендации
Пригорание (синеватый цвет) | Перегрев образца | Повысьте поток охлаждающей жидкости. Уменьшите давление резки. Используйте диск для более твердых материалов (мягче основа)
Быстрый износ диска | Основа диска изнашивается слишком быстро | Используйте диск для более мягких материалов (жестче основа). Уменьшите давление резки.
Диск часто ломается | Неравномерное распределение охлаждающей жидкости. Не закреплен образец. | Отрегулируйте поток охлаждающей жидкости. Зафиксируйте образец более крепко.
Сопротивление резке | Медленный износ диска | Используйте диск для более твердых материалов (мягче основа). Уменьшите поток охлаждающей жидкости. Уменьшите давление резки.
Замедляется скорость отрезного станка | Недостаточно мощности отрезного станка | Используйте более мощный отрезной станок. Ограничьте размер образца. Используйте орбитальный отрезной станок

## Slide 9: Заливка
Для магния используют только холодный метод заливки.
Холодная заливка:
Акриловые смолы, эпоксидные смолы, полиэстеровые смолы,
Холодная заливка под давлением и в вакууме:
Эпоксидные и акриловые смолы

## Slide 10: Различия смол
Эпоксидные смолы:
Эпоксидные смолы идеально подходят для вакуумной пропитки и заливки пористых образцов, а также для задач с высокими требованиями к удержанию края образца. У таких смол отсутствует (или очень низкая) усадка. Время отверждения является относительно длинным, но адгезия к большинству материалов превосходна.
Акриловые смолы:
Акриловые смолы просты в использовании, обладают коротким временем отверждения и отличными свойствами. Они хорошо подходят как для заливки образцов неправильной формы, так и для рутинной работы и единичной заливки.

## Slide 11: Заливка в вакууме
Система вакуумной импрегнации СitoVac (Struers)
CitoVac прост в использовании и имеет большую вакуумную камеру, что позволяет заливать в смолу крупногабаритные образцы или большое количество образцов.
Основные преимущества:
Легкая загрузка держателя
Большая вакуумная камера
Легка в использовании
Хороший обзор вакуумной камеры
Доступны расходные материалы

## Slide 12: Шлифовка
Механическая подготовка является наиболее распространенным способом подготовки материалографических образцов для исследований под микроскопом. Мельчайшие абразивные частицы используются для удаления материала с поверхности, пока требуемый результат не будет достигнут.
Электролитическое полирование представляет собой анодное растворение материала с поверхности образца в электролитической ванне. После предварительной подготовки образец погружается в электропроводящую жидкость (электролит), затем включается электрический ток и материал удаляется с поверхности.

## Slide 13: DIGIPREP ACCURA (metkon)
Планарный станок для грубой шлифовки
Применение усилия | Индивидуальное + Центральное
Индивидуальное усилие, (Н) | 5-100
Центральное усилие, (Н) | 30-500
Мощность двигателя насадки | 100 Вт
Мощность двигателя основания | 0,75 кВт
Скорость насадки, (об/мин) | 50-150
Скорость основания, (об/мин) | 50-600
Диаметр круга, (мм) | 250 / 300
Направление вращения насадки | CW
Направление вращения круга | CW / CCW
Позиционирование по оси X | Да
HMI сенсорный экран, (дюйм) | 5,7"
Память программ | 30
Измерение глубины шлифовки(по оси Z) | Да
Измерение глубины шлифовки | 10 мкм
Автоматическое капельное смачивание | Да
Размеры, ШхГлхВ, (см) | 480x730x640
Вес, (кгс) | 180

## Slide 14: Расходные материалы
Шлифовальная бумага, несамоклеющаяся (1 упак. 100 шт.) | 
DEMPAX | Ø 300 мм круг, от 60 до 4000 Grit
Шлифовальная бумага, самоклеющаяся (1 упак. 100 шт.) | 
DEMPAX-Y | Ø 300 мм круг, от 60 до 4000 Grit
MAGNETO Алмазные круги для грубого шлифования (1 шт. в упаковке) | 
MAGNETO I | Ø300 MAGNETO Алмазный круг, 54 мкм
MAGNETO II | Ø300 MAGNETO Алмазный круг, 18 мкм
MAGNETO III | Ø300 MAGNETO Алмазный круг, 6 мкм
MAGNETO IV | Ø300 MAGNETO Алмазный круг, 3 мкм

## Slide 15: Алмазные пасты, суспензии, аэрозоли, лубриканты
Алмаз благодаря своей исключительной твердости и режущей способности стал наиболее употребляемым абразивным материалом в металлографической полировке. Алмазы для металлографической шлифовки и полировки поставляются в виде двух форм кристаллов: поликристаллическая и монокристаллическая.
Поликристаллические алмазы имеют большое количество небольших режущих кромок. В металлографическом процессе подготовки такие кромки обеспечивают высокую степень съёма материала, производя при этом лишь поверхностные царапины.
Монокристаллические алмазы имеют более близкую к кубу форму и меньше режущих кромок. Эти алмазы обеспечивают высокую степень съёма материала с менее постоянным характером царапин.
При высоких требованиях выбирают алмазы поликристаллического типа. алмазы монокристаллического-типа лучше всего подходят для универсальной полировки.

## Slide 16: Травление магния и магниевых сплавов
Для травления магния и деформируемых магниевых сплавов применяют разбавленные растворы азотной кислоты (до 50...60 г/л)
После травления в растворах азотной кислоты производят снятие травильного шлама в растворе хромового ангидрида.
Для снятия окалины и удаления оксидных пленок с деформируемых и литейных магниевых сплавов производят сначала разрыхление их в концентрированных растворах едкого натрия с последующей обработкой в растворе хромового ангидрида.