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Цель работы: изучение устройства камеры РКСО, методики съемки лауэграмм и эпиграмм; освоение метода индицирования рентгенограммы с помощью построения гномостереографической проекции, сетки Вульфа и стандартных проекций на примере кристаллов с кубической решеткой; определение ориентировки кристалла.

Кристаллографические плоскости в монокристалле, параллельные одной прямой, образуют кристаллографическую зону. Лучи, отраженные плоскостями одной зоны, идут вдоль образующих одного кругового конуса. Вершина конуса находится в кристалле, осью конуса служит ось зоны (прямая, которой параллельны кристаллографические зоны). Попадая на фотопленку эти лучи образуют на ней цепочку пятен, лежащую вдоль некоторой кривой, называемой зональной линией. Через отдельные пятна проходят две или более зональные линии, образуя узловые пятна.
Съемка производится в камере типа РКСО при различном расположении кассеты с пленкой. Прямая схема съемки по методу Лауэ регистрирует рефлексы с θ < 45˚. Полученная рентгенограмма называется лауэграммой.

Rпл = 30 мм
Rст = 100 мм
Rгн = 10 мм

Результаты расчетов приведены в таблице (в приложении).

Вывод:
[bookmark: _GoBack]В ходе лабораторной работы была проиндицированна рентгенограмма (лауэграмма) и проверена правильность индицирования путём наложения кальки с проекцией на стандартную гномостереографическую проекцию.
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	tgŋ
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	rгн
	hkl расчет
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	мм
	
	град
	
	
	мм
	
	

	1
	27,5
	0,916
	21,266
	68,733
	0,683
	2,564
	68,342
	25,647
	211
	211

	2
	31
	1,03
	22,981
	67,018
	0,661
	2,354
	66,169
	23,541
	412
	513

	3
	32
	1,06
	23,435
	66,564
	0,656
	2,303
	65,601
	23,032
	201
	201

	4
	31
	1,03
	22,981
	67,018
	0,661
	2,354
	66,169
	23,541
	4-12
	3-12

	5
	27
	0,9
	21,004
	68,995
	0,686
	2,599
	68,677
	25,997
	2-11
	2-11

	6
	19,5
	0,65
	16,52
	73,479
	0,745
	3,363
	74,595
	33,635
	652
	-

	7
	21,5
	0,716
	17,822
	72,177
	0,728
	3,103
	72,841
	31,035
	632
	-

	8
	25
	0,83
	19,912
	70,087
	0,701
	2,755
	70,087
	27,551
	612
	-

	9
	25
	0,83
	19,912
	70,087
	0,701
	2,755
	70,087
	27,551
	61-2
	-

	10
	22
	0,73
	18,136
	71,863
	0,724
	3,046
	72,424
	30,464
	6-32
	-

	11
	20
	0,6
	16,853
	73,146
	0,741
	3,293
	74,143
	32,933
	2-21
	2-21

	12
	11,5
	0,383
	10,492
	79,507
	0,831
	5,378
	83,121
	53,785
	331
	331

	13
	16
	0,53
	14,043
	75,956
	0,78
	3,986
	78,013
	39,865
	311
	311

	14
	17,5
	0,583
	15,135
	74,864
	0,764
	3,687
	76,491
	36,872
	301
	301

	15
	17
	0,56
	14,776
	75,223
	0,769
	3,78
	76,989
	37,808
	3-11
	3-11

	16
	12
	0,4
	10,906
	79,093
	0,825
	5,17
	82,512
	51,704
	3-31
	3-31




