Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Институт металлургии, машиностроения и транспорта

Кафедра «ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ»

Отчет по лабораторной работе №9

«Изучение монокристаллов. Расчет лауэграмм.»

Выполнил:

студент гр.33314/1                              <подпись>                      	Сидоров Н.А.

Проверил:

доцент, к.т.н.                                    	 <подпись>                    	Андреева В.Д.

Санкт-Петербург

2015

Цель работы: изучение устройства камеры РКСО, методики съемки лауэграмм и эпиграмм; освоение метода индицирования рентгенограммы с помощью построения гномостереографической проекции, сетки Вульфа и стандартных проекций на примере кристаллов с кубической решеткой; определение ориентировки кристалла.

Кристаллографические плоскости в монокристалле, параллельные одной прямой, образуют кристаллографическую зону. Лучи, отраженные плоскостями одной зоны, идут вдоль образующих одного кругового конуса. Вершина конуса находится в кристалле, осью конуса служит ось зоны (прямая, которой параллельны кристаллографические зоны). Попадая на фотопленку эти лучи образуют на ней цепочку пятен, лежащую вдоль некоторой кривой, называемой зональной линией. Через отдельные пятна проходят две или более зональные линии, образуя узловые пятна.

Съемка производится в камере типа РКСО при различном расположении кассеты с пленкой. Прямая схема съемки по методу Лауэ регистрирует рефлексы с θ < 45˚. Полученная рентгенограмма называется лауэграммой.

Rпл = 30 мм

Rст = 100 мм

Rгн = 10 мм

Результаты расчетов приведены в таблице (в приложении).

Вывод:

В ходе лабораторной работы была проиндицированна рентгенограмма (лауэграмма) и проверена правильность индицирования путём наложения кальки с проекцией на стандартную гномостереографическую проекцию.

| N | l | tg2θ | Q | ŋ=90-θ | tg(ŋ/2) | tgŋ | rст | rгн | hkl расчет | hkl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  | град |  |  |  | мм |  |  |  |
| 1 | 27,5 | 0,916 | 21,266 | 68,733 | 0,683 | 2,564 | 68,342 | 25,647 | 211 | 211 |
| 2 | 31 | 1,03 | 22,981 | 67,018 | 0,661 | 2,354 | 66,169 | 23,541 | 412 | 513 |
| 3 | 32 | 1,06 | 23,435 | 66,564 | 0,656 | 2,303 | 65,601 | 23,032 | 201 | 201 |
| 4 | 31 | 1,03 | 22,981 | 67,018 | 0,661 | 2,354 | 66,169 | 23,541 | 4-12 | 3-12 |
| 5 | 27 | 0,9 | 21,004 | 68,995 | 0,686 | 2,599 | 68,677 | 25,997 | 2-11 | 2-11 |
| 6 | 19,5 | 0,65 | 16,52 | 73,479 | 0,745 | 3,363 | 74,595 | 33,635 | 652 | - |
| 7 | 21,5 | 0,716 | 17,822 | 72,177 | 0,728 | 3,103 | 72,841 | 31,035 | 632 | - |
| 8 | 25 | 0,83 | 19,912 | 70,087 | 0,701 | 2,755 | 70,087 | 27,551 | 612 | - |
| 9 | 25 | 0,83 | 19,912 | 70,087 | 0,701 | 2,755 | 70,087 | 27,551 | 61-2 | - |
| 10 | 22 | 0,73 | 18,136 | 71,863 | 0,724 | 3,046 | 72,424 | 30,464 | 6-32 | - |
| 11 | 20 | 0,6 | 16,853 | 73,146 | 0,741 | 3,293 | 74,143 | 32,933 | 2-21 | 2-21 |
| 12 | 11,5 | 0,383 | 10,492 | 79,507 | 0,831 | 5,378 | 83,121 | 53,785 | 331 | 331 |
| 13 | 16 | 0,53 | 14,043 | 75,956 | 0,78 | 3,986 | 78,013 | 39,865 | 311 | 311 |
| 14 | 17,5 | 0,583 | 15,135 | 74,864 | 0,764 | 3,687 | 76,491 | 36,872 | 301 | 301 |
| 15 | 17 | 0,56 | 14,776 | 75,223 | 0,769 | 3,78 | 76,989 | 37,808 | 3-11 | 3-11 |
| 16 | 12 | 0,4 | 10,906 | 79,093 | 0,825 | 5,17 | 82,512 | 51,704 | 3-31 | 3-31 |