| Рис.1 Основные элементы печи: 1 - металлический каркас; 2 - футеровка (свод, стены, подина); 3 - рабочее пространство печи; 4 - горелка; 5 - борова (дымоходы); 6 - газовоздухопроводы; 7 - теплообменник; 8 - дымовая труба; 9 - дымовой шибер; 10 - дроссели; 11 - задвижки; 12 - нагреваемый материал. | 3 температурных режима: -Прямоточный (1) -противоточный(2) -камерный(3) | 1).а) кремнеземистые: динасовые (SiO2) б) алюмосиликатные: шамотные (Al2O3 , SiO2 ) в) глиноземистые – корундовые (А12О3 > 90%); г) периклазохромитовые (MgO ; Сr2О3); 2. а) огнеупорные (огнеупорность 1580-1770 °С); б) высокоогнеупорные (огнеупорность 1770-2000 °С); в) высшей огнеупорности (огнеупорность >2000 °С). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис.2. Инжекционная газовая горелка среднего давления ИГК: 1 – газовое сопло; 2 – инжектор; 3 – горло; 4 – диффузор; 5 – насадок; 6 – воздушная регулировочная шайба. | Источниками получения тепла являются: -химическая энергия топлива (топливные печи); -химическая энергия жидкого металла или шихты; -электрическая энергия. | 3). а) особоплотные (с открытой пористостью до 3 %); б) высокоплотные (3-10 %); в) плотные (10-16 %); г) уплотненные (16-20 %); д) среднепористые (20-30 %); |  |
| Рис.3 горелка ГНП (модернизированная) 1-воздушный корпус; 2-газовая часть; 3-втулка с лопатками для завихрения воздуха; 4-газовое сопло;5 – горелочная плита; 6- патрубок для установки запального устройства; 7- патрубок для установки фотодатчика. 8- горелочный камень | -плавильные -нагревательные печи для нагрева перед прокаткой: -нагревательные колодцы, методические печи -толкательные, с вращающимся подом; -для нагрева слитков, блюмов | е) повышеннопористые (30-45 %); ж) легковесные (с общей пористостью 45-85 %); з) ультралегковесные (с общей пористостью > 85 %). 4). а) пластичноформованные; б)полусухого формования г)литые д)термопластичнопрессованные е)горячепрессованные;ж)изготовленные горячим прессованием из масс, нагретых до пластичного состояния;з)пиленые из естественных горных пород или из специально изготовленных блоков; и)волокнистые |  |
| Рис.4 Плоскопламенная горелка ГПП: 1 – корпус; 2 – тангенциальный воздушный патрубок; 3 – газовое сопло; 4 – горелочный туннель; 5 – крепежная плита; 6 – направляющий винт | по виду топлива: -газовые -мазутные | 5. а) обожженные б) безобжиговые в) плавленые г) горячепрессованные. 6. а) простые изделия б) фасонные в) специальные |  |
| Рис.6 Форсунка высокого давления: 1- собственно форсунка; 2 – форсуночная коробка. | классификации огнеупорных: 1) химико-минеральный состав2) огнеупорность3) пористость4) способ формования5) термическая обработка6) форма и размеры. | Эксплуатационные показатели: -термостойкость -шлакоустойчивость -строительная прочность -изменение V при нагреве |  |

| 1)Динас содержит более 93% SiO2 и относится к кремнеземистым, кислым огнеупорам. Обладает высокой строительной прочностью, высокой температурой начала деформации под нагрузкой и соответственно рабочей температурой службы 1650–1700 °С. Устойчив к воздействию кислых расплавов и газовых сред, но не выдерживает контакта с основными расплавами металлов и их оксидов. | 4) Периклаз (или магнезит) содержит не менее 85% MgO. Температура начала размягчения под нагрузкой значительно ниже огнеупорности. Максимальная рабочая температура 1700 °С. Термостойкость изделий невысока и составляет 1-2 водяных теплосмены. Шлакоустойчивость по отношению. к основным расплавам – металлам и шлакам, богатым оксидами металлов и известью, исключительно высока. Поэтому магнезитовые кирпичи используются для кладки элементов печей черной и цветной металлургии, которые контактируют с расплавами металлов и основных шлаков. | Теплоизоляционные материалы делятся по ряду признаков: 1)по огнеупорности: - огнеупорные (выдерживающие рабочую температуру 800 °С) - неогнеупорные (могут быть использованы только при температурах ниже 800 °С) 2) по происхождению: -естественные (диатомит, трепел и вермикулит.) -искусственные (пористые легковесные огнеупоры и изделия из различных волокон) 3)по форме и способу применения: -из кирпичей -листов -неформованных материалов (засыпки, ваты, волокон и др.). Легковесные изделия могут изготавливаться из шамота, динаса, диатомита, высокоглиноземистого сырья и т.п. Для получения легковесных огнеупоров с высоким процентом равномерно распределенной пористости применяют три различных способа: - выгорающих добавок; - пеноспособ; - химический. |
| --- | --- | --- |
| 2) Шамот относится к алюмосиликатным огнеупорам, содержащим кроме SiO2 до 45% Al2O3. Обладает более высокой термостойкостью (10-20 водяных теплосмен), но низкой шлакоустойчивостью. Наиболее широко применяется в печестроении при температурах до 1350 °С для строительства стен, сводов, не контактирующих с оксидами металлов, для низкотемпературной части регенеративной насадки. | 7) Смолодоломитовые безобжиговые огнеупоры содержат в качестве основы MgO и СаО, а также углерод в виде смоляной связки в количестве 2-4 %. Они применяются для футеровки конвертеров. | 3) Муллит и корунд относятся к высокоглиноземистым алюмосиликатным огнеупорам. По мере увеличения содержания Al2O3 повышается их рабочая температура службы, прочность и постоянство объема при разогреве. Термостойкость превышает 150 водяных теплосмен. Применяются вместо шамота в условиях более высоких температур: муллит – до 1650 °С, корунд – до 1800 °С. Плавленые корундовые изделия обладают высокой шлакоустойчивостью и выдерживают давление и истирающее действие металла и шихты. Применяются в установках внепечной обработки стали, в монолитных подинах методических нагревательных печей. |
| На длину факела влияют следующие основные факторы: 1) диаметр газового сопла d0; 2) теплота сгорания топлива ; 3) концентрация кислорода в воздухе; 4) скорость выхода газа из горелки; 5) скорость воздушного потока; | 6) избыток воздуха, подаваемого для горения(коэффициент расхода воздуха); 7) температура газа; 8) температура воздуха; 9) соприкосновение факела с плоскостью; 10) угол встречи потоков газа и воздуха; 11) расстояние между факелами. | Имеют место два способа сжигания топлива – факельный и слоевой. По факельному способу сжигается газообразное, жидкое и пылевидное топливо. По слоевому методу сжигают твердое топливо. В большинстве печей топливо сжигается факельным способом. Слоевой способ используется в доменной и агломерационной печи, вагранках, паровых котлах небольшой мощности. |