## Slide 1
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.
Выпускная квалификационная работа
Тема:
Высокопрочные литые микропровода в стеклянной изоляции из сплавов
системы Ni-Cr-Mo
  Студент: Сидоров Н.А.
Научный руководитель: Гюлиханданов Е.Л.
Научный консультант: Фармаковский Б.В.
Санкт-Петербург
2017г.

## Slide 2
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.
История микропровода
1924 г. – Г. Ф. Тейлор
1940 г. – Ф. А. Маковский
1948 г. – А. В. Улитовский
Алексей Васильевич Улитовский
Микропровод в сравнении с человеческим волосом
2

## Slide 3
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.
Применение микропровода
Радиоэкранирующие и радиопоглощающие покрытия и материалы
Прецизионные датчики, сенсоры и элементы сопротивления
Метки систем защиты
Миниатюрные катушки индуктивности, трансформаторы, дроссели
Сенсоры взрывоопасных газов
Армирование полимерных композитов
И др.
Радиопоглащающий маскировочный комплект
Радиоэкранирующая хлопчатобумажная ткань
Источник: сайт ЦКБ специальных радиоматериалов
3

## Slide 4
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.
Применение микропровода. Метаматериалы.
Макроструктура из
микропроводов
Пример работы метаматериала
4

## Slide 5
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.
Получение микропроводов
Метод А. В. Улитовского (а - капельный, б - непрерывный)
Комбинированный метод (справа)
Источник: Литой микропровод и его свойства / Е. Я. Бадинтер и др.
5

## Slide 6
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.
Микропровода из высокопрочных сплавов
Сплав | Химический состав | Характер упрочняющей обработки | Свойства сплава |  | Свойства литых микропроводов |  |  | 
 |  |  | σв, МПа | ε,% | dж, мкм | Р, гс | σв, МПа | ε,%
Элгилой | 15%Ni + 40%Co, 15%Fe, 20%Cr, 7%Мо, 2%Мn, 0,03%Ве | Деформация | >2500 | - | 8-10 | 6,0 | 800-1200 | 0,5
Проволока А | 58%Ni, 22%Fe, 20%Мо, 0,005%С | Деформация | 1050 | До 50 | 8 | 2,5 | 500 | 5.0
Fe-Ni-Mo-Co | 65%Fe, 13%Ni, 12%Мо, 10%Со | Старение по мартенситному механизму | 2800 | 6 | 12,5 | 5,5 | 440 | 0,4-0,9
Прочностные характеристики некоторых упрочняемых промышленных сплавов и микропроводов из них.
Источник: Вопросы материаловедения. - 2016. -№ 4(88)
6

## Slide 7: Прочностные характеристики некоторых упрочняемых промышленных сплавов и микропроводов из них.
Сплав | Химический состав | Характер. упрочн. обработки | Хар-ка сплава |  | Характеристики литых микропроводов |  |  | 
 |  |  | σв, МПа | ε, % | dж, мкм | P, г | σв, МПа | ε, %
Проволока | W (Ø10мкм) | Деформ. | 4000 | 1-4 | - | - | - | -
Элгилой | 15%Ni+40%Co, 15%Fe, 20%Cr,7%Mo | Деформ. | >2500 | - | 8-10 | 6 | 1000 | 0,5
Проволока А | 58%Ni, 22%Fe, 20%Mo | Деформ. | 1050 | <50 | 8 | 2,5 | 500 | 5
Х17Г9АНЧ | - | Закалка | 700 | 40 | 14 | 20 | 1200 | 5
ХН35ВТ | - | Дисп. тв | >750 | >15 | 8 | 3 | 600 | 0,9
Fe-Ni-Mo-Co | 65%Fe, 13%Ni,12%Mo, 10%Co | Старен. по м. механ. | 2800 | 6 | 12 | 5,5 | 440 | 0,9

## Slide 8
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.
Внешний вид и структура переходного слоя микропроводов из сплава системы Ni-Cr-Si-B
1 – стеклоизоляция
2 – переходный слой
3 – металлическая жила
8

## Slide 9
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.
Микропровода из высокопрочных сплавов
серия 1: 10%Сг; 10, 20, 25, 30 и 35%Мо; Ni – ост.
серия 2: 20%Сг; 10, 20, 25, 30 и 35%Мо; Ni – ост.
серия 3: 30%Сг; 10, 20, 25, 30 и 35%Мо; Ni – ост.
серия 4: 40%Сг; 10, 20, 25, 30 и 35%Мо. Ni – ост.
Источник: Вопросы материаловедения. - 2016. -№ 4(88)
Влияние состава опытных сплавов Ni-Cr-Mo на прочность микропроводов
9

## Slide 10
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.
Сплав 2%Cr; 61%Mo; 37%Ni. Литое состояние.
В центре крестов – α-Mo, окруженный P-фазой (Cr18-Mo42-Ni40), которая в свою очередь окружена δ-фазой (Ni-Mo).
Матрица – эвтектика, состоящая из δ-фазы и γ-Ni.
Фазы в сплаве Ni-Cr-Mo (увеличение х750)
Источник: Bloom D. S., Grant N. J. // J. Metals. – 1954. – V. 6, N 2
10

## Slide 11
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.
Микропровода из высокопрочных сплавов
Временное сопротивление разрыву литых микропроводов из сплава
Ni-Cr-Mo-Si-B-Zr
(Р - разрывное усилие)
Период решетки:
Сплав серии 1 – 3,59 Å
Чистый Ni (ГЦК) – 3,5169 Å
Оптимальный сплав:
20%Сr, 35%Мо, 1,5%Si, 0,3%B, 0,3%Zr, 0,6%Ce, Ni – ост.
σв = 4500 МПа; δ = 1,0-2,4%.
Источник: Вопросы материаловедения. - 2016. -№ 4(88)
11

## Slide 12
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.
Выпускная квалификационная работа
Тема:
Высокопрочные литые микропровода в стеклянной изоляции из сплавов
системы Ni-Cr-Mo
  Студент: Сидоров Н.А.
Научный руководитель: Гюлиханданов Е.Л.
Научный консультант: Фармаковский Б.В.
Санкт-Петербург
2017г.

## Slide 13
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.