Билет №1

1.	Двухкомпонентная диаграмма состояния с граничными твердыми растворами и нонвариантным эвтектическим превращением. Укажите однофазные области диаграммы, двухфазные равновесия, напишите реакцию трехфазного равновесия, реакции кристаллизации, нарисуйте структуру доэвтектического сплава, укажите количественное соотношение структурных составляющих.

2.	Диаграмма состояния железо-углерод. Кристаллизация и структура сплавов с 1,2% и 4,3% углерода. С-диаграмма распада аустенита заэвтектоидных сталей. Формирование структуры при различных скоростях охлаждения.

3.	Для изготовления крупных пружин особо ответственного назначения, работающих в условиях динамических и знакопеременных нагрузок применяют легированные стали 65С2ВА, 60С2ХФА, 60С2Н2А и др.

-	Укажите и обоснуйте режим термической обработки ответственной пружины, изготовленной из выбранной марки стали. Постройте график термообработки в координатах температура — время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения.

-	Приведите основные сведения об этой стали: химический состав, влияние легирующих элементов, достоинства, недостатки и др.

-	Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях термической обработки

-	Приведите основные сведения по влиянию легирующих элементов, метод контроля качества, возможные виды брака и методы их устранения.

Билет №2

1.	Двухкомпонентная диаграмма состояния с граничными твердыми растворами и нонвариантным перитектическим превращением. Укажите однофазные области диаграммы, двухфазные равновесия, напишите реакцию трехфазного равновесия, реакции кристаллизации, нарисуйте структуру сплава с перитектическим превращением, укажите количественное соотношение структурных составляющих.

2.	Диаграмма состояния железо-углерод. Кристаллизация и структура сплавов с 0,6% и 3,0% углерода. С-диаграмма распада аустенита доэвтектоидных сталей. Формирование структуры при различных скоростях охлаждения.

3.	Валы, зубчатые колеса, крепежные детали трубопроводов высокого давления изготавливаются из стали 40ХФА.

Укажите и обоснуйте режим термической обработки ответственной детали, изготовленной из указанной марки стали. Постройте график термообработки в координатах температура — время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения.

-	Приведите основные сведения об этой стали: химический состав, влияние легирующих элементов, достоинства, недостатки и др.

-	Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях термической обработки

-	Приведите основные сведения по влиянию легирующих элементов, метод контроля качества, возможные виды брака и методы их устранения.

Билет №3

1.	Двухкомпонентная диаграмма состояния с граничными твердыми растворами и нонвариантным эвтектоидным превращением. Укажите однофазные области диаграммы, двухфазные равновесия, напишите реакцию трехфазного равновесия, реакции кристаллизации, нарисуйте структуру заэвтектоидного сплава, укажите количественное соотношение структурных составляющих.

2.	Диаграмма состояния железо-углерод. Кристаллизация и структура сплавов с 0,2% и 4,8 % углерода. С-диаграмма распада аустенита доэвтектоидных сталей. Формирование структуры при различных скоростях охлаждения.

3.	Кулаки, валы, втулки изготавливают из стали 35ХМ

Укажите и обоснуйте режим термической обработки указанных деталей, изготовленной из марки стали 35ХМ. Постройте график термообработки в координатах температура — время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения.

-	Приведите основные сведения об этой стали: химический состав, влияние легирующих элементов, достоинства, недостатки и др.

-	Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях термической обработки

-	Приведите основные сведения по влиянию легирующих элементов, метод контроля качества, возможные виды брака и методы их устранения.

Билет №4

1.	Двухкомпонентная диаграмма состояния с граничными твердыми растворами и нонвариантным перитектоидным превращением. Укажите однофазные области диаграммы, двухфазные равновесия, напишите реакцию трехфазного равновесия, реакции кристаллизации, нарисуйте структур сплава с перитектическим превращением, укажите количественное соотношение структурных составляющих.

2.	Диаграмма состояния железо-углерод. Кристаллизация и структура эвтектоидной стали и эвтектического белого чугуна. Превращение перлита в аустенит. Формирование структуры при различных скоростях охлаждения. Кинетика превращения перлита в аустенит.

3.	Коленчатые валы, валы-шестерни, болты, шпильки изготавливают из стали 40ХН.

Укажите и обоснуйте режим термической обработки указанных деталей, изготовленной из марки стали 40ХН. Постройте график термообработки в координатах температура — время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения.

-	Приведите основные сведения об этой стали: химический состав, влияние легирующих элементов, достоинства, недостатки и др. Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях термической обработки

-	Приведите основные сведения по влиянию легирующих элементов, метод контроля качества, возможные виды брака и методы их устранения.

Билет №5

1.	Двухкомпонентная диаграмма состояния с граничными твердыми растворами и нонвариантным эвтектическим превращением. Укажите однофазные области диаграммы, двухфазные равновесия, напишите реакцию трехфазного равновесия, реакции кристаллизации, нарисуйте структуру доэвтектектического сплава, укажите количественное соотношение структурных составляющих.

2.	Диаграмма состояния железо-углерод. Кристаллизация и структура заэвтектоидной стали и доэвтектического белого чугуна. Превращение перлита в аустенит. Рост зерна аустенита. Наследственно мелкозернистые и наследственно крупнозернистые стали.

3.	Для изготовления ответственных деталей и сварных конструкций, работающих при знакопеременных нагрузках используют сталь 35ХГСА.

Укажите и обоснуйте режим термической обработки указанных деталей, изготовленной из марки стали 35ХГСА. Постройте график термообработки в координатах температура-время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения.

-	Приведите основные сведения об этой стали: химический состав, влияние легирующих элементов, достоинства, недостатки и др. Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях термической обработки

-	Приведите основные сведения по влиянию легирующих элементов, метод контроля качества, возможные виды брака и методы их устранения.

Билет №6

1.	Двухкомпонентная диаграмма состояния с граничными твердыми растворами и нонвариантным перитектическим превращением. Укажите однофазные области диаграммы, двухфазные равновесия, напишите реакцию трехфазного равновесия, реакции кристаллизации, нарисуйте структуру сплава с перитектическим превращением, укажите количественное соотношение структурных составляющих.

2.	Диаграмма состояния железо-углерод. Кристаллизация и структура сплавов с 0,4% и 3,0% углерода. Механизм превращение аустенита в мартенсит. Критическая скорость охлаждения.

3.	Валы, оси, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, крепежные изделия изготавливают из стали 30ХГСА

Укажите и обоснуйте режим термической обработки указанных деталей, изготовленной из марки стали 30ХГСА. Постройте график термообработки в координатах температура — время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения.

-	Приведите основные сведения об этой стали: химический состав, влияние легирующих элементов, достоинства, недостатки и др. Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях термической обработки

-	Приведите основные сведения по влиянию легирующих элементов, метод контроля качества, возможные виды брака и методы их устранения.

Билет №7

1.	Двухкомпонентная диаграмма состояния с граничными твердыми растворами и нонвариантным эвтектическим превращением. Укажите однофазные области диаграммы, двухфазные равновесия, напишите реакцию трехфазного равновесия, реакции кристаллизации, нарисуйте структуру эвтектического сплава, укажите количественное соотношение структурных составляющих.

2.	Диаграмма состояния железо-углерод. Кристаллизация и структура эвтектического белого чугуна и заэвтектоидной стали. Превращение аустенита в перлит. Кинетика превращения перлита в аустенит.

3.	Клапаны, ответственные болты и силовые шпильки изготавливают из стали 40Х2Н2МА.

Укажите и обоснуйте режим термической обработки указанных деталей, изготовленной из марки стали 40Х2Н2МА. Постройте график термообработки в координатах температура — время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения.

-	Приведите основные сведения об этой стали: химический состав, влияние легирующих элементов, достоинства, недостатки и др.

-	Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях термической обработки

-	Приведите основные сведения по влиянию легирующих элементов, метод контроля качества, возможные виды брака и методы их устранения.

Билет №8

1.	Двухкомпонентная диаграмма состояния с граничными твердыми растворами и нонвариантным перитектическим превращением. Укажите однофазные области диаграммы, двухфазные равновесия, напишите реакцию трехфазного равновесия, реакции кристаллизации, нарисуйте структуру сплава с перитектическим превращением, укажите количественное соотношение структурных составляющих.

2.	Диаграмма состояния железо-углерод. Кристаллизация и структура заэвтектоидной стали и доэвтектического белого чугуна. Превращение перлита в аустенит - механизм, кинетика.

3.	Шлицевые валы, крепежные детали, детали трубопроводов высокого давления до 400 °С изготавливают из стали 40ХФА.

Укажите и обоснуйте режим термической обработки указанных деталей, изготовленной из марки стали 40ХФА. Постройте график термообработки в координатах температура — время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения.

-	Приведите основные сведения об этой стали: химический состав, влияние легирующих элементов, достоинства, недостатки и др. Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях термической обработки

-	Приведите основные сведения по влиянию легирующих элементов, метод контроля качества, возможные виды брака и методы их устранения.

Билет №9

1.	Двухкомпонентная диаграмма состояния с граничными твердыми растворами и нонвариантным эвтектическим превращением. Укажите однофазные области диаграммы, двухфазные равновесия, напишите реакцию трехфазного равновесия, реакции кристаллизации, нарисуйте структуру доэвтектического сплава, укажите количественное соотношение структурных составляющих.

2.	Диаграмма состояния железо-углерод. Кристаллизация и структура заэвтектоидной стали и заэвтектического белого чугуна. С-диаграмма распада аустенита заэвтектоидных сталей. Формирование структуры при различных скоростях охлаждения.

3.	Цельнокованые ротора, судовые валы, различные крупные и средние поковки изготавливают из стали 38XH3MA

Укажите и обоснуйте режим термической обработки указанных деталей, изготовленной из марки стали 38XH3MA. Постройте график термообработки в координатах температура — время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения.

-	Приведите основные сведения об этой стали: химический состав, влияние легирующих элементов, достоинства, недостатки и др. Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях термической обработки

-	Приведите основные сведения по влиянию легирующих элементов, метод контроля качества, возможные виды брака и методы их устранения.

Билет №10

1.	Двухкомпонентная диаграмма состояния с граничными твердыми растворами и нонвариантным перитектическим превращением. Укажите однофазные области диаграммы, двухфазные равновесия, напишите реакцию трехфазного равновесия, реакции кристаллизации, нарисуйте структуру сплава с перитектическим превращением, укажите количественное соотношение структурных составляющих.

2.	Диаграмма состояния железо-углерод. Кристаллизация и структура эвтектического белого чугуна и эвтектоидной стали. Кинетика превращения перлита в аустенит. Рост зерна аустенита. Наследственно мелкозернистые и наследственно крупнозернистые стали.

3.	Шатуны, коленчатые валы, шестерни, болты изготавливают из стали 40ХН.

-	Укажите и обоснуйте режим термической обработки указанных деталей, изготовленной из марки стали 40ХН. Постройте график термообработки в координатах температура — время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения.

-	Приведите основные сведения об этой стали: химический состав, влияние легирующих элементов, достоинства, недостатки и др. Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях термической обработки

-	Приведите основные сведения по влиянию легирующих элементов, метод контроля качества, возможные виды брака и методы их устранения