ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ЛЮДМИЛЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В МИСИСе

| Дата передачи образцов | Сплав | Диаметр, мм | Длина, мм | Кол-во, шт. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 января 2018 г. | Сплав 013 пруток диаметром 5 мм Cu – 13.5Al – 4.0Ni | 5 | 70 мм | 1 | Закалка от 960°С в воду. Выдержка 20 мин. |
|  |  | 5 | 230 мм | 1 |  |