## Slide 1: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА ЭФФЕКТ ПАМЯТИ ФОРМЫ В СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Cu-Al-Ni
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
Санкт-Петербург
2019г.
Выполнил
студент гр.23346/7 Н.А. Сидоров
Руководитель
профессор, д.т.н. Е.Л. Гюлиханданов

## Slide 2: Цель работы – изучение особенностей поведения монокристалла Cu-14,5%Al-5%Ni при накоплении (эффект пластичности превращения) и возврате (эффект памяти формы) деформации в условиях термоциклирования под нагрузкой.
Задачи работы:
определение характеристических температур превращений Мн, Мк, Ан и Ак в зависимости от действующего напряжения;
определение величин накопленной, обратимой и остаточной деформации в зависимости от действующего напряжения в термоцикле;
установление взаимосвязи между функциональными свойствами, структурой и фазовым составом.

## Slide 3: Характеристики монокристалла Cu-14,5%Al-5%Ni
Характеристические температуры превращений:
Мн=51,7°С, Мк=38°С
Ан=48,7°С, Ак=59,3°С
Термообработка:
Закалка 960˚С с охлаждением в воду
Кристаллографическая ориентация: <100>
Исходное состояние: ´1 + R-фаза (Al7Cu4Ni)
формообразователь
затравка
кристалл
расплав
тигель
выращивание монокристалла
методом Степанова
монокристаллический пруток Cu-14,5%Al-5%Ni

## Slide 4: Установка для термоциклирования при растяжении под нагрузкой
блок-схема установки
ТХК - термопара хромель-копель;
УД - дифференциальный усилитель; ДД – дискретный датчик перемещения; ОМК – однокристальный микроконтроллер; ПУ – преобразователь уровня;
ПК – персональный компьютер.
образец с термопарой (ТХК)
нагревательный блок
ТХК
УД
ОМК
ДД
ПУ
ПК

## Slide 5
Chart: Температура, °С
нагрев
Мн
Мк
Ан
Ак
Chart: Деформация, %
Chart: Температура, °С
Виды термодеформационных петель при разных нагрузках
5 - 15 МПа
20 - 60 МПа
80 - 160 МПа

## Slide 6
Chart: Напряжение, МПа
| 0 | 4.4000000000000004 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120
Мн | 51.7 | 50 | 59 | 68 | 78 | 91 | 113 | 117
Мк | 38 | 33 | 40 | 41 | 45 | 54 | 66 | 70
Ан | 48.7 | 52 | 65 | 85 | 93 | 101 | 109 | 133
Ак | 59.3 | 75 | 140 | 151 | 136 | 141 | 152 | 170
Chart: Напряжение, МПа
| 4.4000000000000004 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120
% | 0.75 | 4.79 | 5.43 | 7.53 | 8.29 | 8.45 | 8
зависимость характеристических температур от приложенной нагрузки
зависимость деформации эффекта памяти формы от напряжения

## Slide 7: Аномальное поведение монокристалла
Chart: Температура, °С
Chart: Температура, °С
Термодеформационная петля монокристалла из сплава Cu-14,5%Al-5%Ni под нагрузкой 20 МПа

## Slide 8
Типичные виды дифрактограмм для различных напряжений
Chart: 2θ

## Slide 9: Фазовый состав после охлаждения под напряжением
Предварительная нагрузка, МПа | Количество фазы (объем, %) |  |  | 
 |  |  |  | R
Исходное состояние | 2 | 58 | - | 40
5-15 | 25 | 20 | 25 | 30
20-60 | - | - | 30 | 70
80-160 | - | - | 23 | 77
Предварительная нагрузка, МПа | Количество фазы (объем, %) |  |  | 
 |  |  |  | R
Исходное состояние | 2 | 58 | - | 40
5-15 | 25 | 20 | 25 | 30
20-60 | - | - | 30 | 70
80-160 | - | - | 23 | 77

## Slide 10: Выводы
Определены зависимости характеристических температур превращений от прилагаемой нагрузки.
Монокристаллы сплава Cu-14,5%Al–5%Ni способны накапливать и возвращать до 8% деформации при отсутствии необратимой пластической деформации.
При напряжениях от 20 до 60 МПа наблюдается аномальный возврат деформации в полуцикле охлаждения, связанный с протеканием взрывного мартенситного превращения.
В структуре исследуемого сплава обнаружены три типа мартенситных фаз β’1, γ’1 и R, образование которых зависит от действующего напряжения.

## Slide 11: Благодарю за внимание

## Slide 12
разрез диаграммы Cu-Al-Ni при 3%Ni