| Нагрузка | Отражения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 5 МПа | γ1’ | Следы |
|  | R | Высокая концентрация |
|  | β1’ | Высокая концентрация |
|  | β1 | Следы |
| 20 МПа | R | Средняя концентрация |
|  | β1 | Высокая концентрация |
| 40 МПа | R | Высокая концентрация |
|  | β1’ | Следы |
| 100 МПа | γ1’ | Средняя концентрация |
|  | R | Высокая концентрация |