МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОНИКАЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
        Выполнила:
        Студентка гр. 43314/1
        Тимошук Н.Д.

---
- Капиллярный метод контроля (КМК) основан:
  - на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей в полость несплошностей материала объекта контроля
  - на регистрации образующихся индикаторных следов визуально или с помощью преобразователя.
- Метод позволяет обнаруживать поверхностные и сквозные дефекты.

---
Основными документами, регламентирующими применение КМК, являются ГОСТ 18442 - 80, 28369 - 89 и 24522 - 80.

---
- Процесс капиллярного контроля состоит из следующих основных операций:
- а) очистка поверхности и полости дефекта от загрязнений, жира и т. д. путем их механического удаления и растворения. Этим обеспечивается хорошая смачиваемость всей поверхности индикаторной жидкостью и возможность проникновения ее в полость дефекта;

---
- б) пропитка дефектов индикаторной жидкостью.
  Она должна хорошо смачивать материал изделия и проникать в дефекты в результате действия капиллярных сил.
  По этому признаку метод называют капиллярным, а индикаторную жидкость — индикаторным пенетрантом;
- в) удаление с поверхности изделия излишков пенетранта.
  Пенетрант в полости дефектов сохраняется. Для удаления используют эффекты диспергирования и эмульгирования, применяют специальные жидкости — очистители;

---
г) обнаружение пенетранта в полости дефектов.
Это делают чаще визуально, реже — с помощью специальных устройств — преобразователей.
В первом случае на поверхности наносят специальные вещества — проявители, извлекающие пенетрант из полости дефектов за счет явлений сорбции или диффузии.

---
В литературе по капиллярному контролю дефектоскопические материалы обозначают индексами: индикаторный пенетрант — «И», очиститель — «М», проявитель — «П».

---
Схема общей технологии капиллярного контроля

---
Объекты контроля
- Капиллярным методом контролируют изделия из металлов (преимущественно неферромагнитных), неметаллических материалов и композитные изделия любой конфигурации.
- Капиллярным методом обнаруживают только выходящие на поверхность дефекты, полость которых не заполнена окислами или другими веществами.
- преимущество капиллярных методов состоит в том, что при их применении угол зрения на дефект возрастает в 10...20 раз (за счет того, что ширина индикаций больше, чем дефектов), а яркостный контраст — на 30...50%. Благодаря этому нет необходимости в тщательном осмотре поверхности и время контроля многократно уменьшается.

---
Капиллярные методы находят широкое применение в энергетике, авиации, ракетной технике, судостроении, химической промышленности. Ими контролируют основной металл и сварные соединения из сталей аустенитного класса (нержавеющих), титана, алюминия, магния и других цветных металлов.

---
Автоматический контроль

---
Перспективы развития
- Важное направление развития КМК — его автоматизация [3, 13]. Рассмотренные ранее средства автоматизируют контроль однотипных небольших изделий. Автоматизация; контроля изделий разного типа, в том числе крупногабаритных, возможна с применением адаптивных роботов-манипуляторов, т.е. обладающих способностью приспосабливаться к изменяющимся условиям. Такие роботы успешно используются на окрасочных работах, которые во многом подобны операциям при КМК.

---
Спасибо
за
внимание