- Радиоволновые методы

Основаны на регистрации  и анализе изменения параметров, взаимодействующих с контролируемым объектом, электромагнитных волн радиодиапазона. Обычно используются волны сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона с длиной от 1 до100 мм.

Данные методы могут применяться для контроля объектов, изготовленных из материалов, не «заглушающих» радиоволны:

- диэлектриков (керамика),

- полупроводников,

- магнитодиэлектриков

- тонкостенных объектов из металла (толщины металлических листов).

В качестве источников энергии служат:

- магнетроны,

- клистроны,

- лампы обратной волны,

- преобразователи частоты,

- твердотельные генераторы,

- диоды Ганна и т. п.

С их помощью можно обнаруживать непроклеи, расслоения (площадью от 10 мм2 и более), воздушные включения, трещины (от 10 мкм и более), неоднородности по плотности, напряжения, измерять геометрические размеры и т. п.

Как и в случае вихретоковых МНК, аппаратура для реализации радиоволнового метода состоит из генератора 1 и приёмника волны 3.

Рис.4 – Радиоволновой метод НМК (прохождения)

По характеру взаимодействия объекта с волной  различают радиоволновые методы:

- прохождения,

- отражения

- рассеивания и

- резонансный

по первичному информативному параметру:

- фазовые,

- геометрические,

- амплитудно-фазовые

- поляризационные МНК.

Недостатком СВЧ метода является сравнительно низкая разрешающая способность устройств, реализующих этот метод, обусловленная малой глубиной проникновения радиоволн в металлы.