Наноиндентирование

На начальном этапе зондовые микроскопы использовались для исследования в основном топологических свойств объектов (релье-

фа), вплоть до атомарной структуры поверхности. В процессе развития как нанотехнологий, так и самих приборов стали возникать и постепенно решаться задачи исследования и измерения различных физических свойств нанообъектов и структур: электрических, магнитных, оптических и т.д. В то же время для многих классов нанообъектов важным параметром являются их механические свойства. Для измерения механических характеристик твердых и сверхтвердых материалов на наноуровне сегодня в основном применяется метод наноиндентирования. Новые приборы,

представляющие комбинацию нанотвердомера и сканирующего зондового микроскопа, открывают новые возможности для исследования поверхности твердых и сверхтвердых материалов

.

Методика измерений.

Метод наноиндентирования заключается в следую-

щем: твердая игла известной формы вдавливается в

поверхность образца с постоянной скоростью. При

достижении заданной нагрузки или глубины вдав-

ливания игла отводится в обратном направлении. В

процессе нагружения проводится запись значений на-

грузки и соответствующего ей смещения иглы. Резуль-

тирующая зависимость называется кривой нагруже-

ния — внедрения (рис. 1,а).

В наноиндентировании чаще всего применяется трехгранная

пирамида Берковича [11]. Для индентора Берковича с

углом при вершине 142° в = 1,034

Кроме трехгранного индентора Берковича, в наноиндентировании могут использоваться инденторы различной формы: полусферы (в тестах Бринеля и Роквелла), различные четырехгранные пирамиды

(тесты по Виккерсу и Кнупу) или конусы (Роквелл).

Разработан способ измерения твердости нанообъектов методом склерометрии с помощью СЗМ “НаноСкан”[24]. В режиме СЗМ исследуется поверхность образца и выбирается участок с минимальными наклоном и шероховатостью. На выбранном участке иглой-индентором делается царапина с заданной нагрузкой. Затем тот же участок снова

сканируется в режиме СЗМ. Полученное изображение

позволяет определить характер деформаций и размеры царапины. В качестве иглы-индентора используются алмазные пирамидки, близкие по геометрии к пирамиде Берковича. Микротвердости различных материалов, определенные методами склерометрии и индентирования, имеют близкие значения в том случае, когда наконечник при царапании не разрушает, а пластически деформирует материал.