5.3. Контроль качества жел-дор колес

Каждое колесо подвергают внешнему осмотру и проверке размеров. Колеса

поставляют партиями одного назначения, изготовленными из стали одной плавки.

От каждой партии, принятой по внешнему осмотру, отбирают по одному колесу

для проверки макроструктуры и механических свойств. Места отбора проб приве-

дены на следующей схеме (рис.17).

Рис. 17. Места отбора проб для изготовления образцов и определения твердости

Причем твердость контролируют только на колесах, которые прошли испы-

тания на механические свойства. Кроме определения стандартных механических

свойств, производят определение величины прогиба колеса при испытании на

удар падающим копровым грузом массой 1 т с высоты 6 м. Стрела прогиба не

должна превышать 25 мм.