Физ. Свойства  Л-12   ПЗ-36

Теплоемкость чистых металлов, сплавов и соединений Л-2  ПЗ-8

Изменения теплоемкости при фазовых и структурных превращениях. Методы калориметрического и термического анализов.

Природа магнетизма. Магнетизм элементов, фаз и гетерогенных сплавов. Л-2  ПЗ-6

Ферромагнетизм. Процесс намагничивания и доменная структура. Зависимость магнитных характеристик от структуры. Методы измерения магнитных свойств. Применение магнитных методов для исследования металлических систем. Магнитные материалы.

Электропроводность. Методы измерения электрического сопротивления. Л-2  ПЗ-6

Основные определения и зависимости. Влияние анизотропии, структуры, фазового состава и температуры на теплопроводность. Абсолютные и относительные методы измерения теплопроводности.

Теплопроводность металлов, сплавов и соединений. Л-2  ПЗ-6

Основные определения и зависимости. Влияние анизотропии, структуры, фазового состава и температуры на теплопроводность. Абсолютные и относительные методы измерения теплопроводности.

Термоэлектрические свойства сплавов. Л-2  ПЗ-4

Основные явления и закономерности. Применение метода измерения термо- э.д.с. в металловедении. Металлы для термопар.

Плотность металлов и сплавов. Дилатометрический метод определения термического расширения  Л-2  ПЗ-6

Зависимость плотности от состава и различных видов обработки металла. Термические расширение металлов и сплавов. Дилатометрический метод определения термического расширения и объемного эффекта превращения.