ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ЛЮДМИЛЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В МИСИСе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата передачи образцов** | **Сплав** | **Диаметр, мм** | **Длина, мм** | **Кол-во,**  **шт.** | **Описание** |
| 17 января 2018 г. | Сплав 013  пруток диаметром 5 мм  Cu – 13.5Al – 4.0Ni | 5 | 70 мм | 1 | Закалка от 960°С в воду. Выдержка 20 мин. |
| 5 | 230 мм | 1 |