d = 2 mm.

|  | Ms, K | Mf, K | As, K | Af, K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец 1 | 306 | 325 | 316 | 329 |
| Образец 2 | 304 | 324 | 315 | 329 |
| Образец 3 | 307 | 325 | 317 | 331 |