|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ образца** | **Длина, мм** | **Диаметр, мм** | **σ, МПа** | **Дифракто-грамма, дата** | **Примечание** |
| 1-1 | 89.7 | 2.93 | 4.4 | 28.05.19 |  |
| 1-2 | 53.2 | 2.94 | 20 | 10.06.19 | Образец после охлаждения висел1 сутки под нагрузкой |
| 1-3 | 20.3 | 2.94 | 40 |  | Образец после охлаждения висел 3.5 суток под нагрузкой |
| 1-4 | 20.7 | 2.94 | 60 |  | Образец после охлаждения висел 2.5 суток под нагрузкой |
| 1-5 | 20.0 | 2.94 | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 87.5 | 2.93 | 100 | 06.06.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |