|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нагрузка | Отражения | Примечание |
| 5 МПа | γ1’ | Следы |
| R | Высокая концентрация |
| β1’ | Высокая концентрация |
| β1 | Следы |
| 20 МПа | R | Средняя концентрация |
| β1 | Высокая концентрация |
| 40 МПа | R | Высокая концентрация |
| β1’ | Следы |
| 100 МПа | γ1’ | Средняя концентрация |
| R | Высокая концентрация |