| Эталон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### α-Fe |  |  |  |
| Плоскость 110 |  | ## Плоскость 220 |  |  |  |
| 28,050 | 51 | 71,40 | 462 | 73,35 | 1160 |
| 28,075 | 51 | 71,45 | 462 | 73,40 | 1036 |
| 28,100 | 51 | 71,50 | 462 | 73,45 | 897 |
| 28,125 | 51 | 71,55 | 464 | 73,50 | 769 |
| 28,150 | 52 | 71,60 | 475 | 73,55 | 686 |
| 28,175 | 54 | 71,65 | 477 | 73,60 | 655 |
| 28,200 | 60 | 71,70 | 483 | 73,65 | 612 |
| 28,225 | 61 | 71,75 | 486 | 73,70 | 586 |
| 28,250 | 63 | 71,80 | 490 | 73,75 | 577 |
| 28,275 | 68 | 71,85 | 496 | 73,80 | 552 |
| 28,300 | 78 | 71,90 | 501 | 73,85 | 547 |
| 28,325 | 96 | 71,95 | 505 | 73,90 | 533 |
| 28,350 | 120 | 72,00 | 509 | 73,95 | 526 |
| 28,375 | 187 | 72,05 | 516 | 74,00 | 519 |
| 28,400 | 216 | 72,10 | 522 | 74,05 | 517 |
| 28,425 | 443 | 72,15 | 536 | 74,10 | 510 |
| 28,450 | 612 | 72,20 | 544 | 74,15 | 506 |
| 28,475 | 1080 | 72,25 | 574 | 74,20 | 501 |
| 28,500 | 1692 | 72,30 | 590 | 74,25 | 500 |
| 28,525 | 2185 | 72,35 | 636 | 74,30 | 494 |
| 28,550 | 2318 | 72,40 | 661 | 74,35 | 490 |
| 28,575 | 1975 | 72,45 | 785 | 74,40 | 488 |
| 28,600 | 1461 | 72,50 | 832 | 74,45 | 477 |
| 28,625 | 990 | 72,55 | 1023 | 74,50 | 472 |
| 28,650 | 563 | 72,60 | 1183 | 74,55 | 472 |
| 28,700 | 190 | 72,65 | 1460 | 74,60 | 472 |
| 28,725 | 160 | 72,70 | 1772 | 74,65 | 472 |
| 28,750 | 90 | 72,75 | 2091 |  |  |
| 28,775 | 92 | 72,80 | 2270 |  |  |
| 28,800 | 88 | 72,85 | 2262 |  |  |
| 28,825 | 73 | 72,90 | 2172 |  |  |
| 28,850 | 69 | 72,95 | 2017 |  |  |
| 28,875 | 66 | 73,00 | 1828 |  |  |
| 28,900 | 61 | 73,05 | 1771 |  |  |
| 28,925 | 55 | 73,10 | 1748 |  |  |
| 28,950 | 51 | 73,15 | 1710 |  |  |
| 28,975 | 50 | 73,20 | 1644 |  |  |
| 29,000 | 50 | 73,25 | 1460 |  |  |
| 29,025 | 50 | 73,30 | 1349 |  |  |