Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт металлургии, машиностроения и транспорта

Кафедра «ТЕХНОЛОГИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ»

Расчетная работа

«Разработка технологии получения отливки в песчано-глинистой форме»

Выполнил:

студент гр.33314/1                              <подпись>                      	    Сидоров Н.А.

Принял:

Доцент                                        	 <подпись>                    	    Морозова Л.М.

Санкт-Петербург

2016

Характеристики детали (рис. 1):

материал – серый чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85,

масса – 118 кг, термообработка – нет, способ литья – в сырые песчано-глинистые формы из смеси с влажностью от 3,5 до 4,5 %, тип производства – единичное, уровень механизации – ручная формовка.

Рис. 1. Чертеж детали

- Выбираем положение отливки в форме, разъем формы (Показаны на чертеже).

Преимущества данного выбора – необходимо изготовить 1 стержневой ящик и 1 стержень.

- Назначаем припуски на мех. обработку по ГОСТ Р 53464 – 2009 (Показаны на чертеже).

Таблица 1. Значения выбранных величин

| Ном. размер | СП | РП | КР | ∆ | ∆общ | ∆общ/2 | бобщ | Lотл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 лево | 15 | 8 | 11 | 6,4 | 8 | 4 | 4,8 | 309,6±3,2 |
| 300 право | 15 | 8 | 11 | 6,4 | 8 | 4 | 4,8 |  |
| 230 | 15 | 8 | 11 | 5,6 | 7 | 3,5 | 6,5 | 217±2,8 |
| 150 | 15 | 8 | 11 | 5,0 | 6,25 | 3,125 | 5,6 | 138,8±2,5 |

Определяем размер отливки по формуле:

Lотл=Lдет±δ1±δ2±Δ2

где Lдет – размер детали;

δ1, δ2 – общий припуск на механическую обработку с одной и другой стороны,

Δ – допуск размеров, который может быть и несимметричным; знаки «+» и «–» зависят от расположения припусков.

1). 300+4,8+4,8±3,2=309±3,2

2). 230-6,5-6,5±2,8=217±2,8

3). 150-5,6-5,6±2,5=138,8±2,5

- Определяем нормы точности отливки.

Точность отливки 11-0-15-12 ГОСТ Р 53464-2009 (отливка 11-го

класса размерной точности, (степень коробления не нормировалась), 15-й

степени точности поверхности, 12-го класса точности массы).

- Литейная усадка 1,0 %

- Определяем формовочные уклоны на вертикальные поверхности (толщина фланца) – 1˚5'..1˚30' и наносим на чертеж (поверхность необрабатываемая).

- Выбираем конструкцию стержня и изображаем на чертеже.

Указываем: размеры знаков (h1(левый)=100, h1(правый)=115), уклоны знаков (α=5˚, ß=6˚), зазоры между знаками формы и стержнями (s1=1,5, s2=1,5), направление и месторасположение газоотводных каналов в стержне, направление набивки стержней в ящике, плоскости разъемов стержневых ящиков.

- Расчёт прибылей.

Учитывая, что усадка чугуна СЧ20 небольшая, а отливка массивная, устанавливаем одну прибыль.

- Выбираем горизонтальную верхнюю литниковую систему.

Определяем оптимальную продолжительность заливки τ в секундах по

следующей эмпирической формуле:

τ=s⋅3δG

где s – коэффициент, учитывающий жидкотекучесть сплава и тип

литниковой системы s = 2,0.

δ – преобладающая (средняя) толщина стенки отливки, 60 мм;

G – общая масса отливки, литников и прибылей, кг.

Масса отливки определяется по формуле:

Gотл = Gдет + Gпр.м.о.,

где: Gдет = 118 кг – масса детали;

Gпр.м.о. – масса металла на припуски и механическую обработку, кг.

Припуски на механическую обработку составляют 7 – 10 % от массы

детали, принимаем 8 %.

Gпр.м.о. = 0,08· Gдет = 0,08·118 = 9,44 кг,

Gотл = 127,44 кг

Масса жидкого металла, заливаемого в литейную форму, зависит от

технологического выхода годного,

G=GотлТВГ

где ТВГ – технологический выход годного, для данной отливки принимаем ТВГ = 0,75

G = 127,44/0,75 = 169,92 кг.

τ=2∙360∙169,92=43,37 с

Определяем площадь сечений питателей Fп по формуле Озанна:

∑Fп=1000∙Gμτρ2gHp

где ∑Fп - суммарная площадь сечения питателей, см2;

G = 169,92 кг – масса металла в форме (с учетом массы литниковой системы и прибылей);

μ = 0,35 – коэффициент расхода металла в форме 0,35;

τ = 43,37 с – оптимальная продолжительность заливки форм металлом;

ρ = 7,2 г/см3 – плотность чугуна;

g = 981см/с2 – ускорение силы тяжести (свободного падения);

Hp – расчетный (средний) металлостатический напор, см.

Расчетный металлостатический напор:

Hp=H0-P22C

где H0 = 30 см – высота стояка от уровня воронки до питателя;

P = 20 см – высота части отливки от питателя до её самой высокой точки;

C = 40 см – общая высота отливки.

Hp=30-2022∙40=25 см

∑Fп=1000∙169,920,35∙43,37∙7,2∙2∙981∙25=7,02 см2

Площади поперечных сечений шлакоуловителя и стояка для мелкого и

среднего литья определяют из соотношения:

∑Fп:∑Fш:∑Fст=1,0:1,1:1,2

∑Fш=7,722 см2;∑Fст=8,424 см2

Сечения питателей и шлакоуловителей использует трапецеидальные.

Число питателей выбираем 2.

Fп=∑Fп2=72=3,5 см2

Размеры поперечных сечений питателей:

a =30 мм, b =24 мм, h = 13 мм

Количество шлакоуловителей выбираем 2.

Fш = ∑Fш2 = 3,9 см2.

Размеры поперечных сечений шлакоуловителей:

a =22 мм, b =18 мм, h = 22 мм

Площадь ∑Fст = 8,4 см2, кол. – 1 шт., диаметр стояка dст = 25 мм

Для заливки металла используем литниковую воронку.

Диаметр воронки Dв = 2,7· dст = 2,7·25 = 67,5 мм

Высота воронки Hв = Dв = 67,5 мм

Эскизы элементов литниковой системы с указанием сечений и размеров наносим на чертеж детали с графическими элементами литейной формы и отливки (рис. 2).

| Fп = 3,5 см2 | Fш = 7,72 см2 | Fст = 8,4 см2 |
| --- | --- | --- |
| Кол. = 2 шт. | Кол. = 2 шт. | Кол. = 1 шт. |
| ∑Fп=7,02 см2 | ∑Fш=7,72 см2 | ∑Fст=8,4 см2 |

- Выбираем размеры опок из стандартного ряда размеров (ГОСТ 17818-84) с учетом минимального необходимого слоя смеси и максимального использования площади формы: длина опок 750 мм, ширина 600 мм, высота верхней опоки 300 мм, высота нижней опоки 300 мм.

Изображаем собранную литейную форму (рис. 3).

Рис.3. Собранная литейная форма: 1 - верхняя полуформа, 2 - нижняя полуформа, 3 - полость формы, 4 - стержень 1, 5 - стержень 2, 6 - литниковая воронка, 7 - стояк, 8 - шлакоуловитель, 9 - питатели, 10 - выпор, 11 - наколы, 12 - опока, 13 - подпочная плита, 14 - штырь центрирующий.

Библиографический список

1. Морозова Л.М., Косников Г. А. Литейное производство. Изготовление разовых литейных форм. Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – 46 с.

2. Косников Г.А., Морозова Л.М. ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Проектирование технологии получения отливок в разовых формах: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2000. - 51 с.