Министерство Образования и Науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет»

Институт Металлургии, Машиностроения и Транспорта

_________________________________________________________________

Кафедра «Технологии и исследования материалов»

Пояснительная записка

к курсовому проекту

на тему: «Тепловой расчет и конструирование печи»

Выполнил:

Студент гр. 33315/1                                                                                                                        (дата)

Матвеев Н.И.                                                                                                                                   (подпись)

Руководитель:

Коджаспиров В.Е.                                                                                                                          (подпись)

Санкт-Петербург

2014 г.

Оглавление

Задание 3

Введение 4

- Расчет горения топлива5

- Расчет параметров внешнего теплообмена7

- Расчет режима нагрева металла под обработку давлением11

- Расчет теплового баланса камерной печи16

- Расчет рекуператора20

- Аэродинамический расчет дымового тракта23

Заключение30

Список литературы31

Задание

к курсовому проекту на тему:

«Тепловой расчет и конструирование печи»

Студент Матвеев Никита 33315/1 группа

- Тип и назначение печи: камерная садочная;

- Материал нагреваемых заготовок: Сталь 40;

- Габариты заготовок (мм): пластина 400*400 , l = 1200;

- Садка печи: 4 шт.;

- Режим нагрева металла: нагрев под ковку;

- Топливо: смесь природного и доменного газов;

- Теплота сгорания: QНР = 27 МДж/м3;

- Влажность топлива: W = 25 г/м3;

- Температура подогрева воздуха: tвоздуха = 160˚C;

- Выполнить аэродинамический расчёт: дымового тракта.

Задание выдал  Коджаспиров В.Е.

Введение

Производство машин теснейшим образом связано с тепловой обработкой различных деталей и заготовок, которую обычно выполняют в печах различного типа. Нагрев металла является одной из важнейших стадий производственного процесса, влияющей на производительность, качество и себестоимость выпускаемой продукции.

В настоящее время в машиностроении для нагрева металлических заготовок под прессование, штамповку  и термическую обработку используют печи самых различных конструкций, которые могут быть объединены общим признаком. В подавляющем большинстве   случаев – это камерные печи  садочного  типа. В таких печах  нагрев  заготовок  производят  отдельными  садками, с  последующим их охлаждением вне рабочего пространства, или вместе с печью, что и определяет периодичность нагрева. Широкое  применение  такого типа печей объясняется, в первую очередь, их универсальностью,  позволяющей  обрабатывать  в них по разным  режимам самые разнообразные по форме и  размерам  заготовки, что в условиях машиностроения делает эти печи незаменимыми.

Для того чтобы технически грамотно выбрать и использовать  печь существующей конструкции для решения конкретной технологической задачи,  необходимо  ознакомиться  с основами её  тепловой  работы, под которой понимают совокупность всех  процессов, протекающих в печи и определяющих основной процесс – нагрев  металла.

Сущность тепловой  работы  нагревательных  и  термических  печей  садочного  типа  одинакова и определяется сочетанием  процессов  тепловыделения,  теплообмена  и  теплоусвоения, которые  протекают  в  рабочем  пространстве  печи. Поэтому  задачи расчета  таких  печей  сводят  к  выявлению  условий  протекания  указанных  процессов,  которые  обеспечат заданный  режим  нагрева  и  заданную  производительность  печи.

- Расчет горения топлива

Согласно заданию печь должна отапливаться смесью природного и доменного газов (теплота сгорания: 27 МДж/м3, влажность 25 г/м3). Состав природного и доменного газов приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Вид топлива | CO2 | СО | H2 | N2 | CH4 | С2Н4 | O2 | Н2S | Влажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 93,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 25 |
| Доменный газ | 10 | 3,3 | 58,4 | 11,4 | 0,9 | - | - | - | 25 |

Пересчитаем состав сухого газа на рабочий по формулам:

k = (100-Н2О)/(100-(Н2О)Т)

Н2О = 100·W/(W+803,6), где (Н2О)Т – содержание влаги в топливе по справочным данным, %; Н2О – заданное содержание влаги в топливе, %; W – содержание водяных паров в топливе, г/м3.

Н2О = 100·25/(25+803,6) = 3,%

K = (100-3)/100 = 0,97

Рабочий состав доменного газа равен:

СО2Р = СО2C · k = 10 · 0,97 = 9,7 и т.д.

Состав природного газа пересчитывать не будем, так как он не содержит Н2О. Рабочие составы (%) природного и доменного газов приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Газ | СО2Р | СОР | Н2Р | N2Р | CH4Р | C2H4Р | O2Р | H2SР | H2OР | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 0,3 | 0,6 | 2 | 3 | 93 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0 | 100 |
| Доменный газ | 9,7 | 26,578 | 3,2 | 56,6 | 0,87 | - | - | - | 3 | 100 |

Теплоту сгорания каждого газа вычисляем по формуле:

Qнр = 0,127·COP + 0,108·H2P + 0,234·H2SP + 0,357·CH4P + 0,596·C2H4P

Qн пг р = 0,127*0,582+0,108*1,94+0,234*0,194+0,357*90,21+0,596*0,388 = 32,77 МДж/м3

Qн дг р = 0,127*26,578+0,108*3,2+0,357*0,87 = 4 МДж/м3

Определим состав смеси:

Доля природного газа в смеси:  x = (Qсм - Qн кгР)/(Qн пгР - Qн кгР) = (27-4)/(32,77-4) =0,799

Доля доменного в смеси:  (1-0,799) = 0,201

Рабочий состав смешанного газа определяется по формуле:

(СО2)см = х (СО2)пг + (1-х) (СО2)кг  и т.д.

СО2Р см = 0,291*0,799+9,7*0,201 = 2,18% и т.д.

Рабочий состав (%) смешанного газа приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| СО2РСМ | СОРСМ | Н2РСМ | N2РСМ | СН4РСМ | С2Н4РСМ | О2РСМ | Н2SРСМ | Н2ОРСМ | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,18 | 5,8 | 2,19 | 13,7 | 72,25 | 0,31 | 0,387 | 0,155 | 3 | 100 |

Теоретически необходимое количество воздуха (м3) определяем по формуле:

L0 = 0,0476 · (0,5COP + 0,5H2P + 2CH4P + 3C2H4P + 1,5H2SP - O2P) · (1 + 0,00124·dВ), где dВ - влагосодержание сухого воздуха, г/м3, равное 10г/м3.

L0 = 0,0476* (0,5*5,8+0,5*2,19+2*72,25+3*0.31+1,5*0,155-0,387)*(1+0,00124*10) = 7,19 м3/ м3.

Действительное количество воздуха при  = 1,1 вычисляется по формуле:

LД = ·L0 = 1,1·7,19 = 7,909 м3/м3

Количество продуктов сгорания (м3) рассчитываем по формулам:

VCO2 = 0,01·(CO2P+COP+CH4P+2C2H4P) = 0,01*(2,18+5,8+72,25+2*0,31)= 0,8 м3/ м3

VN2 = 0,01·(N2 +79·LД) = 0,01*(13,7+79*7,909) = 6,385 м3/ м3

VH2O=0,01·(2CH4P+2C2H4P+H2P+H2OP+H2SP+0,124·Lд·dВ)=0,01*(2*72,25+2*0,31+2,19+3+0,155+0,124*7,909*10) = 1,603 м3/ м3

VO2 = 0,21·(-1) ·L0 = 0,21*(1,1-1)*7,19 = 0,15 м3/ м3

VSO2 = 0,01·H2SP = 0,01*0,155= 0,00155 м3/ м3

Общее количество продуктов сгорания равно:

VД = VCO2 + VN2 +VH2O + VO2 + VSO2 = 0,8+1,603+6,385+0,00155+0,15 = 8,94 м3/ м3

Рассчитаем состав продуктов сгорания смешанного газа по формулам:

Х = 100·VX/VД

CO2 = 0,8·100/8,94 = 8,95%

N2 = 6,385·100/8,94= 71,42%

H2O = 1,603·100/8,94= 17,93%

O2 = 0,15·100/8,94= 1,678%

SO2 = 0,00155·100/8,94= 0,0173%

Плотность продуктов сгорания вычисляем по формуле:

Д=(0,44·CO2+0,18·H2O+0,28·N2+0,32·O2+0,64·SO2)/22,4=(0,44*8,95+0,18*17,93+0,28*71,42+0,32*1,678+0,64*0,0173)/22,4 = 1,237 кг/м3

2. Расчет параметров внешнего теплообмена

Согласно заданию садка печи состоит из четырех пластин 400*400 мм и длиной l = 1200 мм. Расположим пластины в два ряда по ширине пода (рис 2.1.)

Рис. 2.1. Эскиз рабочего пространства печи и схема расположения пластин на ее поду.

На поверхность нагреваемого в печи материала теплота передаётся за счёт излучения и конвекции:  qм = qконв + qизл,  где qконв и qизл – тепловые потоки, переданные соответственно конвекцией и излучением. Следует иметь ввиду, что доля теплоты, передаваемой конвекцией в печах с рабочей температурой более 700C, не превышает 15…20% и падает с увеличением температуры. Существующие методики расчёта конвективного теплообмена дают относительную погрешность около 20…30%, поэтому в дальнейшем будем считать, что конвективный тепловой поток составляет 10% от лучистого теплового потока: qконв = 0,1qизл. Тогда общий поток теплоты, передаваемый на поверхность металла: qм=1,1qизл.

Теловой поток излучением на поверхность нагреваемого материала может быть вычислен по формуле: qизл=CпрTср1004-Tпов1004, где qизл - тепловой поток излучением; Тср, Тпов – температуры среды и поверхности нагреваемого материала, К; Спр – приведённый коэффициент излучения, Вт/м²К4.

Исходя из того что тепловой поток излучением на металл одинаков независимо от того, что мы выбираем в качестве источника излучения, то qм, можно определить температуру газов и кладки из выражений: qм=1,1CгмTг1004-Tпов1004=CкмTкл1004-Tпов1004.

Определим длину и ширину рабочего пространства (в нагревательных печах обычно величину H принимают равной величине B):

L = 3,5 м

H = (0,45+0,65*1,7)*1,2 = 1,9 м- в термических печах

В нагревательных печах:

H=B=1,7

В камерных печах рабочее пространство перекрывают арочным сводом с центральным углом =600. При таком центральном угле свода R=B, а высота боковой стены:

h = R·cos(/2) = 1,7 · cos300 = 1,47 м.

Средняя высота печи равна:

hср = (h+H)/2 = (1,47+1,7)/2 = 1,585 м.

Определим геометрические параметры излучения. Поверхность кладки равна:

Fкл = Fторц.стен + Fбок.стен + Fсвода + Fпода = 2·В·hср + 2·L·h + RL/180 + LB = 2*1,7*1,585+2*3,5*1,47+ 3,14·1,7*60*3,5 /180 + 3,5·1,69 = 27,86 м2

Излучающую поверхность металла определим по формуле:

FМ  = n(2rl + 2r2),  где n – число слитков; r и l – радиус и длина цилиндра, м;

FМ = 4·(2·3,14·0,2·1,2 + 2·3,14·0,22) = 7,04 м2.

Объем рабочего пространства печи равен:

Vпч = BLhср = 1,7*3,5*1,585= 9,4 м3.

Объем металла:

Vм = n··r2·l = 4*0,4*0,4*1,2 = 0,768 м3.

Эффективную длину луча определим согласно формуле:

Sэф = 3,5· (Vпч – Vм)/(Fм + Fкл) = 3,5·(9,4 – 0,768)/(7,04 + 27,86) = 0,866 м.

Угловые коэффициенты:

км = мм = Fм/(Fм +Fкл) = 7,04/(7,04+27,86) = 0,2

мк = 27,86/7,04+27,86 = 0,798

Приведенный коэффициент Спм при степени черноты окисленной стали, равной м = 0,8 согласно формуле равен:

Спм = 5,67·м·мк/(1-мм·(1-м)) = 5,67·0,8·0,798/(1-0,2·(1-0,8)) = 3,771 Вт/м2К4

Так как в продуктах сгорания содержится 8,95% СО2 и 17,93% Н2О, парциальное давление углекислого газа рСО2 = 0,0895·0,0981 = 0,009 МПа, а паров воды рН2О = 0,1793·0,0981 = 0,018 МПа. Далее, для того чтобы найти коэффициент ослабления и степень черноты газов, необходимо определить температуру газов, заполняющих печь. Так как заранее мы не знаем, при каких значениях температуры газов нужно вычислить степень черноты газов, то этой температурой задаемся. Определим степень черноты газов при температурах от 550⁰C до 1500⁰C с интервалом 50⁰C.

Рассмотрим в качестве примера расчет при tг = 1100⁰C.

Коэффициент ослабления можно найти по формуле:

K=0,81+20pH2O1-0,38Tг100010 ∙ p ∙ Sэф, где p – суммарное парциальное давление паров воды и углекислого газа в продуктах сгорания, Мпа.

K=1,088*1-0,38137310000,484=1,075;

Степень черноты газов находим по формуле:

г = 1-exp(-10·К·р·SЭФ) = 1-exp(-10*1,075*0,027*0,866) = 0,22

Приведенный коэффициент излучения в системе газ-металл вычисляется по формуле:

Сгм = 5,67 · м · г / (г  + км (1 - г)) = 4,536*0,22/(0,22+0,3·(1-0,22)) = 2,65 Вт/м2К4

Приведенный коэффициент излучения в системе кладка - металл -  по формуле:

Cкм=5,67 ∙ εм ∙ 1+(1-εг)FмFкл1+(1-εг)(1-εм)FмFкл=4,536(1+1-0,22*0,2441+1-0,221-0,8*0,244=5,2;

Результаты расчета сводим в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Тг, ˚C | г | Сгм | Скм | Спм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 550 | 0,3 | 3,09 | 5,16 |  |  |  |
| 600 | 0,29 | 3,045 | 5,144 | 3,771 |  |
| 650 | 0,289 | 3,04 | 5,14 |  |  |
| 700 | 0,282 | 3 | 5,15 |  |  |
| 750 | 0,274 | 2,96 | 5,157 |  |  |
| 800 | 0,267 | 2,928 | 5,16 |  |  |
| 850 | 0,26 | 2,89 | 5,168 |  |  |
| 900 | 0,253 | 2,852 | 5,17 |  |  |
| 950 | 0,245 | 2,8 | 5,18 |  |  |
| 1000 | 0,236 | 2,75 | 5,188 |  |  |
| 1050 | 0,229 | 2,7 | 5,19 |  |  |
| 1100 | 0,22 | 2,65 | 5,2 |  |  |
| 1150 | 0,21 | 2,588 | 5,209 |  |  |
| 1200 | 0,2 | 2,52 | 5,21 |  |  |
| 1250 | 0,198 | 2,5 | 5,22 |  |  |
| 1300 | 0,189 | 2,44 | 5,226 |  |  |
| 1350 | 0,18 | 2,37 | 5,23 |  |  |
| 1400 | 0,17 | 2,295 | 5,24 |  |  |
| 1450 | 0,169 | 2,287 | 5,243 |  |  |
| 1500 | 0,16 | 2,2 | 5,25 |  |  |

3. Расчет режима нагрева металла под обработку давлением

Расчет режима нагрева металла под обработку давлением будем выполнять при следующих условиях: начальная температура металла 20 0С, конечная температура поверхности пластин 12000С, конечный перепад температур по сечению цилиндра 500С. Остальные данные для расчета берутся из предыдущего раздела. Результаты расчета параметров внешнего теплообмена приведены в таблице 2.1.

Первый период нагрева

Для стали 40 из [1] имеем:

В = 626,6 МН/м2

= 10,72·10-6 1/град

E = 20,29·10-4 МН/м2

Определим допустимый перепад температур по сечению цилиндра:

tдоп = (1,4·В)/(·E), где В - предел прочности материала цилиндра, МН/м2;  - коэффициент линейного расширения материала цилиндра, 1/град; Е - модуль упругости материала цилиндра, Мн/м2.

tдоп = (1,05*626,6)/(10,72*10-6*20,29*10-4) = 302 0С

Определим среднее значение коэффициента теплопроводности в интервале от 20 0С до 500 0С:

ср = (20 + 500)/2 = (51+37)/2 = 44 Вт/м·град

Рассчитаем допустимый тепловой поток на поверхности цилиндра:

qдоп = 2··tДОП/R = 2,1*44*626,6/10,72*10-6*20,29*10-4*0,22 = 133093 Вт/м2

Найдем допустимую температуру печи:

tпч доп=1004qдопCпм+tн+2731004-273=10041330933,771+20+2731004-273=1098 0С

Первый период разобьем на два интервала по температуре поверхности:

Первый интервал: от tп1н = 200С до tп1к = 6000С;

Второй интервал: от tп2н = 6000С до tп2к = 12000С;

Конечную температуру поверхности металла для нагрева под ковку определяем по [1].

Расчет первого интервала

Температуру печи в первом интервале принимаем несколько ниже допустимой: tпч = 10500С.

Определим тепловые потоки на поверхности металла в начале и конце интервала:

qм=1,1CпмTпч1004-Tпов1004,

q1н=1,1∙3,971050+2731004-20+2731004=126743,9 Вт/м2

q1к=1,1∙3,971050+2731004-600+2731004=102962 Вт/м2

Коэффициенты теплоотдачи в начале и конце интервала:

α1н = q1н/(tпч – tп1н) = 126443,9/(1050-20) = 123 Вт/м2·град

α1к = q1к/(tпч – tп1к) = 102969/(1050-600) = 281 Вт/м2·град

Среднее значение коэффициента теплоотдачи в первом интервале:

αср1 = (α1н + α1к)/2 = (123 + 281)/2 = 202 Вт/м2·град

Среднее значение коэффициента теплопроводности стали в первом интервале нагрева:

λср1 = (λп1н + λц1н + λп1к)/3 = (λ20 + λ20 + λ600)/3 = (51+51+35)/3 = 46 Вт/м·град

Величину λср1 определяем по известным значениям температур по сечению цилиндра:

tп1н = 20°С – начальная температура поверхности цилиндра;

tц1н = 20°С – начальная температура центра цилиндра;

tп1к = 600°С – температура поверхности цилиндра в конце первого интервала.

Температура центра цилиндра tц1к в конце первого интервала нам пока не известна.

Число Био в первом интервале нагрева равно:

Bi1 = αср1 · R / λср1 = 202·0,2*1,2/46 = 1,05.

Определим температурный критерий поверхности в конце первого интервала:

θп1к = (tпч - tп1к)/(tпч - tср1н), где tср1н = tп1н = tц1н = 20°С – средняя температура по сечению цилиндра в начале первого интервала нагрева.

θп1к = (1050-600)/(1050-20) = 0,43

Рассчитаем число F01 (значения µ12 и Pпл взяты из таблицы):

Fo1=-1µ12lnθп1кPпл=-11,074ln0,430,729=0,49.

Рассчитаем число θц1к (значения µ12, Pпл и Aпл взяты из таблицы):

θц1к=Aпл∙e-μ12 ∙ Fo1=1,1192∙e-1,074 ∙ 0,49=0,66.

Далее из выражения θ = (Тпч–Т)/(Тпч–Тн)=(tпч–t)/(tпч–tн) найдем температуру центра цилиндра в конце первого интервала нагрева:

tц1к = tпч – θц1к · (tпч – tср1н) = 1050 – 0,66·(1050 – 20) = 370°С

Уточним значение λср1 с учетом известного нам теперь значения температуры центра цилиндра в конце первого интервала нагрева:

λ’ср1 = (λ20 + λ20 + λ600 + λ467)/4 = (51+51+35+42)/4 = 44,75 Вт/м·град

Разница между уточненным λ’ср1 и его первоначальным значением λср1 составляет (46 – 44,75)·100/46 = 2,7%, поэтому пересчитывать не будем. Если бы эта разница превысила 10%, следовало бы выполнить дополнительные расчеты при новом значении числа Bi1, рассчитанном с λ’ср1.

Перепад температур по сечению цилиндра в конце первого интервала нагрева:

Δt1к = tп1к – tц1к = 600 – 370 = 230 °С

Средняя температура по сечению цилиндра в конце первого интервала:

tср1к = tц1к + Δt1к/2 = 370+1/3*230 = 446,6 °С

Расчетная теплоемкость стали в первом интервале нагрева равна:

Ср1 = (it ср 1к – it ср 1н)/(tср 1к – tср 1н) = (270 – 10)/(446-20) = 0,61 кДж/кг·град,

где i – теплосодержание стали при соответствующей температуре.

Среднее значение коэффициента температуропроводности в первом интервале нагрева:

aср1 = λср1/(Ср1·ρ) = 46/(610·7850) = 96·10-7 м2/с = 0,035 м2/ч,

где ρ – плотность стали, кг/м3. Поскольку плотность стали мало зависит от температуры, будем считать ρ = 7850 кг/м3 = const для всего времени нагрева слитков.

Время нагрева в первом интервале:

τ1 = F01·R2/аср1 = 0,49*0,22/0,035 = 2,8 ч.

Температура газа в начале нагрева:

tг1н=1004q1нCгм+Tп1н1004-273=1004126743,62,5+20+2731004-273=1228 °С.

Температура газа в конце первого интервала нагрева:

tг1к=10041029622,588+600+2731004-273=1188 °С.

Температура кладки в начале нагрева:

tкл1н=1004q1нCкм+Tп1н1004-273=1004126743,65,18+20+2731004-273=978,6 °С.

Температура кладки в конце первого интервала:

tкл1к=10041029625,188+600+2731004-273=992,6 °С.

Расчет второго интервала

Температуру печи во втором интервале принимаем: tпч = 12500С. Порядок проведения расчета режима нагрева металла для второго интервала такой же, как и для первого.

q2н=1,1∙3,771250+2731004-600+2731004=199030 Вт/м2

q2к=1,1∙3,7711250+2731004-1200+2731004=27896 Вт/м2

α2н = q2н/(tпч – tп2н) = 199030/(1250-600) = 306,2 Вт/м2·град

α2к = q2к/(tпч – tп2к) = 27896/(1250 – 1200) = 557,92 Вт/м2·град

αср2 = (α2н + α2к)/2 = (306,2+557,92)/2 = 432 Вт/м2·град

λср2 = (λп2н + λц2н + λп2к)/3 = (λ600 + λ467 + λ1200)/3 = (35,6+29,8+42)/3 = 35,8 Вт/м·град

Bi2 = αср2 · R / λср2 = 432*0,2*1,2/35,8 = 2,4

θп2к = (tпч - tп2к)/( tпч – tср1к) = (1250 – 1200)/(1250 – 446,6) = 0,06

Fo2=-1µ22lnθп2кPпл=-10,9765ln0,060,6459=2,4.

θц2к=Aпл∙e-μ22 ∙ Fo2=1,1537∙e-0,9765 ∙ 2,4=0,11.

tц2к = tпч – θц2к · (tпч – tср1к) = 1250 – 0,11(1250 – 466,6) = 1163,8 °С

λ’ср2 = (λ600 + λ467 + λ1200 + λ1115)/4 = (35,6+42+30+28)/4 = 34 Вт/м·град. Разница между уточненным λ’ср2 и его первоначальным значением λср2 составляет (35,8 – 34)·100/35,8 = 5,03%, поэтому пересчитывать не будем.

Δt2к = tп2к – tц2к = 1200 – 1163 = 37 °C

tср2к = 1163 + 37/2 = 1182°С

Ср2 = (i1197,5 – i553)/(1197,5 – 553) = (810 – 270)/1182-446 = 0,73 кДж/кг·град

aср2 = λср2/(Ср2·ρ) = 34/(730·7850) = 59·10-7 м2/с = 0,02 м2/ч

τ2 = Fo2·x2/аср2 = 2,4*0,2/0,02 = 4,82 ч

tг2н=10041990302,287+600+2731004-273=1473 °С.

tг2к=1004278962,5+1200+2731004-273=1280 °С

tкл1н=10041990305,21+600+2731004-273=1175 °С.

tкл1к=1004278965,22+1200+2731004-273=1240 °С

Общее время нагрева в первом периоде:

τн  = τ1  +  τ2  = 4,8+2,8= 7,6 ч.

Второй период нагрева

Нагрев происходит при условии tп = 1200°С = const (т.е. при граничных условиях первого рода) для выравнивания температур по сечению цилиндра от Δtн = 37°С в конце второго периода нагрева до завершения заданного значения Δtк = 30°С (конечную неравномерность нагрева стали выбираем 2⁰C на 1 см толщины пластины, согласно [1]).

Среднее значение коэффициента теплопроводности в третьем периоде нагрева:

λсрв = (λ1200 + λ1193 + λ1200 + λ1177)/4 = (30+25+30+25)/4 = 27,5 Вт/м·град.

Средняя температура по сечению цилиндра в конце нагрева (в конце периода выдержки):

tсрв = 1120 + 30/2 = 1135°С.

Расчетная теплоемкость в третьем периоде нагрева:

Срв = (i1188,5 – i1197,5)/(1188,5 – 1197,5) = (815-810)/1160-1182 = 1 кДж/кг·град.

Среднее значение коэффициента температуропроводности в период выравнивания температур:

ав = 27,5/(1000·7850) = 0,014 м2/ч.

Определяем время выравнивания температур по сечению цилиндра радиуса R:

τв = -(R2/5,76·а)·(ln(Δtк/(1,11 · Δtн))) = -(0,22/2,47·0,014) · (ln(30/(1,03·37))) = 0,28 ч.

Тепловой поток на поверхности металла в конце периода выдержки:

qк = 2·λк·Δtк/S = 2·25*30/0,2 = 20000 Вт/м2.

Температура газов в печи в конце выдержки:

tгв=100475002,5+1250+2731004-273=1270 °С.

Температура печи в конце выдержки:

tпчв=100475002,44+1250+2731004-273=1271 °С.

Температура кладки в конце выдержки:

tкл1к=100475005,22+1250+2731004-273=1260 °С

Общее время нагрева слитков:

τ = τн + τв = 0,28+7,6 = 7,88 ч.

Общая масса садки печи (количество садок 6):

Е = 2Vм·ρ = 2LπR2 ρ = 0,768·7850 = 6028,8 кг.

Производительность печи:

G = E/τ = 6028,8/7,78 = 775 кг/ч.

Напряженность пода печи:

P = G/Fпод = 775/(2,3·1,69) = 199 кг/м2 ·ч.

Результаты расчета нагрева (°С) металла под ковку сведены в табл. 3.1 и представлены в виде графика на рис. 3.1.

Таблица 3.1

| Время |  | ∑ τ | tц | tср |  | tп |  | tкл |  |  | tпч | tг | Δt | qпов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ч |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт/м2 |
| τ0=0 | 0 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 978,6 | 1050 |  | 1188 | 0 | 126,743 |
| τ1=2,8 | 2,8 |  | 370 |  | 446,6 |  | 600 |  | 992,6 | 1050 |  | 1228 | 245 | 102,962 |
| τ2=4,8 | 7,6 |  | 1163,8 |  | 1182 |  | 1200 |  | 1175 | 1250 |  | 1473 | 0 | 199,030 |
| τв=0,28 | 7,88 |  | 1123 |  | 1135 |  | 1250 |  | 1240 | 1271 |  | 1280 | 0 | 27,896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260 |  |  | 1270 |  |  |

Рис. 3.1. График нагрева пластин размерами 400*400 мм и длинной 1200 мм из стали 40 под обработку давлением (tп = 1250°С; Δtк = 30°С)

4. Расчет теплового баланса камерной печи

Приходные статьи теплового баланса

Расход топлива и коэффициент полезного действия – важнейшие характеристики работы печи. Расход топлива действующих печей находят непосредственным измерением, а для проектируемых – расчетным путем, используя тепловой баланс. Тепловой баланс печи состоит из равных между собой приходных и расходных статей. Для камерных печей периодического действия тепловой баланс рассчитывают на один цикл работы (загрузка, нагрев и выгрузка заготовок).

Приходные статьи теплового баланса рассчитываем в предположении, что топливо не подогревается, а воздух нагревается в рекуператоре до 2500С. Поскольку топливо предварительно не подогревается его физическую теплоту можно не учитывать.

Теплота, выделяющаяся при сжигании топлива в соответствии с формулой равна:

QT = QHP · B · , где QHP  - низшая теплота сгорания топлива, кДж/м3; B - расход топлива, м3/ч;  -продолжительность работы печи, ч.

QT = 27000·B·7,78 = 210060·B кДж.

Физическая теплота, вносимая подогретым воздухом при tB = 2200C, определяется по формуле:

QФВ = Lg · CB · tB ·  · B, где Lg - действительное количество воздуха, CB - теплоемкость воздуха при его температуре, равной tB. Принимаем из [1] теплоемкость равную 1,013 кДж/м3град.

QФВ = 7,909·1,013·160·7,78·В = 9973·В кДж

Теплота, выделяющаяся при окислении железа. По графику нагрева металла определяем, что металл при tП>7000С находился в печи 0,93 ч. Средняя температура поверхности за это время равна:

tПСР = [(tП1+tП2)·1/2 + (tП2+tП3)·2/2]/(1+2) = [(600+1200)·4,8/2 + (1200+1250)·0,28/2]/(4,8+0,28)  = 918 0С

Количество железа, окислившегося на одном квадратном метре садки, определим по формуле:

y = 0,0027 · ОК0,5 · exp(0,0058·tПСР), где ОК - продолжительность пребывания садки в печи при температуре поверхности выше 7000С, ч; tПСР - средняя температура поверхности садки, 0С.

y = 0,0027 · 0,930,5·exp(0,0058·918) = 0,85 кг

Теплота, выделившаяся при окислении железа, определяется по формуле:

QЭКЗ = 5652·y·FM, где y – количество окислившегося железа с I м2 садки, кг/м2; Fм – поверхность металла, м2.

QЭКЗ = 5652·0,85·7,04 = 33822 кДж.

Расходные статьи теплового баланса.

Теплота, расходуемая на нагрев металла, определяется по формуле:

QM = E· (iK - iH), где iк и iн – теплосодержание металла в конце и в начале нагрева, кДж/кг; Е – масса садки, кг.

QM = 6028,8 · (823 – 10) = 4901414 кДж

Теплота, расходуемая через кладку вследствие теплопроводности. Выберем двухслойную футеровку печи: первый (внутренний), огнеупорный слой выполнен из шамота толщиной S1 = 230 мм, а второй (наружный) теплозащитный слой – из легковесного шамота толщиной S2 = 230 мм.

Средняя температура внутренней поверхности кладки за цикл нагрева по графику нагрева металла равна:

t’кл = [(tкло + (tкл1+tкл1’)/2)·1/2 + ((tкл1+tкл1’)/2 + tкл2)·2/2 + (tкл2 + tкл3)·3/2]/(1 + 2 + 3) = [(978,6 + (992,6+1175)/2)·2,8/2 + ((992,6+1175)/2 + 1175)·4,8/2 + (1175 + 1260)·0,28/2]/(2,8+4,8+0,28) = 1048 °С

Примем в первом приближении, что средняя температура по сечению внутреннего слоя равна:

<t1> = (t'КЛ + tB)/2 = (1048 + 20)/2 = 534 0C

Средняя температура по сечению наружного слоя равна:

<t2> = (<t1> + tB)/2 = (534 + 20)/2 = 277 0C

При таких значениях средних температур коэффициент теплопроводности шамота:

1 = 0,7 + 0,00064·534 = 1,04 Вт/м·град,

Коэффициент теплопроводности изоляционного слоя:

2 = 0,312 + 0,000477·277 = 0,44 Вт/м·град.

Тепловой поток через кладку определим по формуле:

qкл = (t’кл – tв)/(S1/λ1 + S2/λ2 + 1/α), где S1 и S2 – толщина огнеупорного и изоляционного слоя кладки, м; λ1 и λ2 – коэффициент теплопроводности огнеупорного и изоляционного слоя кладки, Вт/м·°С; α – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки к окружающему печь воздуху, Вт/м2.°С; tв – температура воздуха, °С; t’кл – средняя за период нагрева температура внутренней поверхности кладки, °С. Будем считать, что коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки к воздуху α = 20 Вт/м2·град.

qкл = (1048 – 20)/(0,23/1,04 + 0,23/0,44 + 1/20) = 1294 Вт/м2.

Проверим правильность принятых средних температур слоев кладки согласно формуле:

<t1> = t'КЛ - 0,5·q·S1/1 = 1048 - 0,5·1825·0,23/1,04 = 904 0C

<t2> = t'КЛ - 0,5·q·(2·S1/1+S2/2) = 1048 - 0,5·1825·(2·0,25/1,04 + 0,2/0,44) = 423 0C

Поскольку проверка показывает большое расхождение с принятыми температурами, произведем перерасчет:

1 = 0,7 + 0,00064·904 = 1,279 Вт/м·град

2 = 0,312 + 0,000477·360 = 0,514 Вт/м·град

q = (1048 - 20)/(0,25/1,23+0,12/0,48+1/20) = 1518 Вт/м2

<t1> = 1048 - 0,5·2042·0,25/1,23 = 911 0C

<t2> = 1048 - 0,5·2042·(2·0,25/1,23 + 0,12/0,48) = 435 0C

Дальнейшее уточнение не требуется, так как принятые и рассчитанные значения средних температур отличаются друг от друга менее чем на 10%. Распределение температур по сечению кладки показано на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Распределение температур по сечению кладки печи

Общие потери теплоты теплопроводностью за весь цикл нагрева вычисляем по формуле:

Qтепл = qкл · Fкл · τ · 10-3 = 1518 · 27,86 · 7,88 · 3600 · 10-3 = 1199724,7 кДж

Теплоту, аккумулированную кладкой, согласно формуле:

Qак = 0,75 · Fкл · (tклк - tклн) · (λ·C·ρ·τ1пер)0,5 · 10-3, где λ – коэффициент теплопроводности внутреннего слоя кладки, Вт/м*град; C – теплоёмкость внутреннего слоя кладки, Дж/кг*град; ρ – плотность внутреннего слоя кладки, кг/м3; Fкл – поверхность кладки, м2; τ1пер – продолжительность первого периода нагрева, с.

Рассчитываем для первого периода нагрева, когда температура внутренней поверхности кладки нарастает. Допускаем, что теплота аккумулируется только внутренним слоем кладки. Теплоемкость шамота при средней его температуре 862°С

С = 0,808 + 0,000315·840 = 1,072 кДж/кг·град,

Тогда:

Qак = 0,75 · 27,86 · (1260 – 978) · (1,23·1072·1800·7,6·3600)0,5 · 10-3 = 1501535 кДж.

Потери теплоты при посаде и выдаче слитков определим в соответствии с формулой:

Qизл = 5,67 · Ф · τ · [(Тг/100)4 - (Тв/100)4] · Fокна · 10-3, принимая следующие размеры окна: ширина b = 2,5 м, средняя высота d = 1,87 м, толщина кладки l = 0,8 м. При таких размерах окна коэффициент f из выражения:

f = 0,9 + 0,7d/b = 0,9 + 0,7·1,87/2,5 = 1,42.

Коэффициент диафрагмирования определяем по формуле:

Ф = exp(–f · l/d), где l – толщина окна, м; d – диаметр отверстия, или минимальная сторона прямоугольника, м; f – коэффициент, зависящий от геометрии окна.

Ф = exp(–1,42 · 0,8/1,87) = 0,54.

Время загрузки печи и время ее выгрузки принимаем равным 0,2 ч. Теплота, теряемая излучением при посаде (tго = 1188°С, т.е. tг при 0 ч.):

Qизл1 = 5,67·0,54·720·[((1188 + 273)/100)4 – ((273 + 20)/100)4]·1,87·2,5·10-3 = 476242 кДж

Теплота, теряемая излучением при выдаче (tгз = 1270°С)

Qизл2 = 5,67·0,54·720·[((1270 + 273)/100)4 – ((273 + 20)/100)4]·1,87·2,5·10-3 = 592691 кДж

Средняя температура уходящих газов за цикл нагрева согласно

tух = [(tго + (tг1+tг1’)/2)·1/2 + ((tг1+tг1’)/2 + tг2)·2/2 + (tг2 + tг3)·3/2]/(1+2+3) =[(1188 + (1188+1228)/2)·2,8/2 + ((1188+1228)/2 + 1228)·4,8/2 + (1473 + 1270)·0,28/2]/(2,8+4,8+0,28) = 1156 °С

При этой температуре теплоемкость продуктов сгорания в соответствии с

Сух = (СН2ОН2О + ССО2СО2 + СN2N2 + СО2O2)·0,01, где Н2О, СО2, N2, О2, – состав продуктов сгорания, %

Сух = (1,69*17,93+2,19*8,95+1,38*71,42+1,44*1,678)·0,01 = 1,509 кДж/м3·град

Потери теплоты с уходящими газами определим по формуле:

Qух = Vд · τ · Cух · tух · В

Qух = Vд · τ · Сух · tух · В = 8,94 · 7,88 · 1,509 · 1156 · В = 122888·В кДж

Потери теплоты на нагрев технологических приспособлений. Пусть 4 слидка уложены на 4 подставки из стали 40 массой 350 кг каждая. Допускаем, что начальная температура подставок равна температуре внутренней поверхности кладки. Следовательно, начальная температура подставок tПН = 9780С. Конечная температура подставок и поверхности садки одинакова, т.е. tМК = tПК = 12500С.

Теплота, затраченная на нагрев подставок равна:

QП = GП · (iПК - iПН) = 1400 · (810 – 725) = 119000 кДж

Неучтенные потери теплоты вычислим по формуле:

QНЕУЧ = 0,1·(QТЕПЛ + QАК + QИЗЛ + QП) = 0,1 · (1613858+1501535+119000+534466) = 276886 кДж

Из равенства приходной и расходной частей баланса (Qприх = Qрасх) определим средний расход топлива:

Qт + Qфв + Qэкз = (Qм + Qтепл + Qак + Qизл + Qп + Qнеучт) + Qух;

210060·B + 9973·В + 33822 = (4901414 + 1199725+ 1501535+ 476242+ 592691)+ 11900+376886)+ +122888·В

В = 94 м3/ч

Таблица 4.1. Тепловой баланс печи при нагреве металла под термообработку

| Статья | Приход теплоты |  | Статья | Расход теплоты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДж | % |  | МДж | % |
| QT | 19745,6 | 95,31 | QМ | 4901,4 | 24,7 |
| QФВ | 937,4 | 4,52 | QТЕПЛ | 1199,725 | 4,79 |
| QЭКЗ | 33,8 | 0,16 | QАК | 1501,535 | 7,25 |
|  |  |  | QИЗЛ | 1068,9 | 5,16 |
|  |  |  | QП | 119 | 0,57 |
|  |  |  | QУХ | 11551,472 | 55,76 |
|  |  |  | QНЕУЧ | 376,886 | 1,8 |
| Итого | 20716 | 100 | Итого | 20716 | 100 |

Коэффициент полезного действия печи

= 100·QМ/QПРИХ = 100·4901,4/20716 = 24 %

Средний удельный расход теплоты:

K = QПРИХ/E = 20716/6,08= 3436,6 мДж/т

Удельный расход условного топлива:

ВУСЛ = К/29,33 = 3436,6/29,33 = 117,2 кг/т

5. Расчет рекуператора

Дымовые газы, покидающие рабочее пространство печи, имеют высокую температуру, а следовательно, содержат значительное количество теплоты. Поэтому целесообразно обеспечивать утилизацию теплоты отходящих дымовых газов с возвратом части её обратно в печь. Для этого необходимо теплоту уходящих дымовых газов передать поступающему в печь воздуху. Для решения этой задачи широко используют теплообменники рекуперативного типа, применение которых позволяет экономить топливо.

Проектирование рекуператоров предполагает расчет значений площади поверхности нагрева и некоторых других параметров, характеризующих его конструкцию. Для работающего рекуператора, поверхность нагрева которого известна, расчет производится с целью проверки температуры нагрева воздуха или газа при различных режимах работы.

Рекуператор представляет собой теплообменный аппарат, работающий в условиях, близких к стационарному тепловому состоянию, когда происходит передача теплоты от остывающих дымовых газов к нагревающемуся воздуху (газу) через разделительную стенку.

Выберем для проектируемой печи имеющий широкое применение петлевой рекуператор. Исходные данные для его расчета (получены при расчетах горения топлива, нагрева металла и теплового баланса печи) следующие:

- средний часовой расход топлива В = 98,3 м3/ч;

- расход воздуха на 1м3 топлива Lg = 7,909 м3;

- количество продуктов сгорания (от 1м3 топлива) Vg = 8,94 м3;

- температура подогрева воздуха tB’’ = 140 0С;

- средняя за цикл температура уходящих из печи дымовых газов tУХ = 1156 0C;

- содержание лученепрозрачных газов в продуктах сгорания топлива CO2 = 8,95%, H2O = 17,93%, SO2 = 0,0173%, N2 = 71,42%, O2 = 1,678%.

Для изготовления рекуператора выберем трубы диаметром 30/24,7 мм (в числителе наружный диаметр трубы, в знаменателе - внутренний). Примем коридорное расположение труб в рекуператоре с шагом s1/dн = 1,6;  s2/dн = 2 (см. рис. 5.1).

Рис. 5.1. Схемы расположения и основные геометрические характеристики коридорного (а) и шахматного (б) пучков труб в рекуператорах.

Расчет начнем с определения расхода воздуха и дыма, проходящих через рекуператор. расход воздуха найдем по следующему выражению (коэффициент подсоса воздуха n для трубчатых металлических рекуператоров равен нулю):

Вв = В·Lд(1 + n) = 98,3 · 7,909 = 777,5 м3/ч.

Расход дымовых газов с учетом потерь дыма на выбивание через дымовой шибер, а также подсоса воздуха определяем по формуле:

В’д = m·B·Vд(1 + ρ) = 0,7 · 98,3 · 8,95 · (1 + 0,1) = 676,7 м3/ч.

При определении В’д принималось, что коэффициент m, учитывающий потери дыма в печи и боровах до рекуператора, равен 0,7, а коэффициент подсоса воздуха ρ = 0,1.

Теплосодержание дыма перед рекуператором с учетом подсоса воздуха

i’д = iух /(1 + ρ) = 1780/(1 + 0,1) = 1618 кДж/м2.

Теплосодержание дымовых газов iух, соответствующее tух = 1156°С, определяем согласно рис. 3. из [2]. Теплосодержанию дыма i’д = 1618 кДж/м2 соответствует температура tд’ = 1125°С.

Теплосодержание дыма за рекуператором вычислим по формуле:

iд’’ = iд’ – Вв · Св · ( tв’’ - tв’)/(В’д·ξ), принимая коэффициент потерь в рекуператоре ξ = 0,82

iд’’ = 1618 – 777,5 · 1,3 · (140 – 20)/(863·0,82) = 1399 кДж/м3.

Этому теплосодержанию соответствует температура дыма за рекуператором tд’’ = 935°С.

Среднелогарифмический температурный напор согласно

Δtср = ((tд’ - tв’’) – (tд’’ - tв’))/ln[(tд’ - tв’’)/(tд’’ - tв’)],

Δtср = ((1125-140) – (935 – 20))/ln[(1125 – 140)/(935 – 20)] = 407°С.

Средняя температура дыма в рекуператоре:

tд = (tд’ + tд’’)/2 = (1125 + 935)/2 = 1030°С.

Вычислим с помощью

αдк = (7,4 + 0,00924·tд)·Wд0,65/dн0,35 коэффициент теплоотдачи конвекцией на дымовой стороне, приняв скорость дыма в рекуператоре Wд = 4 м/с,

αдк = (7,4 + 0,00924·1030) · 40,65/0,030,35 = 142 Вт/м2·град.

Общий коэффициент теплоотдачи с учетом излучения на дымовой стороне

αд = 1,1· αдк = 1,1·142 = 156 Вт/м2·град.

Средняя температура воздуха в рекуператоре

tв = (tв’ + tв’’)/2 = (20 + 140)/2 = 80°С.

Принимая скорость воздуха в рекуператоре Wв = 6 м/с, определим в соответствии с

αв = (3,57 + 0,00174·tв)·Wв0,8/dвн0,2 коэффициент теплоотдачи конвекцией на воздушной стороне рекуператора:

αв = (3,57 + 0,00174·80) · 60,8/(0,0247)0,2 = 32,6 Вт/м2·град.

Коэффициент теплопередачи найдем по формуле

k = 1/(1/αд + S/λ + 1/αв), где αд – коэффициент теплоотдачи от дыма к стенке, Вт/м2·град; αв – коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху, Вт/м2·град; S – толщина стенки, м; λ – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/м·град. Будем предполагать, что тепловое сопротивление S/λ = 0:

k = 1/(1/156 + 1/32,6) = 26,97 Вт/м2·град.

Поверхность нагрева рекуператора

F = Вв · Св · ( tв’’ - tв’)/(3,6·k·Δtср) = 777,5·1,37·(140 – 20)/(3,6·26,97·407) = 3,23 м2.

Произведем компоновку рекуператора. Число трубных U-образных элементов

Z = 4·Вв/(3600 · π · dвн2·Wв) = 4·777,5/(3600·3,14·0,02472·6) = 75.

Средняя поверхность нагрева одного элемента

fср = F/Z = 3,23/75 = 0,04 м2.

Средняя длина одного трубного элемента

lср = fср/[π·(dн + dвн)/2] = 0,04/(3,14·(0,03 + 0,0247)/2) = 0,47 м.

Число труб в ряду, перпендикулярном движению дыма

Z1 = 2 · В’д/3600·(S1 – dн)·Wд·lср = 2 · 676,7/3600·(0,048 – 0,03)·4·0,47 = 11.

Число труб по ходу дыма

Z2 = Z/2·Z1 = 75/2·11 = 3,4. Принимаем Z2 = 4.

Эскиз компоновки рекуператора по расчетным данным представлен на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Схема металлического петлевого рекуператора (по данным расчета).

6. Аэродинамический расчет дымового тракта

Аэродинамический расчет печей выполняют с целью определения параметров движения газов и жидкостей в трубопроводах, служащих для подачи воздуха, топлива и охлаждающей воды к печам, а также в системах удаления продуктов сгорания (дымовых каналов) из пламенных печей.

При расчетах дымового тракта используются исходные данные, полученные в предыдущих разделах расчета печи:

- Расход продуктов горения Вд = 1144 м3/ч;

- Расход дыма, проходящего через рекуператор В’д = 676,7 м3/ч;

- Температура дыма на выходе из печи tУХ = 11560C;

- Температура дыма перед рекуператором t’д = 1125°С;

- Температура дыма за рекуператором t’’д = 935°С;

- Плотность дыма Д = 1,23 кг/м3;

Рис. 6.1. Эскиз дымового тракта печи.

Скорость движения газов в горизонтальных дымовых каналах (дымоходах) и вертикальных каналах (дымопадах) высотой 2 м принимаем равной W01 = 1 м/с.

В рабочем пространстве печи имеются дымовые окна, расположенные на боковых стенках. Площадь всех дымовых окон:

F = Bд / (3600  W01) = 1144/(3600  1) = 0,32 м2.

Согласно получившейся площади разместим по два дымовых окна с каждой стороны с размерами 0,20,4 м.

Эквивалентный диаметр канала определим по формуле:

d = 4Fк / П, где Fк – площадь поперечного сечения канала, м2; П – его периметр, м.

d1 = (40,20,4)/[2(0,2+0,4)] = 0,27 м.

Динамический напор газа на этом участке

Рдин = [ρо · Wo2 · (1 + α·tг)]/2, где ρо – плотность газа при нормальных условиях (0°С, 101 кПа), кг/м3; Wo – скорость газа на рассматриваемом участке газопровода, отнесенная к нормальным условиям, м/с; α = 1/273 – коэффициент объемного расширения газов, град-1; tг – средняя температура газа на рассчитываемом участке газопровода, °С.

Рдин1 = [1,23·12·(1 + 1156/273)]/2 = 3,22 Па.

Потери на трение на горизонтальном участке канала длиной 0,4 м рассчитываем согласно

Ртр = μ · l · Рдин/d, где μ - коэффициент трения; l - длина участка трубопровода, на котором определяются потери на трение, м; d - гидравлический диаметр трубопровода, м.

Ртр1 = 0,05·0,4·3,22/0,27 = 0,24 Па.

Потери при повороте канала на 90 без изменения его сечения:

Рм1 = К1·Рдин1 = 1,3·3,22 = 4,186 Па.

Потери на трение в дымопаде высотой 2 м:

Ртр2 = 0,05·2·3,22/0,4 = 0,805 Па.

Потери на преодоление геометрического давления в дымопаде определим по формуле:

Рг = 9,81 · Н · [ρов/(1 + tв/273) - ρод/(1 + t ср3/273)], где ρов и ρод – плотности воздуха и дымовых газов при нормальных условиях, кг/м3; tв и tг – температуры воздуха и дымовых газов, °С.

Рг = 9,81 · 2 · [1,29/(1 + 20/273) – 1,23/(1 + 1182/273)] = 19,05 Па.

Потери на поворот 90 из дымохода в боковой дымовой канал с расширением потока:

Рм2 = К2·Рдин1 = 0,8·3,22 = 2,576 Па.

Определим потери напора при движении дымовых газов в горизонтальных боковых дымовых каналах печи до места их слияния в общий дымовой канал (боров), по которому газы движутся к основанию дымовой трубы. Размеры боковых дымовых каналов – 0,4х0,4 м, то есть их площадь поперечного сечения равна сумме площадей четырех вертикальных каналов и, следовательно, средняя скорость дымовых газов в них будет равна скорости газов в дымопадах, то есть W02 = W01 = 1 м/с.

Средняя температура дыма в боковых каналах:

tср2 = (1156+1125)/2 = 1141 °С.

Динамический напор газа на этом участке:

Рдин2 = [1,23·12·(1 + 1141/273)]/2 = 3,18 Па.

Эквивалентный диаметр бокового канала:

d2 = (40,60,8)/[2(0,6+0,8)] = 0,69 м.

Потери на трение в боковом канале до входа в боров:

Ртр3 = 0,05 · (6+1,5) · 3,18/0,4 = 2,98 Па.

Потери при повороте бокового дымового канала на 90 без изменения его сечения:

Рм3 = К3·Рдин2 = 1,3·3,18 = 4,13 Па.

Определим потери напора при движении газов в борове от его начала до основания дымовой трубы. Среднее количество дымовых газов, проходящих через него, с учетом утечки дыма и подсоса воздуха:

Bдср = (Bд + Bд’)/2 = (1144 + 676,7)/2 = 910,4 м3/ч

Скорость движения газов в борове:

W03 = W02 = W01 = 1 м/с.

Тогда площадь его поперечного сечения:

Fδ = Bдср/(3600·W03) = 910,4/(3600·1) = 0,25 м.

Если высота борова Hδ = 0,3 м, т.е. равна высоте бокового дымового канала, то его ширина

b = Fδ/Hδ = 0,25/0,3 = 0,83 м.

Эквивалентный диаметр борова:

d3 = (40,25)/[2(0,3+0,83)] = 0,44 м.

Среднюю температуру в борове от его начала до рекуператора можно считать равной средней температуре дыма в боковых каналах, то есть

tср3 = tср2 = 1141 °С.

Следовательно, динамический напор газа на этом участке

Рдин3 = Рдин2 = 3,18 Па.

Потери на преодоление трения от начала борова до рекуператора (длина этого участа равна 1 м):

Ртр4 = 0,05 · 1 · 3,18/0,44= 0,36 Па.

Определим потери давления в рекуператоре. При коридорном расположении труб в рекуператоре (см. рис. 5.1) коэффициент сопротивления рассчитывается по формуле                Kкор = n · S2/S1 · m + β, где n – число межрядных участков вдоль дымового канала; S1 – расстояние между осями труб в ряду, перпендикулярном движению дыма, м; S2 – расстояние между осями труб в ряду по ходу дыма, м; m и β – коэффициенты, которые определяются из таблицы 4[2] в зависимости от отношения (S1 – dн)/S1. Для данного рекуператора эти параметры имеют следующие значения:

n = 12

S1 = 1,6·dн = 1,6·0,03 = 0,048 м

S2 = 2·dн = 2·0,03 = 0,06 м

(S1 – dн)/S1 = (0,048 – 0,03)/0,048 = 0,375.

Из таблицы 4[2] находим значения:

m = 0,23

β = 3,5.

Таким образом, коэффициент сопротивления равен:

Kкор = 12 · 0,06/0,048 · 0,23 + 3,5 = 6,95

Средняя температура дыма в рекуператоре:

tср4 = (tд’ + tд’’)/2 = (1125+935)/2 = 1028,5 °С.

Потери напора в рекуператоре:

Рм4 = Ккор·Рдин4 = 6,95·[1,23 · 12 · (1 + 1028,5/273)]/2= 16 Па.

Определим потери напора от рекуператора до дымовой трубы. Пусть при движении по борову дымовые газы охлаждаются на 1 градус на 1 м его длины, тогда средняя температура дыма на этом участке длиной 20 м составит:

tср5 = [tд’’ + (tд’’ - 20)]/2 = (935 + (935-20)/2 = 925 °С.

Рдин5 = [1,23·12·(1 + 925/273)]/2 = 2,08 Па.

Потери на преодоление трения (сечение борова то же, что и до рекуператора) на этом участке:

Ртр5 = 0,05 · 20 · 2,08/0,4 = 5,2 Па.

Потери на дымовом регулирующем шибере с учетом степени его открытия на 50% составляют:

Рм5 = К5·Рдин5 = 193·2,08 = 401,44 Па.

Потери на повороте на 90 в дымовую трубу при K6 = 0,66:

Рм6 = 0,66·2,08 = 1,373 Па.

Общие потери при движении дымовых газов от рабочего пространства печи до основания дымовой трубы определим по формуле:

Pп = ƩPтр + ƩPм + ƩPг = 0,24+0,805+2,98+0,36+5,2+4,186+2,576+4,13+16+401,44+19,05= 456,967 Па.

Основой для расчета высоты дымовой трубы, которая обеспечивает удаление газов из печи, служит уравнение Pп = ƩPтр + ƩPм + ƩPг. Геометрический напор Pгтр (разрежение) столба горячего газа внутри трубы, круженной более холодным воздухом, должен покрыть потери напора при прохождении газов по дымовому тракту Pп, потери на трение в самой трубе Pтр и потери на выхлоп в устье трубы Pвых.

Расчет воздушного тракта

Аэродинамический расчет печей выполняют с целью определения параметров движения газов и жидкостей в трубопроводах, служащих для подачи воздуха, топлива и охлаждающей воды к печам, а также в системах удаления продуктов сгорания (дымовых каналов) из пламенных печей.

При расчетах воздушного тракта используются исходные данные, полученные в предыдущих разделах расчета печи:

- Расход продуктов горения Вв = 777,5 м3/ч;

- Температура воздуха на входе в рекуператор t’в = 20°С;

- Температура воздуха на выходе из рекуператора t’’в = 140°С;

Рис. 6.1. Эскиз воздушного тракта печи.

Принимаем среднюю скорость движения воздуха от цехового воздухопровода до рекуператора W0 = 10 м/с, после рекуператора W0' = м/с. Определим диаметры воздухопроводов:

до рекуператора:

d1 = 4Ввπ∙3600∙W0 = 4∙777,53,14∙3600∙10 = 0,17 м,

после рекуператора:

d2 = 4Ввπ∙3600∙W0' = 4∙777,53,14∙3600∙6 = 0,21 м,

Расход воздуха к горелкам распределяется поровну, т е 50% на одну сторону и 50% - на другую.

Отводы к горелкам:

d3 = d4 = 4Вв∙0,5π∙3600∙W0' = 4∙777,5∙0,53,14∙3600∙6 = 0,15 м

Определим потери давления на участке воздушного тракта от цехового воздухопровода до рекуператора. Динамический напор воздуха на этом участке:

Рдин1 = 1,29 1022 (1 + 20273) = 69,2 Па

Потери на трение на этом участке длиной 25 м :

Ртр1 = 0,03 250,4 69,2 = 129,75 Па

Потери напора в двух главных поворотах на 900:

Рм1 = 2К1Рдин1 = 2∙0,25∙69,2 = 34,6 Па

Определим потери напора в рекуператоре. Средняя длина одного элемента в рекуператоре l = 0,65 м, внутренний диаметр труб dвн = 0,0247 м, скорость движения воздуха в нем W0Р = 6 м/с, а средняя температура воздуха:

tв = tв''+tв' 2 = 140+202 = 80 0С

Потери на трение в рекуператоре:

Ртр2 = μ ldвн W0Р22 (1 + tв273 )ρ0в = 0,03 0,650,0247 622 (1 + 80273 )1,29 = 18,4 Па

Потерями плавного поворота в рекуператоре на 1800 можно пренебречь.

Найдем потери давления на участке от рекуператора до отвода к горелкам. Принимаем падение температуры воздуха при движении по воздухопроводу за рекуператором два градуса на один метр длины, тогда:

tср3 = tв+ (tв- 2∙4)2 = 140+(140-8)2 = 136 0С

Динамический напор воздуха на этом участке:

Рдин3 = 1,29 622 (1 + 136273) = 34,79 Па

Потери на трение составят:

Ртр3 = 0,05 40,21 34,79 = 33,1 Па

Геометрическое давление при Н = 3 м:

Рг3 = - 9,81∙3(1,29 11+ 20273 – 1,29 11+ 136273 ) = -10 Па

На этом участке потери на преодоление геометрического давления отрицательны, так как горячий воздух поднимается на высоту 3 м.

Потери напора в плавном повороте на 900:

Рм3 = 0,25∙34,79 = 8,698 Па

Потери напора при разветвлении потока на 1800 составят

Рм3' = К4Рдин3 = 1,5∙34,79 = 52,185 Па

Для угла разветвления α = 1800 коэффициент потерь К = 1,5

Рассчитаем потери напора в отводах к горелкам:

tср3 = 136+(136-2∙6,5)2 = 130 0С

Динамический напор воздуха в отводах:

Рдин4 = 1,29 622 (1 + 130273 ) = 34,27 Па

Потеря на трение:

Ртр4 = 0,05 6,50,14 34,27 = 79,55 Па

Потери напора в плавном повороте на 900 составят

Рм4 = 0,25∙34,27 = 8,57 Па

Перед горелками в воздухопроводе устанавливается измерительная диафрагма для измерения расхода воздуха на горелки, а также дроссельная заслонка для регулирования соотношения топливо-воздух. Потери на измерительной диафрагме зависят от соотношения диаметра воздухопровода dтр и диаметра отверстия диафрагмы dдф. Для dтр /dдф = 1,5 находится значение К5 = 7.

Следовательно, потери на измерительной диафрагме составят:

Рм4'= К5Рдин4 = 7∙34,27 = 293,89 Па

Потери на дроссельной заслонке зависят от угла φ поворота заслонки к направлению движения потока воздуха. При угле ее поворота φ = 300 для круглого воздухопровода К6 = 4. Потери на регулирующей заслонке будут равны:

Рм4''= К6Рдин4 = 4∙34,27 = 137,08 Па

Общие потери на воздушном тракте без учета сопротивления горелки:

Рп = 129,75+18,4+79,55+33,1+34,6+8,698+239,89+133,99-10+8,57= 676,548 Па

Давление воздуха Рв перед горелкой при скорости выхода 30 м/с должно составлять 2550Н/м2. Следовательно, в цеховом воздухопроводе давление должно быть не менее:

Рвп = 676,548+ 2550 = 3226,548 Па ≈ 3,3 кПа

Заключение

В результате теплового расчета печи садочного типа выявлены основные условия протекания процессов тепловыделения, теплообмена и теплоусвоения. Был произведен расчет горения топлива, определен объем продуктов сгорания и их состав. Так же были рассчитаны параметры, характеризующие интенсивность теплообмена излучением в рабочем пространстве печи. Был выполнен расчет нагрева металла в соответствии с температурным режимом печи, выбранным с учетом технологических ограничений по нагреву металла, составили тепловой баланс печи, позволяющий определить необходимый расход топлива. Мной был выбрал тип рекуператора и рассчитаны его основные рабочие параметры, произведен аэродинамический расчет печи, а именно расчет движения газов в дымовом тракте.

Список литературы

- Казанцев Е.И. Промышленные печи: Справочное руководство для расчётов и проектирования. - М.: Металлургия, 1975. – 368с.

- Расчёты горения топлива, параметров нагрева металла в печах периодического действия: Методические указания. В.И.Становой, А.А.Буйлов.

- Расчёты теплового баланса и рекуператора. Аэродинамические расчёты камерных садочных печей: Методические указания. В.И.Становой, А.А.Буйлов.