1.Пассивное сост Ме. Анодная поляризационная кривая пассивирующегося Ме. Опр: Состояние относительно высокой коррозионной стойкости, вызванное торможением анодной реакции ионизации Ме.  Пассивация- процесс перехода Ме в пассивное сост: 1.высокая корразионная стойкость многих Ме в концентрированных кислотах ( Fe-HNO3) (Fe,Co,Ni..). 2.Ti,Zn,Al- обладают кор стойкостью даже в растворах слабых кислот. Причина пассивности- образование на пов-ти Ме тонкой оксидной пленки (солевая пассивность). Различают ,так же, естественную пассивацию в среде(анодную пассивацию). Процесс пассивации изучают с пом-ю анодных поляриз кривых РИСУНОК.

А1(Ti-5%HCl), A2(Ti-20%HCl), A3(Pb-5%H2SO4)

Более правильно ∡ полные анодные поляризационные кривые РИСУНОК.

АВ- обл активного растворения Ме (Ме-2е→Ме2+ электрохим механизм) ВС- обл перехода Ме в пассивное состояние (Ме+ Н2О-2е→MeO+2H+)  СD – обл полной пассивации Ме (МеО-хим раствор) DE- облили перепассивации (переход Ме из пассивного в транспассивное) (Ме+2 О+ Н2О-2е→Me+4 O+2H+) или(среда кислая) МеО+2H+ → Ме+3 + Н2О. перепассивация- переход Ме в катион Му в более высокую степень окиследния.

EF-область выделения кислорода на Ме (Н2О-4е→ О2↑+4H+)  jп- пл-ть тока пассивации jпп- пл-ть тока полной пассивации ∆Eпп- пр-к полной пассивации. Чем отрицательнее Eп, тем Ме легче переходит в отриц состояние. Чем ↓jпп  и чем отрицательнее ∆Eпп, тем более стойкое пассивное состояние.

2.Факторы, влияющие на пассивацию металлов.  1. Природа Ме. РИСУНОК.( Fe – 1м Н2SO4, Cr – 1м Н2SO4 ) jnCrjnFe=1500.  Cr лучше Fe.

2. Влияние состава Ме (лиг эл) Fe – HNO3. РИСУНОК

3. Влияние рН.  Чем больше щелочная среда, тем ↓ J. E.

РИСУНОК.

pH увел пассивное сост устойчиво.

4. Влияние контакта пассивного Ме с активным Ме.

ja1'>ja1ja2'>ja2↔ оба Ме подвержены КК.  РИСУНОК

3. Способы электрохимической (э/х) защиты металлов от коррозии: краткая хар-ка их реализации. Особенностью э/х защиты явл использование источника постоянного тока. Сущ 2 различных способа э/х защиты: катодная защита (КЗ) и анодная защита (АЗ). Оба способа очень эффективны, но применяются только для защиты в средах – электролитах.  1) КЗ. Суть: сдвиг потенциала коррозии с помощью внешнего источника тока в «-» сторону по крайней мере до ЕрМе. Для реализации КЗ защищаемое металлоизделие подключают к «-» полюсу источника тока ( а к «+» полюсу подключают некий вспомогательный электрод). Харак-ся 2 параметрами: jкзащ - минимальная плотность катодного защитного тока; ∆Екзащ  - минимальный защитный сдвиг потенциала. 2) АЗ. Суть: сдвиг потенциала коррозии Ес в «+» сторону в область полной пассивации на поляризационной кривой с помощью внешнего источника питания постоянного тока. Для реализации АЗ изделие подключают к «+», а к «-» - вспомогательный электрод.

4.Катодная коррозия.  Суть: сдвиг потенциала коррозии с помощью внешнего тока в «-» сторону по крайне мере до ЕрМе. Для реализации КЗ защищаемое металлоизделие подключают к «-» помосу источника тока. РИС

Эл. схема для кат. поляризации изделия не отличается от эл. схемы для снятия поляризационных кривых. РИС

КЗ характеризуется 2 параметрами: 1) минимальная плотность катодного защитного тока jкзащ; 2) минимальный защитный сдвиг потенциала ∆Екзащ. КЗ принимают для подавления коррозионных подвод. и  подземных частей металлоконструкций в основном в нейтральных средах. При чем очень часть КЗ применяют в комплексе с использованием защитных покрытий.

Параметры КЗ: 1)jкзащ=f( природа Ме, наличие ЛКП); 2) ∆Екзащ=f( природы коррозионной среды) ∆Екзащ≠f( природы Ме). ∆Екзащ предпочтительно исключительно на практике. Оба параметра КЗ м.б. экспериментально в лаб. условиях на основе харак-го перегиба на ток, как поляризация кривой. РИС

Если защищаемое металлоизделие имеет сложную форму, то трудно во всех точках этой сложной поверхности достичь Еc(скорость коррозии=0). На практике кроме минимального сдвига потенциала вводят максимальный защитный сдвиг. Он определяется 2 обстоятельствами: при больших катодных поляризациях: нарушение ЛКП; Ме может наводороращиваться водородом. КЗ нельзя применять для защиты внутренней поверхности различных замкнутых объемов, т.к. на вспомогательном электроде (аноде) кроме основной реакции анодной А: Me-ne→Men+могу протекать реакции. Выделяется водород А: H2O-4e→O2↑+4H+; 2Cl—2e→Cl2↑. Может протекать хим. реакция H2O+Cl2→HCl+HClO. РИС

В системы КЗ входят элементы: 1) источник питания носителей тока; автом-е (измеряют параметры защиты сами, если нарушения сплошности); 2) Вспомогательные электроды:-платиновые;-сплав железа с кремнием. 3)Электроды сравнения. ПАК-преобразователь автомат. катодный; АРТ3- автомат. расширение тока КЗ.

5. Анодная защита. Суть: сдвиг потенц. Кор Ес в «+» сторону в область полной пассивации на поляризац. Кривой с помощью внеш. Источника питания постоянного тока.  РИСУНОК.Для реализации АЗ изделие подключают к «+», а к «-« -ВспомЭлектр. АЗ м.б. применениа, если Ме склонен к пассивации.(+):1. Очень малый расход эл тока(целесообразно применять АЗ, если Jпп≤0,15 А/м2).2.АЗ экологически безопасна, тк анодные токи малы в отличие от КЗ). (-):1.При Аз очень много параметров защиты(6). Главный:jпп.( jпп, jп, Епп, Еп, ∆Епп, ∆τпп-вреня, необх для перевода Ме из актив. состояния в пассивное).Для принятия решения о возможности и целесообразности применения АЗ как минимум нужно знать полную анодную поляризационную кривую, и какими пар-рами обладает пассивность. 2. Имеются трудности при запуске АЗ. АЗ применяют для защиты от ОК металлосуд-й в особоагрессивных средах (ксилотах,жид. мин. удобрен, в хим.промышл), причем АЗ примен. Для защиты внутренних пов-тей .В системы АЗ входят 3 эл-та:1.ИППТ-потенциостаты-результаты точнее.2.ВЭ. В качестве материалов катода м.б. исп различ.материалы(кол-во больше): Pt,Ti,Fe-Si,нерж ст. Исп.катоды в виде стержней/трубы. Погружают в среду. Для запуска системы АЗ исп-ют ступенчаютую анодную поляризацию. Для достижения высоких jп от 1 ист пит при запуске защищенное изделие постепенно заполняют окр средой.

6. МКК – разруш. мет. мат-а по гран.зерен с потерей его прочн.и пласт. при экспл.в агр среде после предвр неблагопр.теромобработки или после сварки(в зоне термообработки). Основ.опасность закл.в том, что мкк может развив без видимых признаков обр-я продуктов корр на поверх, а потеря внутр химстойкости и прочности детмашин и свар.констр-й при экспл может приводить к существ.сокр.их срока службы.,либо к авар.повреждениям вследствие перераст.мкк в межкрист. корр.растреск. МКК – лок. вид корр., протек.п о электрохим мех-у, кот.обусл электрохим неоднород, возник.в рез-те фазообр-я в ходе неправ выбора: 1.режима термообр-и, вида термообр, техн сварки, соот.конц лег.эл-в и прим. Электрохим неод. Вызывается 3 осн.явл, протек вместе или порознь: 1.обедн сплава вблизи гранц зерен корр.стойким компонентом в процессе фазообр. 2.выпад.по гр-м зерен непрерыв цепочек карбид, интерметаллид., нитрид. или иных фаз с пониж корр.стойкостью 3.сегрегацией на поверх и по гр-м зерен непр.цепорчек технолог.прим. Основная причина – обеднение. Факторы мкк: внутр – хим и фаз состав мет, внеш- состав корр среды(окисл способ-ь) и режим предвар термообр. Влияние предвр.термообр на склонность к мкк передается с помощью с-образных(T,τ) кривых Ролласона:

Мкк проявл, когда ме испытывает не только возде-ие темп ( от Т* до Т**), но и опр длит времени τ. При τ1 ме не склонен к мкк при любой Т. При τ2>τ1 ме не склонен при Т1, Т3,(т1,т3) но склонен при Т2(точка 2). При τ3 Т1 и Т3 провоц МКК(т4 и т5), но сниж Т1, так и увел Т3 привод к исчез МКК, при τ3. Совместное влияние природы пассив мет и состав корр среды, как смеш фактора склонности к мкк передается через влияние элеткрод потенциала:

Наиб интенсивно мкк развив в обл-х I-акт-пассив переход, II-конец пассивной и начало транспассив обл-й. Область 1 соот потенц устанавливаемому на корр-стойких сплавах при контакте их со слабоокисл средами. При этом, если агр.среда.содерж активир(питтинг) ионы, то потенциал Е1 отриц всегда питтинг-обр-я Епо, а след. МКК развив в отсут питтинговой коррозии(ПК). Область 2 отвечает контакту пассив мет с сильноокисл средами без ионов активаторов. При этом, если агр.среда.содерж анионы активаторы, то Е2>Епо, и МКК может развив в сочетании с ПК.

7.Методы испытаний нерж сталей МКК и способы обнаружения. Методы испытаний определяются 3мя ГОСТами  6032-2003 и 9.914-91(ПД РА) любую плавку проверяют в соответствии с ГОСТАми Примечания: 1.методы испытаний МКК цветных Ме отличаются. 2.метода борьбы тоже другие.  Способ обнаружения МКК нержавейка: .АМУ(Штраус)(нерж сталь:  12Х18Н8(ауст)) электролит 30% H2SO4+3%CuSO4 E≈+0.35B. Режим испытания: кипячение 8часов. Обнаружение: 1.металлораф анализ шлифов(×200) 2. Трещины на изгибе 90° 2.АМУФ(ускор) нерж сталь:  12Х18Н8(ауст). Электролит 30% H2SO4+3%CuSO4+60г/лNaF. Режим испыт: t=20° время 2-3 часа Обнаружение: 1.анализ шлифов(×200) 2. Трещины на изгибе 90° 3.ДУ(ГЮИ) Нерж стали: низкоуглер, ферритные 03Х28. Электролит 65% НNO3 E=0.8÷1.0B Режим испыт: кипячение 5 циклов(48 часов). Обнаружение: 1. Потеря массы ↑∆g –МКК 2.высокая скорость коррозии > 0,5мм/год4.Б(ускоренная) нерж сталь: любая. электролит 60% H2SO4+0,5%уротропин. Режим испыт:  Т=20°С ja =0.65А/см2 U=5B время-2мин. Обнаружение: 1.Металлограф анализ шлифов (×200)5.ПТ нерж сталь:12Х18Н8 . электролит 1м HCl+0.4мNaCl. Режим испыт: Eк=0,05В время 15мин, → Ea=+0,3В время 15 мин. . Обнаружение: 1. Трещины на изгибе 90° 6.ПДРА ) нерж сталь: любая. электролит 0,5м H2SO4+0.01мКС. Режим испыт: Т=30°С анод травление,токовые анодные кривые dЕdτ4мВ/с РИСУНОЧЕК

Обнаружение: 1. Коэф ПДРА Kj=japmax/jaamax≥0.1; ↑K-↑MKK

8. Межкристаллитная  коррозия и способы защиты.  МКК - разрушение Ме вдоль границ зерен (кристаллов) с потерей его прочности и пластичности при эксплуатации в кор среде после предварительной неблагоприятной ТО либо после сварки (в зоне термического влияния). МКК по опасности не уступает питтинговой коррозии, ей подвержены многие сплавы на основе железа (в том числе ферритные, аустенитные, аустенито-ферритные и другие стали), и другие сплавы, имеющие, как правило, неоднородную структуру. Аварийные повреждения вследствие распада Ме на кристаллиты характерны для трубопроводов, теплообменников, резервуаров и других изделий и сварных конструкций из нержавеющих сталей или цветных сплавов в слабо-и сильноокислительных средах. Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали при определенных условиях подвергаются МКК. Зачастую протекает без изменения внеш вида Ме. Сильное влияние границ зерен явл фазовым разделом, где расположение атомов нарушено, обладает повыш запасом энергии. К границам зерен устремлены атомы.  Способы борьбы с МКК.  1. Введение сильнокарбидо обр элементов (Ti, Nb) - стабилизаторы.  Эти элементы более жадно связ с С, чем с Сr, и Cr остается в теле зерна. Кол-во Ti или Nb зависит от С: Ti→5:1, Nb→8:1.  Недостаток: стабилиз стали могут проявлять склонность к ножевой кор. 2. Снижение конц С в стали до (С< 0,015%) т.к этой конц не хватает, чтобы обр Сr23Co.  Недостаток: сниж прочность, дорого. 3. Правильная ТО Ме. Это либо закалка (1100 °С) с последующим отпуском (400 °С) – в этом случае при закалке фиксируется γ фаза без карбидов. Недостаток: для мелких деталей. РИСУНОК

Либо длительный отжиг      (870 °С) не менее 2 часов.

9. Ножевая коррозия и способы защиты. НК – разрушение Ме в очень узких зонах, прилегающих к сварному шву по обе стороны в виде 2х узких канавок при эксплуатации конструкции в окислительных средах.  РИСУНОК МАЛ

НК подвержены: 1) стабилизированные Ti или Nb нержавеющие стали; 2) кислотостойкие никелевые сплавы легированные Мо (хастеллой); 3) титановые сплавы. Причины НК в разных материалах разные. Основная причина НК для стабилизированных нерж сталей – образование не коррозионно-стойких карбидов Ti или Nb в узкой околошовной зоне по обе стороны шва.  РИСУНОК

Способы испытания на НК существуют, но не ГОСТированы, растворы мало отличаются от МКК. Методы испытаний цветных сплавов тоже другие.

10. Щелевая коррозия и способы защиты. ЩК – ускоренное растворение Ме в узких щелевых зазорах, наполненных электролитом. Имеет место: если в конструкции есть щелевые зазоры; в местах неплотного контакта Ме с прокладкой (резина); при некачественной сварке; в местах обрастания Ме живыми и растительными микроорганизмами. Скорость коррозии Ме в узких щелях может быть в 10, 100, 1000 раз больше, чем на остальной поверхности. ЩК может иметь место даже в условиях анодной защиты. ЩК подвержены практич все конструкционные материалы (Ме); особенно проявляется для пассивных Ме. Причина ЩК: неравномерность распределения электрич поля (потенциала и плотности анодного тока) по поверхности Ме с щелью, а именно потенциал на дне щелевого зазора всегда отрицат-нее, чем потенциал в устье; а токи наоборот. 2 РИСУНКА

Катодный процесс протекает с меньшей скоростью в щелевом зазоре. Ес смещается в «-» сторону. Примечание: ранее считалось что причина ЩК другая, а именно ↓pH в щели (подкисление электролита). В наст время изменение состава р-ра в щели и изменение pH в щели считают следствием. В действ-ти происходит ↓pH (р-р становится кислым) и это связано с тем, что протекает анодная р-ция:  A:Me-ne→Men+ . Но дальше ионы Ме начинают гидратироваться: хим р-ция: Me2++H2O→Me(OH)2+2H+; 2H+→↓pH. Установлено, что в рез-те ЩК действ-но происх ↓pH, причем это изменение мало зависит от природы среды, но зависит от природы Ме. ↓pH дополнит-но ускоряет коррозию. Факторы, влияющие на ЩК: 1) геометрия щелевого зазора (l, a); 2) природа Ме; 3) уд. электропроводность среды ϰ (каппа). Все эти факторы можно объединить единым параметром: L=la*ϰk  - определяет отклонение потенциалов Едщ и Еущ  друг от друга; а также определ возможность или невозможность пассивности Ме в щели. k – наклон анодной поляризационной кривой [Aм2*В] вблизи потенциала. [ϰ]=[Ом-1*м-1]. Чем ↑L→↑ЩК (↑l, ↓a, ↓ϰ, ↑k). 2 ГРАФИКА

При малых значениях L (L1<Lкритич) потенциал на дне щели монотонно изменяется ( не отличается от Еущ) → ЩК не наблюдается. При L больших (L2≥Lкритич) потенциал на дне меньше чем в устье. Потенциал в глубине щели смещается в «-» сторону до Е2. Ме подвергается ЩК. ЩК можно изучать с помощью поляризац кривых; любым методом для общей коррозии, но надо создать щелевой зазор. Способы борьбы: 1) Рациональное конструирование (чтоб не было щелевых зазоров); 2) Уплотнение щелевых зазоров ( метод шприцевания, ввод полимерных, лакокрасящих материалов); 3) Введение ингибиторов коррозии в щелевой зазор; 4) Катодная защита.

11. Питтинговая коррозия и способы  защиты. ПК- разрушение пассивного Ме в виде глубоких поражений поверхности различного диаметра и глубины в средах, содержащих ионы-активаторы(Cl-,Br-,J-,S2-,HS2-) 2 РИСУНКА ПК=точечная=язвенная. Язвы-менее глубокие поражения, но большего диам.РИСУНОК

Отличие язвы-подв. пассивные Ме и непассивные. Причина ПК:адсорбция ионов-активаторов на пов-ти оксидной пленки пассивного Ме при опр. окисл-восст. потенциале Е. Адсорбирующие ионы разрыхляют пленку. Обр-ся соли (хлориды, сульфиды…) Все это приводит к депассивации(наруш.пассивности). Этапы процессов ПК:1.Инкубационный период (зарождение питтинга)2.Развитие питтинга.3Репассивация(повторная).ПК развивается, если vразвития пк>vрепассивации. ПК изучают с пом.снятия анодных поляризационных кривых Ме в 2х средах(без ионов-активаторов и с ними)РИСУНОК ПОБОЛЬШЕ.

пояснение:1-нет ионов,2-есть, Епо-потенциал образования питтинга (резкий рост ja->мене склонен к ПК),Епер-пот перепассивации.↓Епо(чем "-")→↓область пассивации. E<Епо-асцелляция тока, питтинг то появляется, то репассивируется. . E≥Епо-асцелляция-развитие питтинга-репассивация (лавинообразные скачки тока). Чем меньше Епо,тем хуже. Другие показатели:1.Кол-во питтингов на ед. пов-ти N[пит/см2]↑N→↓ПК.2.Глубина питтинга hпит[мкм,мм].Определяют с помощью игольчатых индикаторов, водим по поверхности.РИСУНОК.

3.Коэф.питтингообразования Кпит≡γ=hпитhок, hпит≫hоквсегда. ↑γ→↑ПК, γ≫1 (кол-нный показатель).Факторы, влияющие на ПК: 1.Конц. иона-активатора СА-.↑ СА-→ ↓Епо →↑ПК.РИСУНОК.

2Природа иона активатора. Рассм. Cl-,Br-,J-. При тоже концентрацииСА-const.EпоCl-<EпоBr-<ЕпоJ-.РИСУНОК.3. Наличие и концентрация о-ля в кор-акт среде. ↑конц.о-ля→↓ПК при равных рабочих условиях. 4. Наличие пост.ионов(не все явл. о-лями).SO42-,Cr42-,NO3--посторонние ионы. При опр концентрации могут подавить ПК. 5рН(конц. Н+).Наиб склонность к ПК проявляется в нейтральных средах, а наим. в щелочных средах(щелочи приводят к пассивации) РИСУНОК.6.Влияние состава Ме(на примере нержавейки от 12,5%Cr):для↓склонности к ПК нерж стали легируют эл., которые ↑область пасствации (Ni,Mo,V,Ti,W), желательно, чтоб в сталях не было Zr (т.к в сталях есть S, кот образуют сульфиды, они легко растравливаются)7.Влияние предварительной ТО: неоднозначно на ПК.РИСУНОК ПОБОЛЬШЕ.

Способы борьбы:1. Использование сред без ионов-активаторов.2.Рациональное конструирование:исп. сталей, стойких к ПК, в конструкции не должно быть застойных хон.3.↑рН.4.ввередение в р-р сильных окислителей.4.Катодная защита(на крайний случай).

12. факторы опред склонность мет.мат. к КР. 1. Внутр: опред сост-е и хим св-а мет(исх, химсостав,микростр-а,термообр, габаритность, геом-я изделия, сост-е поверх, уровень напряжений прилож или остаточных, степень упрочнения деформацией или термооб.) 2. Внешние факторы, связ с х.с., параметрами корр-акт среды, усл-ми корр.процесса. Рассм влияние на склон-ь к КР некот-х из этих факторов: 1. Хим.состав. сплавов: влияте по-разному на чувств-ь к кр ввиду изм-я структуры сплава и размера зерна, степени упроч-я и простран-о распр-я элементов. По сравн-ю с основн метал электрохим характ-и границ зерен завис от неравномер простр распр-я элем-в , что иногда приводит к неравномер распр-ю эл.поля на лок участках повер-ти мет и вызывает КР. 2. Влияние мех.напр-й: чем ниже напряж растяж-я тем дольше сплав не подверг  КР. 3. Нал-е и глуб-а концентр-а напр-й: кон-р напряж-я может способ-ь появл-ю КР, для оценки их действия в мет.изд-х в условиях корр.под напряж-ми использ-я коэф KISCC, учит знач-е растяг напр-я и и глуб-у концентр-а. 4. Влиян-е ск-ти деформации(особенно заметно при пассивации ме в корр.акт среде)- при высоких скор-х – вязкое разруш-е, не оказывающее вляниее на КР, при низких – КР не развивается .5.Влиян-е gradσ на КР, связано с масштабным фактором(оказывает влияние на зарожд,разв-е и остановку трещин) : толстые образцы при плоск напряж-ии макс.склонны к КР, тонкие в меньш.степени, прямоугл.обр-ы по срав-ю с цилиндр менее стойки к КР, при одинак услов-х. 6.Вл-е кор.акт среды: поддерж.соот.потенциал на поверх-и опред.сплава в опред.кор.акт.среде  можно сниз.склон-ь к КР. Способы борьбы: 1. Рацион-е конструир-е (прав.выбор матер-а для конкрет.кор.акт среды с необх.требов-ми к прочн, надеж,д олговечн, исключающее технич. концентраторы, прав. выбор толщины и длины матер-а,уменьш-е габаритов констр-й). 2. Снижение уровня внутрих растяг напряж-й в Мет (использ.длит.отжиг) 3.Созд-е напряж-й сжатия в поверх.слое металла. 4.Сниж-е коррозивности среды  5.Изоляц-я поверх-ти мет от возд-я среды.

13. КР металлов: механизмы КР и методы испытаний Не смотря на множество исследований, в настоящее время не существует единого мнения о механизме КР и его причинах. Связано со сложностью, специфичностью и многофакторностью физико-химических явлений, протекающих на пов-ти напряженного Ме в условиях воздействия разнообразных коррозийных сред. Так же сложность КР заключается в том, что он может включить в себя различные мех-мы зарождения и развития коррозионных трещин, но и  в возможной смене ведущего мех-ма КР для данной системы МЕ-среда при самопроизвольном или вынужденном изменении условий протекания КР.  Основные мех-мы: 1.Локальное Анодное Растворение(ЛАР) в основе электрохим мех-м коррозии: на пов-ти Ме в рас-ре электролита протекают одновременно 2 пр-са: анодный и катодный ( Me-ne→Men+, v1=ja(1); Ox+ne→Red, v2=jk()) 2.водородное охрупчивание (ВО) в основе наводороживание Ме, источники: а)растворенный в Ме водород, мигрирующий к вершинам трещин. б)подкисление среды в трещинах в следствии гидролиза первичного анодного продукта  Men++H2O→[MeOH]n-1+H+ с последующим образование охрупчивающей фазы. 3. Адсорбционное снижение пов-тной прочности (АСП) связан со снижением удельной поверхностной энергии при адсорбции на Ме ПАВ коррозивной среды, облегчающих деформацию и разруш МЕ в процессе нагружения. Роль растягивающих напряжений сводится к облегчению выхода на пов-ть дислокаций, которые явл адсорбентами. Хар-н для высокопрочных МЕ мат-лов. Методы: 1.гладкие напряженные образцы-сводится к определению времени до разрушения в кор среде, числовое значение которого кол-но характерезует склонность МЕ к КР, а)проводятся в условиях постоянной нагрузки б)в усл постоянной деформации в) в усл малой постоянной скорости деформации.  Образцы-проволока и мат-лы в прямоугольном сечении для любых Ме материалов. (-) низкая воспроизводимость эксперемен данных, связано с сущ колебаниями мех-ких хар-к материала образцов. требуется большое кол-во параллельных опытов для получения статически достоверных рез-тов. 2. Образцы с усталостной трещиной основаны на применении линейной мех-ки разрушения и сводятся к эксеперементальному определению порогового коэф интенсивности напряжения в вершине трещены, которая кол-но хар-т склонность данного мат-ла в конкретной среде. В массивном образце делают надрез(с пом-ю фрезы),  из кот инициируют усталостную трещину( на электродинамической виброустановке) на образцах в кор среде проводят опыты при различных растягив нагрузках, соответсвующих разным коэф интенсивности напряжений. Определют пороговое значение коэф  интенсивности напряжений, ниже которого исходная  трещина в МЕ самопроизвольно не развивается, а значит КР не происходит. (+) высокая воспроизвод рез-тов, сокращение длит испытаний, возможность определения при воздействии кор-акт среды пороговой глубины дефекта, расчет скорости роста трещины, определение склонности к КР Ме мат-лов с длит инкубационным периодом. (-) жесткие требования линейной мех-ки разрушения к размерам образцов для опред коэф интенсивности напряжений, дорогостоящие оборудование

14. Применение линейной механики разрушения для изучения коррозионного растрескивания Ме. Конструкции, работающие в напряженном состоянии в агрессивных средах, обычно разрушаются вследствие возникновения и постепенного развития трещин, поэтому в настоящее время интенсивно развивается механика коррозионных разрушений, основанная на теории хрупкого разрушения. Коррозионное растрескивание — квазихрупкое разрушение с малой величиной пластической деформации в вершине трещины и малой скоростью развития коррозионной трещины по сравнению-с механическим лавинным разрушением. Независимо от пластичности материала и его толщины коррозионное растрескивание на стадии развития коррозионной трещины происходит по типу разрушения отрывом, с прямым изломом и отсутствием деформации по толщине, что свидетельствует о разрушении в условиях, характерных для плоской деформации, когда правомерно применение линейной механики разрушения. Во время эксплуатации многие высокопрочные алюминиевые сплавы при определенных условиях могут разрушаться при напряжениях значительно более низких, чем предел текучести, в результате КР (коррозионного растрескивания). Так как такое растрескивание часто имеет место при напряжениях ниже уровня предела текучести, для анализа этого процесса могут быть применены основные положения линейной механики вязкого разрушения. Основным в механике разрушения является положение, согласно которому быстрое распространение механической трещины происходит при условии, что коэффициент интенсивности напряжений в вершине трещины будет равным или несколько превышать критическое значение Ки, характеризующее вязкость разрушения материала.

15. Коррозионная стойкость сплавов. Правило Таммана. Правило Таммана позволяет рационально корректировать  содержание легирующего элемента, вводимого в целях повышения коррозионной стойкости сплава. Согласно правилу Таммана коррозионная стойкость гомогенных сплавов в растворах электролитов меняется скачком при  n8*100% ат. легирующего элемента, где n – целое число, n= 1,2,3…7 (12,5; 25; 37,5…% легирующего эл-та). n – зависит существенно для данного сплава от агрессивности среды. Чем ↓ агрессивность среды, тем ↓ n. Количество скачков в системе сплав – среда может быть не обязательно один. Величина скачка зависит от разницы в скоростях коррозии хим элементов, составляющих сплав. Рассм систему Cu – Au. 3 РИСУНКА+ подпись

Если в качестве кор-акт среды использовать не электролит, то скорость коррозии изменяется монотонно без резких скачков. Рассм систему Cu – Ni.

2 РИСУНКА+подпись

Правило Таммана позволяет рационально осуществить коррозионностойкое легирование, и в частности правило лежит в основе создания нержавеющих сталей.

16. Избирательная коррозия гомогенных сплавов и способы борьбы. ИК-ускоренное растворения одного из компонента (менее благородного) гомогенного сплава или одной из фаз гетерогенного сплава. Различают ИК гомогенных сплавов и ИК гетерогенных сплавов. ИК гомогенных сплавов- характерна для сплавов, реализующихся только в электролитах, сводится к ускоренному растворению менее благородного компонента в гомогенном сплаве; зависит не только от природы сплава но и от природы и концентрации среды, подчиняется правилу Томмана.

Природа ИК: Растворимость менее благородного компонента в гомогенных сплавах существенно зависит от количества более благородного компонента. 1. Более благородного компонента (Au) много в системе Cu-Au. Тогда в результате начального этапа процесса коррозии менее благородного компонента (Cu) растворяющегося и на поверхности сплава образуются плоскости, обогащенные Au и коррозия прекращается. РИС

2. Благородного компонента (Au) мало. Менее благородный компонент медь начинает растворятся. На поверхности образуются плоскости, обогащенные Au, но слои пористые, толстые, это приводит к усилению коррозии очередной порции сплава из глубины за счет образования электрохимической пары. РИС

Примером ИК является обесцинкование α-латуней, т.е. сплавов Сu-Zn. При обесцинковании происходит ускорение избират. растворение Zn за счёт образования на поверхности латуни пористого слоя меди, которые не защищает, а способствует ускорению коррозии .РИС

РИС

РИС

Основные способы борьбы:  1.Рацион-ое конструирование- правильный выбор сплава; 2. Ингибирование- введение в коррозионно-активную среду ингибиторов коррозии.

17.Избирательная коррозия гетерогенных сплавов и способы борьбы. ИК-ускоренное растворение 1 из компонента(менее благ) гомогенного сплава или одной из фаз(аноднй) гетерогенного сплава.Сущ ИК гомогенных сплавов и гетерогенных. В гетерогенных сплавах минимум 2 ф(α,β)Пусть α-основа, β-включение. Растворяется менее благ.фаза. На ИК влияют обе фазы.Рассм. раздельно влияние различных по природе βфаз(включений):1.Влияние анодной фазы на коррозию (β-анодная). α-катод, β-анод.Влияние андоной фазы β зависит от х-ра ее распределения в сплаве.1.1.если анод.вкл β равномерно распределена в сплаве и не обр непрерывных цепочек, то коррозия не представляет опасности, как только β вытравится-коррозии нет. Пример Al-Mg-Si(Al-катод, Mg2Si-анод(β))РИСУНОК.

1.2.Анодная фаза(β) пронизывает весь сплав(по границам зерен αфазы)→полное разрушение сплава. Пример -латуни(>37,5%Zn)Cu-катод, Сu3Zn-анод(β)РИСУНОК.

2.Влияние катодной стр.сост.В этом случае растворяется основа сплава(анодная α фаза). α-анод, β-катод. При этом на пов-ти образуется катодная с.с. -фаза(накапливается)→сказ-ся на дальнейшем процессе коррозии, поэтому влияние катодн. с.с будет сильно зависеть от 2х факторов:как катод влияет на перенапряжение катодной реакции и способна/неспособна α фаза пассивироваться.2.1.Основа сплава не склонна к пассивации(растворяется)- αфаза(анод), значит, влияние катодной реакции будет определяться тем, как влияет катодная реакция на перенапряжение:I.если β-кат фаза→↓катодное перенапр→↑коррозия.II. если -кат фаза→↑катодное перенапряжение→↓коррозия-не опасно.2 РИСУНКА.

2.2. Основа сплава склонна к пассивации. Добавление лег эл, которые↓катодное перенапряжение могут быть благопр→ИК не реализуется. РИСУНОК.

Гетерогенность сплавов не всегда оказывает отрицательное влияние на кс, а так же случаи, когда анодная фаза равномерно распределена. Но во многих случаях кс резко↓ за счет неправильного выбора состава сплава. Способы борьбы: 1.Правильный вобр сплава:а)ввередение на стадии выплавки Ме в непасс. в среде Ме хим. эл-ов, которые повышают катодное перенапряжение(Zn,Pb,Cd).б)введение в Al   Zn. Хим.эл, который↓катодное перенапряжение(Сu,Pt):введение 3% Сu в нерж стали при эксплуатации в 20% H2SO4 или введение 0,2% Pl в Ti в 20% H2SO4.2.Рафинирование(чистка) непассивирующих в среде мМе от катодных фаз, содержащих элементы с малым катодным перенапряжением: очистка Al от Cu(дюрали) путем пиралитического рафинирования (введение в расплав серы→обр сульфидов серы(CuS,Cu2S)), кот всплывает и убирается или путем химического рафинирования. 3.Модифицирование гетерогенных сплавов (на стадии выплавки вводят стабилизаторы(V,B,W,Ti..<0,1%);изменение структуры Ме-↓зерна, выравнивание структуры.4.Нанесение на гетер-е сплавы защитных покрытий.

18. Защита Ме от коррозии с помощью покрытий, види зашитных покрытий и подготовка пов-ти. Виды:1. Лакокрасочпокр (ЛКП): масляные, синтетические(эпоксидные, битум, пхв, хк ,пва),водоэмульс.; 2.немет(НМ): полимерные(пвх,пэ,пп),резин,керам,силикатноэмалев; 3.мет(МП):анод,катод; 4.Комбин(КП):МП+ЛКП. Долговечность ЗП опр качественной  подготовкой Ме изд-й перед нанесением.  При некач подготовке кор. среда проникает под покрытие. 3 операции подг-и пов-ти: 1. Удаление жира и грязи с пов-ти. 2. Удал-е неравномерностей и острых граней 3. Придание пов-ти определ шерох-ти(глубина шер*1/3 нанос.покр).  Имеется 5 сопособ подг-и пов-ти: 1. Мех очистка: обработка молотками, абразийно-струйная, ручн. шлифовка, кращевание, шабрение, гидроструйная. 2.термич очистка: обр-а пов-ти пламенем горелки, исп. для сжигания старых покр-й при ремонтно-восст работах, не прим для тонокстенных изд-й, после терм.очистки следует мех или хим очистка.  3.хим.очистка: хим травл-е,электрохим травл, хим. обезжир,э лектрохим обезжир. 4. Нанес-е конверсионных покрытий: не защищ, от кор, но очень хорошо происх адсор ЛКП, виды: фосфатные, анодные, храматные. 5. Нанес-е грунтов и шпаклвевок.

19. конверсионные покрытия, их назначения и методы нанесения.

Опр: защитные покрытия,получаемые в рез-те хим реакции непосредственно на пов-ти Ме. -фосфатные  покрытия представляют собой кристал пленку нераствор в воде фосфорнокислых солей марганца и железа или цинка и железа. устойчивы в атмосферных условиях, в смазочных маслах и орган-х раствор-ях, но разрушаются в кислотах и щелочах. имеют прочное сцепление с пов-тью Ме, но сами по себе не обеспечивают  защиты от кор-и. используют как основу под лакокрасочное покрытие, кот обеспечивает хорошее сцепление краски со сталью. Фосфатированию обычно подвергают углеродистые и  низколегированные стали, чугуны, некот цветн сплавы. Оксидные покрытия на стали могут быть получены термическим, химическим и электрохимическим способами и состоят в основном из Fe O. Термическую обработку можно проводить на воздухе, в среде водяного пара, минерального или растительного масла, расплавленных солей. Защитная способность покрытий повышается, если в раст-р добавляют фосфорную кислоту и нитраты некоторых металлов.. Электрохимическое оксидирование производится обработкой изделий на аноде в щелочном растворе с добавками окислителей. Из-за сложности процесса метод не популярен. Оксидные покрытия на стали сами по себе не обладают ↑ защитными св-ми и защитный эффект достигается при нанесении масел, смазок ,ЛКП. Хроматные  пок-я получают на изделиях из цинка или цинковых пок-ях, погружая в раствор бихромата натрия с определенными добавками. Образ-ся на пов-ти хромат цинка защищает ме от образ-я пятен и измен-я цвета под действием влаги. Пленка ↑срок службы цинкового покрытия в атмосф усл-х. Хроматные покрытия наносят  поверх цинк-алюмин и кадмиевых  покрытий на стали.

20. Лакокрасочные покрытия (ЛКП). Виды ЛКП и их применение для защиты от коррозии.  Самое широкое применение. Дост: простая технология (кисть, валик), совместимость с др видами защиты(ингибиторная, электрохим). Недост: ЛКП служит недолго (1-5 лет), требует исп таксичных растворителей, низкая универсальность, невозможность защиты труднодоступных участков. Защита от кор с ЛКП возможна только при одновременной реализации 4 усл: Правильный выбор ЛКП, кач-ная подготовка пов-ти, соблюдение техн, при своевременном восстановлении разр участков.  Сущность защиты -  изоляция Ме от действия агрессив компонента среды, создание барьера для окисл компонента. РИСУНОК

К1 отсутств покрытия, К2 покрытие есть, К3 с теч времени.  С теч времени среда разрушает покрытие.  Состав ЛКП. 1. Растворители (в основе органика). 2. Пленкообразующие вещ-во (олифа, смолы). Осн назнач – для лучшего сцепления с пов-тью Ме и обеспечивает эластичность. 3.Противокор пигменты (тв вещ неорг происхож (Ti02, ZnO, AlZn)). 4.Наполнитель для удешевл покрытий, и для увелич толщины покрытия(Al2O3, SiO2, CaCO3). 5.Красящие вещества.   Различают: группы ЛКП (опр составом) и виды (опр пленкообраз вещ-ом).   Группы: грунты, лаки, краски, эмали.  Виды: масляные, синтетические, водоэмульсионные.   Краткая хар-ка видов ЛКП.  1. Масляные. Отвержденная взвесь ЛКМ (материал) в олифе. Растворитель-скипидар. Обладают хорошей адгезией пов-ти Ме, эластичностью, но низкая водостойкость (пористость). Применяют в помещениях.  2.Синтетичесике.  Отвержденная взвесь ЛКМ в синтетич пленкообр вещ-ве. Хорошая эластичность, адгезия, водостойкость. А) Эпоксидные.  Низкая ударная прочность. Растворитель – ортоксиол. Отвердитель- диэтилтриамин.  Исп в хим промышл. Б)Битумные.  Для защ  в почве. Подвержены ультрафиалету. В)Хлоркаучуковые. Для защ в кислотах. Г)Перхлорвиниловые.  Для защ на улице рядом с предприятиями. стойкие к кислотным дождям. 3. Водоэмульсионные. Отвержд водная суспензия, либо поливинилацетата, либо бутодиенстиральный каучук. Для защиты самостоятельно не исп, а только на пов-ть другого ЛКП. Хорошо моются мыльной водой.

21. Показатели, определяющие срок службы лакокрасочных покрытий. Показатели защитной способности и их нормирование: 1) хим. стойкость- обеспечивается выбором состояния покрытия в целом; 2) Сплошность- обеспечивается правильным выбором растворителя и существенным образом зависит от количества слоёв. Для повышения сплошности , как правило используют несколько растворителей, увеличивают количество слоёв покрытия. 3) Эластичность- обеспечивается правильным выбором плёнкообразующего вещества. Для повышения эластичности в состав ЛКМ дополнительно вводят пластификаторы. Для повышения эластичности уменьшают температуру сушки. 4) Адгезия- определяется правильной подготовкой поверхности и обеспечивается увеличением  площади соприкосновения покрытия с Ме. 5) Водостойкость покрытия-обеспечивается высокой дисперсностью пигментов. Для повышения водостойкости в состав ЛКМ можно вводить гидрофобные поверхностно активные вещества.

22. НеМе покрытия. 1. Полимерные: Полимерный материал для нанесения покрытия используют в виде порошка, водной суспензии, либо в виде лака. Все ПМ обладают высокой хим. стойкостью. Во многих агрессивных средах хорошо стоят. При использовании порошкообразных ПМ  их наносят либо методом распыления, либо в аппаратах кипящего слоя. На предварительно подготовленную поверхность нагретой о 170-180С, при помощи сжатого воздуха наносят порошкообразный материал, порошок подплавляется и образует после охлаждения защитное покрытие. ля окончательной формировки покрытия, изделие второй раз нагревают до температуры плавления и снова охлаждают. Пленки не равномерны по толщине. Разновидностью распыления используют метод аппарата кипящего слоя. РИС

Достоинства:1) достаточно простой; 2) достаточно производительный. Недостатки: для некрупногабаритных изделий. При использовании лаков на основе ПМ используют классические приёмы нанесения. При использовании водных суспензий полимеров применяют метод окунания, предварительно подготовив детали, после подъема осуществляют сушку, затем снова нагревают до температуры плавления и сушат, либо на предварительно подготовленную Ме поверхность наносят слой клея, затем методом вольцевания накатывают плёнку.  2) Резиновые: получаются в процессе вулканизации каучука с серой. Процесс нанесения на Ме поверхность резинового покрытия-гумирование. Различают горячее и холодное гумирование. Горячее гумирование - хим. процесс взаимодействия Ме поверхности с каучуком и серой в процессе вулканизации и получается резиновое покрытие. Холоднре гумирование- нанесение на поверхность Ме готовой резины с помощью клея. Резиновое покрытие обладает высокой хим. стойкостью. 3) Силикатно-эмалевые: отвержденная водная суспензия стеклообразной эмали. для получения стеклообразной эмали, смешивают 5 компонентов, а затем сплавляют( варят) эмаль. Компоненты: SiO2( стеклообразующий материал); плавни; матирующие добавки; адгезионные; красители. Это смешивают, нагревают, сплавляют, бросают в воду, сушат, измельчают и получают водную суспензию, сушат при 80С, обжигают 650-800С. Достоинства: 1) высокая хим. стойкость; 2) термостойкие покрытия. Недостатки: повышенная мех. хрупкость. Нашли применения для защиты от наружной коррозии стальных трубопроводов систем теплоснабжения.

4) Органо-силикатные: отвержденную взвесь оксидов Ме в тулольном растворе полиореана  силоксана. Достоинства: 1) работает в атмосферных условиях от 12 до 15 лет; 2) работает в диапазоне от -300 до +60.

23. Металлические покрытия. Виды металлических покрытий, способы нанесения и сущность защиты от коррозии МП широко примен-ся для защиты от коррозии ДМ и приборов и разл. металлоконструкций. При этом выбирают Ме, обладающий стойкостью в данной среде. Нанесённые покрытия могут ↑ износостойкость отдельных деталей и изделия в целом. МП: анодное(протекторное) и катодное(корр. стойкие). При анодном покрытии изделие защищают металлом с большим «-« электродным потенциалом. Срок службы анодных покрытий ↑ при ↑ их толщины. Для железоуглеродистых сплавов в качестве анодного покрытия м. б. использован Zn или Cd. Покрытие из Zn наносят также на Cu, латунь, Al. Цинковые покрытия широко применяются для защиты листовой стали, водопроводных труб и различных резервуаров от действия воды и горячих жидкостей. Анодное покрытие защищает изделие механически и э/х. Т.е. при повреждении покрытия, оно будет играть роль анода в образующемся в корр. среде гальван-м эл-те → покрытие разрушаться не будет. Подвергаясь растворению в процессе эксплуатации изделия, анодное покрытие генерирует контактный ток, который, протекая между ним и изделием, катодно поляризует последнее, т. е. смещает потенциал защищаемого металла в сторону меньших значений. Т.о, поведение изделия с анодным покрытием аналогично механизму катодной защиты протектором. Поэтому анодное покрытие иногда называют протекторным.Катодные покрытия производят металлами, электродный потенциал которых в электролите > потенц. осн. Ме. Катодные покрытия созд. механическую защиту осн. Ме. Нарушение сплошности покрытия влечёт за собой усил. электрохимическую коррозию основного металла. Для сталей катодным покрытием может быть Sn, Cu, Ni. Металлические покрытия наносят различными способами: горячий метод, гальванизацию, металлизацию, а также напыление и плакирование.1.При горячем методе изделие погружают в расплавленный Ме, который смачивает его поверхность и покрывает тонким слоем. Затем изделие вынимают из ванны и охлаждают. Горячий способ применяют для нанесения тонкого слоя олова (лужение) или цинка (цинкование).2.Нанесение Ме покрытий гальваническим путём основано на физ. законах о прохождении постоянного эл. тока ч/з жидкую среду-электролит. При этом в кач-ве анода применяют Ме, который необх. нанести в кач-ве покрытия. Катод- изделие. При пропускании тока ч/з электролит анод раств-ся в электролите и наполняет его катионами, которые разряжаются на катоде (изделии). При гальв. покрытиях обеспечивается нанесение покрытия практически из любого Ме на заготовки также из любого Ме. 3.Антикоррозионные покрытия могут наноситься путём распыления плазменной струёй расплавленного металла и нанесение его на защищаемую поверхность. Материалом покрытия - металлы, оксиды, бороды, нитриды и др.соед-ия. (в виде проволоки, прутков или порошков). Аппараты для напыления - металлизаторами. (+): формование покрытий высокой плотности при хорошей сцепляемости с основанием.4.Плакирование заключается в совместной горячей прокатке основного и защитного металлов.

24. С целью повыш корр стойк мет в агр среду вводят опр хим соед – ингибиторы. Ингиб защита может прим как самост метод борьбы, так и в сочет с др методами. По мех дей-я на процесс электрохим корр: 1.андоные, 2. Катодные 3. смешанные. По хим составу: 1. неорг, 2. орг. По эффект действия в зав-ти от рН среды : 1. кислот, 2.щелочные, 3.для нейтр сред. По усл.примен на: - для раст-в, - летучие. Мех защит действ ингибит - экранирование поверх мет, в рез-те кот нет доступа агр среды к мет. Со средой ингибитор не взаимод-т. Защит действие инг объясн пленоч и адсорбц теор-и, согласно кот сначала ингибитор адсорб на поверх мет, а затем обр с мет хим соед, кот в виде пленки покр всю защищ поверх. Хорошими защит св-и эта пленка будет обладать в том случае, если хим соед в данной среде не будет раств. Исп-е ингиб защиты требует знания мех-а корр процесса и соблюдения усл-й, обесп эффект защиту мет в данной среде. Колич оценка действия ингиб на скорь корр процесса характ коэфф ингибирования γ . γ = К/Ккз К ; К - скор корр без ингибитора; Ккз - скор корр с ингиб,. Защитное действие ингиби опр, как Z = ((К-Ккз)/К) *100%. На эффект-ь ингиб вл-т: Тсреды, конц ингиб, кислоть среды и взаим вл-е ингиб. Т среды: При возр-и Тср - возр-е γ, а затем при Т=60-80оС сниж γ. Конц ингибитора: ингибы необх ввод в кол-е достат для того, чтобы покрыть поверх мет мономол слоем. Для каждой конкрет системы оптим конц-ю ингиб опред опытным путем. Кислотность среды: Больш ингибов эффект действ только при опред знач-х рН р-ра. Это связано со стойк защит пленок или ингибитора. Пленкообр ингибы проявл защит действ-е только в таких средах, где набл образ-е труднораств-х соединений. Карбонаты и фосфаты эффек в нейтр средах, а нитриты, сульфиды, орг соед и другие – в кислых средах. Взаимное влияние ингибов: Смеси ингибов с одинак или похож  химстроением, облад аддитивностью, наблюд редко. 1. Ингибы с разным хим строение, могут проявл антагонизм или синергизм. Антагонизм  2 это ослабл эффект действия ингибов в смеси. Синергизм 3 это увел эффек действия ингибиов в смеси.  Синергизм ведет к достижению большего защитного эффекта, чем при раздельном применении этих ингибиторов. При синергизме можно дорогой ингиб замен смесью двух дешевых.  Синергизм обнаруж в смесях орг и неорг вещ-в, а также смесь орг и неорг.

25.Катодные и анодные ингибиторы коррозии. Принципы их применения Ингибиторы коррозии - вещества, которые, находясь в коррозионной среде в достаточной конц, сильно ↓ либо вообще прекращают корр разруш-е Ме. Различают ингибиторы анодные, катодные, смешанные. 1.Анодные ингибиторы коррозии. Действие основано на пассивации анодных участков корродирующей пов-ти ме, поэтому анодные ингибиторы наз.пассиваторами. В кач-ве пассиваторов используют неорганические окислители: хроматы, нитраты и молибдаты. Легко восстанавливаясь на катодных пов-х, они ведут себя как деполяризаторы, резко ↓ скорость анодного перехода в р-р ионов корродирующего ме. К анодным замедлителям относятся: фосфаты, полифосфаты, силикаты. Их ингибирующее действие проявляется только при наличии растворенного кислорода(играет роль пассиватора). Такие в-ва способствуют адсорбции О2 на пов-ти Ме. Они тормозят анодный процесс растворения из-за обр-я защ. пленок. Анодные ингибиторы коррозии -опасны, т.к. при определенных условиях они из замедлителей коррозии превращаются в ее инициаторов. Для того чтобы этого не произошло, ja д б > той, при которой достигается полная пассивация анодных участков. Поэтому конц/ пассиватора не д. б. ниже опр. величины, иначе пассивация может не наступить или будет не полной. Неполная пассивация очень опасна, так как приводит к сокращению анодной поверхности, ↑ скорости и глубины разрушения Ме на локализованных участках, т.е. появлению питтинговой коррозии. Для защиты необходимо поддерживать конц. анодного ингибитора выше пред. значения на всех уч-ках защищаемого изделия. 2.Катодные ингибиторы коррозии замедляют катодную реакцию, раств-е ме. Стац. потенциал сист. сдвигается в «-« сторону, идет ↓ корр тока. На пов-ти образуется адсорбционная пленка. Проходит хим. р→связывается деполяризатор. На пов-ти защищаемого ме обр-ся труднорастворимые соединения, которые замедляют коррозию. В качестве катодных ингибиторов обычно применяют основания (NaOH, или NH4OH), которые ↑ значение рН среды и ↓ растворимость соединений Fe. Катодные ингибирующие вещества менее эффективны, чем смешанные или анодные, поэтому их использование ограничено. Катодные, как и анодные, не применяются в кислых средах, т.к. в них малоэффективны.