3.Расчет режима нагрева металла

Для стали  СтХ13 из [1]:

Коэффициент линейного расширения при 20 ºС: b =  10,3∙10-6 1/град;

Модуль упругости при 20 ºС: E = 22∙104Мн/м2;

Временное сопротивление стали разрыву при 20 ºС: sВ = 520 Мн/м2   ;

Температура ковки = 1250 ºС.

Определяем допустимый перепад температур по сечению слитка по формуле:

Подставив значения в формулу, получим:

Определим среднее значение коэффициента теплопроводности в интервале температур от 20 до 500 :

Находим допустимый тепловой поток на поверхность металла:

43736,25 Вт/м2

Рассчитываем допустимую температуру печи:

TПЧ ДОП = = =7610С

Рассчитаем три периода нагрева металла.

Разобьем первый период на два интервала1. 20 - 500

2. 500-700

Расчет первого интервала

Определяем тепловые потоки на поверхность металла в начале и в конце интервала по формуле:

q1H =  = 45830 Вт/м2

q1K = =31101 Вт/м2

Находим коэффициенты теплоотдачи в начале и в конце интервала:

a1Н ===62,8 Вт/м2∙град

a1K = ==124,4 Вт/м2∙град

Среднее значение коэффициента теплоотдачи в первом интервале:

aСР1 = = = 93,6 Вт/м2∙град

Среднее значение коэффициента теплопроводности стали в первом интервале нагрева:

λСР1=λП1Н+λЦ1Н+λП1К3=λ20+λ20+λ5003=26,7+26,7+27,83==27,1 Втм*град

Число Био в первом интервале нагрева находим по формуле:

Температурный критерий поверхности в конце первого интервала равен:

Число Fo1  равно

Определим QЦ1К равно

Найдем температуру центра слитка в конце первого интервала нагрева:

tЦ1К = tПЧ - QЦ1К∙( tПЧ - tСР1Н) = 750-0,597∙(750-20)=314,20C

Уточним значение lСР1 с учетом известного теперь нам значения температуры центра слитка в конце первого интервала нагрева:

Разница между уточненным lСР1' и его первоначальным значением lСР1 составляет:

разница не превысила 10%, поэтому дополнительные расчеты проводить не будем.

Перепад температур по сечению слитка в конце первого интервала нагрева:

Dt1К = tП1К  - tЦ1К = 500-314,2 =185,8 0С

Средняя температура по сечению слитка в конце первого интервала:

tСР1К = tЦ1К  + 1/3∙ Dt1К = 314,2+1/3∙185,8 = 376,1 0С

Расчетная теплоемкость стали в первом интервале нагрева определяется через i - теплосодержание стали:

Среднее значение коэффициента температуропроводности в первом интервале нагрева определяем по формуле:

где r - плотность стали, кг/м3, из [1] примем r = 7600 кг/м3 = const(t)

Время нагрева в первом интервале определим по формуле:

Температура газа в начале нагрева определяется по формуле:

tГ1Н =

где Сгм=3,05 Вт/м2К4

Температура газа в конце нагрева определяется по формуле:

tГ1К =

Температура кладки в начале нагрева:

tКЛ1Н = 702,2 0С

Температура кладки в конце нагрева:

tКЛ1К = 787,3 0С

Расчет второго интервала

tп2н =500 0С; tп2к = 700 0С;

Определяем тепловые потоки на поверхность металла в начале и в конце интервала по формуле:

q2H = q1К =31101 Вт/м2

q2К =  = 8380 Вт/м2

Находим коэффициенты теплоотдачи в начале и в конце интервала:

a2Н = = = 124,4 Вт/м2∙град

a2K = =  = 167,6 Вт/м2∙град

Среднее значение коэффициента теплоотдачи во втором интервале:

aСР2 == = 146  Вт/м2∙град

Среднее значение коэффициента теплопроводности стали во втором интервале нагрева:

Число Био в втором интервале нагрева находим по формуле:

Температурный критерий поверхности в конце второго интервала равен:

Число Fo2  равно

Определим QЦ2К:

Найдем температуру центра слитка в конце второго интервала нагрева:

tЦ2К = tПЧ - QЦ2К∙( tПЧ - tСР1К) = 750-0,61∙(750-376) = 521,9 0С

Уточним значение lСР2 с учетом известного теперь нам значения температуры центра слитка в конце второго интервала нагрева:

Разница между уточненным lСР2' и его первоначальным значением lСР2 составляет:

Уточняющий расчет не производим.

Перепад температур по сечению слитка в конце второго интервала нагрева:

Dt2К = tП2К  - tЦ2К = 700-521,9 = 178,10С

Средняя температура по сечению слитка в конце второго интервала:

tСР2К = tЦ2К  + 1/3∙Dt2К = 648,6+1/3∙51,4 = 665,80С

Расчетная теплоемкость стали во втором интервале нагрева определяется через i - теплосодержание стали:

Среднее значение коэффициента температуропроводности во втором интервале нагрева определяем по формуле:

Время нагрева во втором интервале определим по формуле:

Температура газа в начале нагрева определяется по формуле:

tГ2Н = tГ1К  =805,7

Температура газа в конце нагрева определяется по формуле

tГ2К = 7620С

Температура кладки в начале нагрева:

tКЛ2Н=tКЛ1К = 787,3 0С

Температура кладки в конце нагрева:

tКЛ2К = 0С

Расчет третьего интервала

tп2н =700 0С; tп2к = 1200 0С; Т ПЧ = 1250 0С

Определяем тепловые потоки на поверхность металла в начале и в конце интервала по формуле:

q2H = =188908 Вт/м2

q2К =  = 28332 Вт/м2

Находим коэффициенты теплоотдачи в начале и в конце интервала:

a2Н = = = 343,5 Вт/м2∙град

a2K = =  = 625,3 Вт/м2∙град

Среднее значение коэффициента теплоотдачи во втором интервале:

aСР2 == = 484  Вт/м2∙град

Среднее значение коэффициента теплопроводности стали во втором интервале нагрева:

Число Био в первом интервале нагрева находим по формуле:

Температурный критерий поверхности в конце второго интервала равен:

Число Fo2  равно

Определим QЦ2К:

Найдем температуру центра слитка в конце 3 интервала нагрева:

tЦ3К = tПЧ - QЦ3К∙( tПЧ - tСР2К) = 1250-0,45∙(1250-666) = 987,2 0С

Уточним значение lСР3 с учетом известного теперь нам значения температуры центра слитка в конце второго интервала нагрева:

Разница между уточненным lСР2' и его первоначальным значением lСР2 составляет:

Уточняющий расчет не производим.

Перепад температур по сечению слитка в конце второго интервала нагрева:

Dt3К = tП2К  - tЦ3К = 1200-987,2 = 212,80С

Средняя температура по сечению слитка в конце второго интервала:

tСР3К = tЦ2К  + 1/3∙Dt2К = 987,2+1/3∙262,8 = 1074,80С

Расчетная теплоемкость стали во втором интервале нагрева определяется через i - теплосодержание стали:

Среднее значение коэффициента температуропроводности во втором интервале нагрева определяем по формуле:

Время нагрева во втором интервале определим по формуле:

Температура газа в начале нагрева определяется по формуле:

tГ2Н =

Температура газа в конце нагрева определяется по формуле

tГ2К = 12650С

Температура кладки в начале нагрева:

tКЛ3Н=tКЛ2К = 801,6 0С

Температура кладки в конце нагрева:

tКЛ2К = 0С

Второй период нагрева

Нагрев происходит при условии ТП = 1200 0C = const для выравнивания температур по сечению слитка от DtH = 213 0C в конце первого периода нагрева до значения DtК.

Из [1]: на каждые 10 мм берется 2 0C => DtК = 80 0C.

Средняя температура по сечению слитка в конце нагрева равна

tСРВ = 1120+0,5∙DtК = 1120+0,5∙80 = 11600C

Среднее значение коэффициента теплопроводности во втором периоде нагрева:

Расчетная теплоeмкость во втором периоде нагрева равна

Среднее значение коэффициента температуропроводности в период выравнивания температур равно:

Время выравнивания температур по сечению слитка равно:

Тепловой поток на поверхность металла в конце периода выдержки равен:

Температура газа в конце выдержки определяется по формуле:

tГВ =  0С

Температура печи в конце выдержки определяется по формуле:

TПЧВ = 0С

Температура кладки в конце выдержки:

TКЛВ = 0С

Общее время нагрева t = t1  + t2 + t3 + tB = 8,31 ч.

Общая масса садки печи равна

Е = VM∙p = 1,43∙7850 = 11200 кг

Производительность печи равна

G = E/t = 11200/4,46= 2511 кг/ч

Напряженность пода печи

P = G/FПОД = 2511/(2,3∙1,4) = 779,8 кг/м2∙ч

Результаты расчета нагрева металла под обработку давлением сведены в таблицу №    и представлены в виде графика на рис.

| этап | τ | tц | tcp | tп | tкл | tпч | tг | ∆t | qпов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ˚С |  |  |  |  |  |  | Вт/м2 |
| нач. сост. | 0 | 20 | 20 | 20 | 702,2 | 750 | 835,5 | 0 | 45830 |
| нагрев1 | 0,31 | 314 | 376,1 | 500 | 787,3 | 750 | 805,7 | 185,8 | 31101 |
| нагрев2 | 3,51 | 521,9 | 665,8 | 700 | 801 | 750 | 762 | 178,1 | 8380 |
| нагрев3 | 6,41 | 987 | 1074 | 1200 | 1241 | 1250 | 1350 | 212,8 | 188908 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1265 |  | 28332 |
| выдержка | 8,31 | 1120 | 1160 | 1200 | 1214 | 1221 | 1232 | 212 | 10120 |