Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Факультет технологий и исследования материалов

Кафедра «Пластическая обработка металлов»

Курсовой проект на тему:

«Тепловой расчет и конструирование печи»

Работу выполнил         Рыбаков К.А.  3066/1

Руководитель               Александров А.Э.

Санкт-Петербург

2012 г.

Содержание

Техническое задание…………………………………………………………………………...3

Расчет горения топлива………………………………………………………………………..4

Расчет параметров внешнего теплообмена…………………………………………....……..6

Расчет режима нагрева металла……………………………………………………………….9

Расчет теплового баланса…………………………………………………………………….16

Расчет рекуператора…………………………………………………………………………..21

Аэродинамический расчет воздушного тракта……………………………………….….....25

Заключение………………………………………………………………………………....…28

Список использованной литературы…………………………………………………....…...29

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тип и назначение печи			            камерная садочная

Материал нагреваемых заготовок		            Сталь 08

Габариты заготовок				            цилиндр d= 610 мм, l= 1470 мм

Количество заготовок			            2

Режим нагрева металла			            нормализация

Топливо 					            смесь природного и доменного газов

Теплотворность топлива			            Q= 21000кДж/м3

Влажность топлива				            W= 25 г/ м3

Температура подогрева воздуха		            tвоздуха= 270˚С

Выполнить аэродинамический расчёт воздушного тракта.

РАСЧЕТ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

По заданию печь отапливается смесью природного и доменного газов, поэтому расчеты ведутся на 1м3 топлива. Составы используемых газов приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Состав природного и доменного газов (в процентах)

| Газ | СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | H2O | Влажность,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный | 0,3 | 0,6 | 3,0 | 2,0 | 93,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | - | 25 |
| Коксовый | 2,8 | 5,4 | 11,4 | 50,8 | 26,5 | 1,7 | 1,0 | - | 0.4 | 25 |

Все расчеты проводят по рабочей массе топлива. Чтобы  перейти к рабочим значениям, значения табличные необходимо умножить на коэффициент k, учитывающий содержание влаги W в топливе в реальных условиях.

.

где Н2О – заданное содержание влаги в топливе, %; (Н2О)Т – содержание влаги в топливе по справочным данным, %; W – содержание водяных паров в топливе, г/м3.

Рабочий состав топлива определяем по формуле:

,

где Гр – содержание газа в рабочей массе, %; Гс – содержание газа в сухой массе, %. Данные расчета приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Рабочий состав природного и доменного газов (в процентах)

| Газ | СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Н2О | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный | 0,29 | 0,58 | 2,91 | 1,94 | 91,21 | 0,39 | 0,49 | 0,19 | 3,02 | 100 |
| Коксовый | 2,71 | 5,24 | 11,06 | 49,28 | 25,71 | 1,65 | 0,97 | - | 3,02 | 100 |

Теперь определим низшую теплоту сгорания природного газа  и доменного газа :

МДж/м3

МДж/м3

Из задания известно, что теплота сгорания смеси эти газов     Q кДж/м3.

где х – объемная доля природного газа в смеси, %; отсюда находим

таким образом объемная доля природного газа  x=0.29, а коксового 1-x=0.71.

Состав смеси газового топлива рассчитывается по формуле:

.

Результаты:

Таблица 1.3

| СО2 | СО | N2 | H2 | CH4 | C2H4 | O2 | H2S | Н2О | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,01 | 3,89 | 8,70 | 35,55 | 44,71 | 1,29 | 0,83 | 0,06 | 3,02 | 100 |

Теоретически необходимый объем воздуха рассчитаем по формуле:

м3

где dв – влагосодержание сухого воздуха, которое принимаем равным 10г/м3.

Действительный объем воздуха считаем по формуле:

,

где  – коэффициент избытка воздуха, принимаем ; получаем:

м3

Рассчитаем количество продуктов сгорания:

м3

м3

м3

м3

м3

Общее количество продуктов сгорания:

м3

Рассчитаем процентный состав продуктов сгорания. Общая формула:

.

Результаты приведены в таблице 1.4:

Таблица 1.4

Процентный состав продуктов горения рабочей смеси газов

| СО2 | Н2О | N2 | O2 | SO2 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,78 | 20,26 | 70,34 | 1,62 | 0,01 | 100 |

Вычисляем плотность продуктов горения:

кг/м3.

Итог:

- состав смеси топлива (см. таблицу 1.3);

- теоретический объем воздуха L0=5,41 м3;5,49 м3/м3

- действительный объем воздуха LД=5,95 м3Lд=6,034 м3/м3;

- состав продуктов горения (см. таблицу 1.4);

- плотность продуктов сгорания  pд=0,22 кг/м3.

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕГО ТЕПЛООБМЕНА

Садка состоит из двух слитков D=810мм, l=1520мм.

Рис.2.1. Схема размещения слитков в рабочем пространстве печи

Длина рабочего пространства  мм. Ширина рабочего пространства печи  мм. В камерных печах рабочее пространство перекрывают арочным сводом с центральным углом . Это значит, что R=B, а высота боковой стенки

мм

Т.к. R=B, то H=R=B. Таким образом средняя высота печи

мм

Определим геометрические параметры излучения. Поверхность кладки

м2

Определяем излучающую поверхность металла

где n – число слитков.

м2

Общий объем рабочего пространства

м3

Объем металла

м3

Определим эффективную длину луча

м

Угловые коэффициенты

Вычислим приведенный коэффициент Спм при степени черноты окисленной стали, равной εм = 0,8

Так как в продуктах сгорания содержится 7,78 % СО2 и 20,26 % H2O, парциальное давление углекислого газа и паров воды равняется

МПа,

МПа.

Определим степень черноты газов для ряда температур от 650˚С до 1500˚С с шагом 50˚. Для этого используем ниже приведенные формулы (плюс пример расчета при t1=900˚С).

Коэффициент ослабления:

Степень черноты газов:

Приведенный коэффициент излучения в системе газ-металл:

Вт/м2К4

Приведенный коэффициент в системе кладка-металл:

Вт/м2К4

Результаты расчета сводим в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

Результаты расчета параметров внешнего теплообмена

| t, ˚С | K | e | Cгм | Cкм | Cпм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вт/(м2К4) |  |  |
| 850 | 1,58 | 0,23 | 2,52 | 5,38 | 3,63 |
| 950 | 1,48 | 0,22 | 2,45 | 5,39 |  |
| 1050 | 1,37 | 0,20 | 2,23 | 5,41 |  |

РАСЧЕТ РЕЖИМА НАГРЕВА МЕТАЛЛА

Для Стали 08 tнорм = 900˚С. Определяем допустимый перепад температур по сечению слитка. Из [1] имеем следующие данные:

σв = 421,7 Мн/м2

β = 11,74*10-6  1/град

Е=2,03*105 Мн/м2

∆tдоп=1,4σвβE=1,4·421,711,74· 10-6· 2,03· 105=247 °C

где σв – предел прочности, МПа; β – коэффициент линейного расширения, град-1; Е – модуль упругости, МПа.

Рис.1. Зависимость коэффициента

теплопроводности λ и теплоодержания i Стали 08 от температуры

Так как температурные напряжения должны учитываться при нагреве стали от 20˚С до 500˚С, определим среднее значение коэффициента теплопроводности в этом интервале температур. Значение λ находим из рис.1

λср=λ20+λ5002=59+40,22=49,15Втм∙град

.

Находим допустимый тепловой поток на поверхность металла

qдоп=4λcp∆tдопd=4·49,15·2470,5=41496 Втм2

.

Рассчитываем допустимую температуру печи

tпч_доп=1004qдопCпм+tн+2731004-273=1004414963,63+20+2731004-273=1026 ˚С

Принимаем следующий режим нагрева:

Первый период - нагрев при температуре печи tпч=1000˚С.

Второй период – выравнивание температур при постоянной температуре поверхности tп=900˚С.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД НАГРЕВА

Разобьем первый период нагрева на два интервала по температуре поверхности:

первый – от tп1н = 20˚С до tп1к = 750˚С

второй - от tп2н =750 ˚С до tп2к =900 ˚С,

где tп1н и tп1к – начальная и конечная температура поверхности слитка, ˚С.

Конечный перепад температур по сечению слитков Δtк=10°С

РАСЧЕТ ПЕРВОГО ИНТЕРВАЛА

Определяем тепловые потоки на поверхность металла в начале и конце интервала

q1н=1,1Cпм·Tпч1004-Tп1н1004

q1н=1,1·3,63·1000+2731004-20+2731004=104566    Втм2
q1к=1,1Cпм·Tпч1004-Tп1к1004

q1к=1,1·3.63·1000+2731004-750+2731004=61128Втм2

Коэффициенты теплоотдачи в начале и конце интервала

α1н=q1нtпч-tп1н=1045661000-20=106,7Втм2·град

α1к=q1нtпч-tп1к=611281000-700=244,5Втм2·град

Среднее значение коэффициента теплоотдачи в первом интервале

αср1=α1н+α1к2=106,7+244,52=175,6Втм2·град

Среднее значение коэффициента теплопроводности стали в первом интервале нагрева

λcp1=λn1н+λп1н+λn1k3=59+59+29,83=49,3Втм·град

Число Био в первом интервале нагрева

Bi1=αср1·Rλср1=175,6·0.3349,3=1.176

Температурный критерий поверхности в конце первого интервала

Θп1к=tпч-tп1кtпч-tср1н=1000-7501000-20=0.306

где tср1н = tп1н = tцп =20˚С  – средняя температура по сечению слитка в начале первого интервала нагрева.

Находим число Fo1

Fo1=-1μ12·lnΘп1кPцил=-11,72·ln0.3060.748=0.521

где μ1, Рцил – коэффициенты для расчета нагрева или охлаждения цилиндра радиусом d/2 [2, с.25].

Вычислим :

Θц1к=Aцил·e-μ12·Fo1=1.213·2,71-1.72·0.521=0.496

где Ацил – коэффициент для расчета нагрева или охлаждения цилиндра радиусом d/2 [2, с.25].

Найдем температуру центра слитка в конце первого интервала нагрева

tц1к=tпч-Θц1к·tпч-tср1н=1000-0.4961000-20=513,5°C

λcp2=λ20+λ20+λ700+λ513.54=59+59+29,8+40,14=46.95Втм·град

Разница между уточненным λ'ср1 и его первоначальным значением λср1 составляет

∆=λср1'-λср1λср1∙100%=49,27-46.9549,27∙100%=4.7%

Разница ∆ = 4,7% < 10%, поэтому пересчет при новом значении числа Bi1, рассчитанном с λ'ср1, производить не будем.

Перепад температур по сечению слитка в конце первого интервала нагрева

∆t1k=tп1k-tц1k=750-513,5=236,5 °C

Средняя температура по сечении слитка в конце первого интервала

tcp1k=tц1k+0,5·∆t1k=513,5+0,5·236,5=606,750C

Расчетная теплоемкость стали в первом интервале нагрева

cp1=itcp1k-itcp1нtcp1k-tcp1н=i607-i20606,75-20=36,0-10606,75-20=0,595кДжкг·град

где i – теплосодержание стали при соответствующей температуре рис.1.

Среднее значение коэффициента температуропроводности в первом интервале нагрева.

acp1=λcp1Cp1·p=49,27595·7724*3600=0,039м2ч

где ρ – плотность стали, значение которой принимаем постоянным независящим от температуры.

Время нагрева в первом интервале

τ1=Fo1·R2acp1=0.521·0,30520,039=1,47 ч

Температура газов в начале нагрева

tг1н=1004q1нCгм+Tn1н1004-273=10041045662,23+20+2731004-273=1099 0C

Температура газа в конце первого интервала нагрева
tг1k=1004q1kCгм+Tn1k1004-273=1004611282,45+750+2731004-273=1084 ℃

Температура кладки в начале нагрева

tкл1н=1004q1нCкм+Tn1н1004-273=10041045665,38+20+2731004-273=908 0C

Температура кладки в конце первого интервала нагрева

tкл1к=1004q1кCкм+Tn1к1004-273=1004611285,38+750+2731004-273=921 0C

РАСЧЕТ ВТОРОГО ИНТЕРВАЛА

Определяем тепловые потоки на поверхность металла в начале и конце интервала

,

q2н=1,1·3,63·1000+2731004-750+2731004=61128    Втм2

,

q2к=1,1·3,63·1000+2731004-750+2731004=29266 Втм2

Коэффициенты теплоотдачи в начале и конце интервала

α2н=q2нtпч-tп2н=611301000-750=244.5 Втм2·град

α2к=q2кtпч-tп2к=292701000-900=292,6 Втм2·град

Среднее значение коэффициента теплоотдачи во втором интервале

αср2=α2н+α2к2=244,5+292,62=268,6Втм2·град

Среднее значение коэффициента теплопроводности стали во втором интервале

нагрева

λcp2=λnp1+λц1н+λn1k3=26,7+31,9+40,13=32,87 Втм·град

где tп1н и tц1н – начальная температура поверхности и центра слитка, ˚С; tп1к – конечная температура центра слитка, ˚С.

Число Био в первом интервале нагрева

Bi1=αср2·Rλср2=268,6·0,3332,9=2,697

Температурный критерий поверхности в конце первого интервала.

Θп2к=tпч-tп2кtпч-tср2к=1000-9001000-606,75=0,25

где tср2н = 606,75 °С  – средняя температура по сечению слитка в начале второго интервала нагрева.

Находим число Fo2

Fo2=-1μ12·lnΘп2кPцил=-12,98·ln0,250,578=0,276

где μ1, Рцил – коэффициенты для расчета нагрева или охлаждения цилиндра радиусом d/2 [2, с.25].

Вычислим Θц2к:

Θц2к=Aцил·e-μ12·Fo2=1,375·2,71-2,98·0,276=0,605

где Ацил – коэффициент для расчета нагрева или охлаждения цилиндра радиусом d/2 [2, с.25].

Найдем температуру центра слитка в конце первого интервала нагрева

tц2к=tпч-Θц2к·tпч-tср2н=1000-0,6051000-606,75=762,1 ℃

λср2'=λ750+λ514+λ1000+λ7624=26,7+31,9+40+29,44=32Втм∙град

Разница между уточненным λ'ср1 и его первоначальным значением λср1 составляет

∆=λср2'-λср2λср2∙100%=32,87-3232,87∙100%=2,64 %

.

Разница ∆ = 2,64 % < 10%, поэтому пересчет при новом значении числа Bi1, рассчитанном с λ'ср1, производить не будем.

Перепад температур по сечению слитка в конце первого интервала нагрева

∆t2k=tп2k-tц2k=900-762,1=137,9 0C

Средняя температура по сечению слитка в конце первого интервала.

tcp2k=tц2k+0,5·∆t2k=762,1+0,5·137,9=831,10C

Расчетная теплоемкость материала в первом интервале нагрева

Cp2=iср2к-itcp2нicp2к-icp2н=472,63-282,6831,1-606,75=0,847кДжкг∙град

Среднее значение коэффициента температуропроводности в первом интервале нагрева

acp2=λcp2Cp2·p=32,87847·7724=0,017м2ч

Время нагрева во втором интервале

τ2=Fo2·d2acp2=0,276·0,30520,017=1,69 ч

Температура газов в начале нагрева

tг2н=1004q1нCгм+Tn2н1004-273=1004611282,45+750+2731004-273=1084 0C

Температура газа в конце первого интервала нагрева

tг2k=1004q2kCгм+Tn2k1004-273=1004292662,45+900+2731004-273=1053 0C

Температура кладки в начале нагрева

tкл2н=1004q2нCкм+Tn2н1004-273=1004943865,004+700+2731004-273=921 0C

Температура кладки в конце первого интервала нагрева

tкл2к=1004q2кCкм+Tn2к1004-273=1004190545,004+900+2731004-273=976 0C

ВТОРОЙ ПЕРИОД НАГРЕВА

Нагрев происходит при условии tп = 900˚С = const (т.е. при граничных условиях первого рода) для выравнивания температур по сечению слитка от ∆t3к = 138˚С в конце первого этапа до заданного значения ∆tВ =10 ˚С

Среднее значение коэффициента теплопроводности во втором периоде нагрева

λcpB=λ900+λ890+λ900+λ7624=26.7+26.8+26.7+29.44=27,4 Втм·град

Расчетная теплоемкость на этапе выдержки

CpВ=itcpВк-itcpВнicpВк-icpВн=540,5-472,63895-831,1=1,061 кДжкг∙град

Среднее значение коэффициента температуропроводности в период выравнивания температур

aсрВ=λсрВCpВ∙ρ=27,41061∙7724=0,012м2ч

Определяем продолжительность периода выравнивания температур

τВ=-R25.76*aсрВ∙ln∆tK1,11∙∆t3К=-0,30525,76∙0,012∙ln101,11∙138=3,66 ч

Тепловой поток на поверхность металла в конце этапа выдержки

qBк=2∙λк∙∆tKR=2∙27.4∙100,305=1797 Втм2

Температура газов в конце выдержки

tгВк=1004qСгм+TnВк1004-273=100417972,45+900+2731004-273=911℃

Температура печи в конце выдержки

tпчВк=1004qВкСгм+TnВк1004-273=100417973,63+900+2731004-273=908℃

Температура кладки в конце выдержки

tклВк=1004qВкСкм+TnВк1004-273=100417975,39+900+2731004-273=905℃

Общее время нагрева слитков

τ=τн+τв=(1,47+1,69)+3,66=6,82 ч

Общая масса садки печи

E=VM∙ρ=0,86∙7602=6537,7 кг

Производительность печи

G=Eτ=6537,76,82=958,6 кгч

Напряженность пода печи

P=GFпод=958,64,89=196 кгм2∙ч

Результаты расчета сведем в таблицу 3.1

Таблица 3.1

Результаты расчета режима нагрева металла

| Время | tц | tср | tп | tкл | tпч | tг | qпов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ч | ℃ |  |  |  |  |  | Вт/м 2 |
| 0 | 20 | 20 | 20 | 908 | 1000 | 1099 | 104566 |
| 1,47 | 514 | 607 | 750 | 921 | 1000 | 1084 | 61128 |
| 1,69 | 762 | 831 | 900 | 976 | 1000 | 1053 | 29266 |
| 3,66 | 890 | 895 | 900 | 905 | 908 | 911 | 1797 |

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

Расход топлива и коэффициент полезного действия – важнейшие характеристики работы печи. Расход топлива проектируемых печей находят расчетным путем, используя тепловой баланс. Тепловой баланс печи состоит из равных между собой приходных и расходных статей. Для камерных печей периодического действия тепловой баланс рассчитывают на один цикл работы (загрузка, нагрев, и выгрузка заготовок).

ПРИХОДНЫЕ СТАТЬИ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

Приходные статьи теплового баланса рассчитываем в предположении, что топливо не подогревается, а воздух нагревается в рекуператоре до 2360˚С. Поскольку топливо не подогревается, его физическую теплоту можно не учитывать.

Теплота, выделяющаяся при сжигании топлива

QT=Qнp·B·τ=21000·B·6,82=143200*B кДж

где В – расход топлива, м3/ч.

Определяем физическую теплоту, вносимую подогретым воздухом при tв = 290˚С

Qфв=LД·Cв·tв·τ·B=5,7·1,031·230·6,82·B=9200*B кДж

где LД – действительный объем воздуха, м3; Св – теплоемкость воздуха при данной температуре, Дж/(кг·˚С).

Определяем количество теплоты, выделившейся при окислении железа. Эту составляющую необходимо учитывать при tп > 700˚С. По рис.3.1 определили, что tок = tп = 700˚С через 1,34 ч нагрева. Значит, металл находится при tп > 700˚С τок = 5.48 ч, где τок – время окалинообразования. Средняя температура поверхности садки за это время

tпср=τ2∙(tп1+tп2)2+τII∙tп2τII+τ2=1,82∙(700+900)2+3,66∙9003,66+1,82=867 ℃

Количество железа, окислившегося на одном квадратном метре садки

y=0,0027∙τок∙exp0,0058∙tпср=0,00275,48 ∙exp0,0058∙867=0,965 кг.

Теплота, выделившаяся при окислении железа

Qэкз=5652∙y∙FM=5652∙0,965∙6,8=37100 кДж.

РАСХОДНЫЕ СТАТЬИ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

Теплота, расходуемая на нагрев металла

QM=E∙iK-iH=6537,7545-9.25=3503000 Дж

Выберем двухслойную футеровку печи: первый слой (внутренний) – огнеупорный, выполнен из шамота ρ = 1900кг/м3 толщиной S1 = 230мм, а второй слой (наружный) – теплоизоляционный, из легковесного шамота ρ = 1000кг/м3 толщиной S1 = 115мм.

Средняя температура внутренней поверхности кладки за цикл нагрева (см. таблицу3.1)

tкл'=(tкло+tкл1+tкл2+tкл3)4=908+921+976+9054=927,5 ℃

Примем в первом приближении, что средняя температура по сечению внутреннего слоя

t1=tкл'+tв2=927,5+202=473.8 ℃

Средняя температура по сечению наружного слоя

t2=t1'+tв2=473.8+202=246,9 ℃

При таких значениях средних температур коэффициент теплопроводности шамота равен

λ1=0,7+0.00064∙t1=0,7+0,00064∙473,8=1,003 Втм∙град

Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя

λ2=0,312+0.000477∙t2=0,312+0.000477∙246,9=0.43 Втм∙град

Считая коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности кладки к воздуху a = 20 Вт/м2·град, определим тепловой поток через кладку

q=tкл'-tвS1λ1+S2λ2+1α=927,5-200,231,008+0,1150,431+120=1418 Втм2

Проверим правильность принятых средних температур слоев кладки

t1=tкл'-0,5∙q∙S1λ1=941-0,5∙1444∙0,231,008=764,9 ℃

t2=tкл'-0,5∙q∙2S1λ1+S2λ2=941-0,5∙1444∙2∙0,231,008+0,1150,431=346,6 ℃

Поскольку проверка показывает большие расхождения с принятыми температурами, произведем перерасчет:

λ1=0,7+0.00064∙t1=0,7+0,00064∙764,9 =1,19 Втм∙град

λ2=0,312+0.000477∙t2=0,312+0.000477∙346,6=0,48 Втм∙град

q=tкл'-tвS1λ1+S2λ2+1α=927,5-200,231,19+0,1150,48 +120=1598 Втм2

t1=tкл'-0,5∙q∙S1λ1=927,5-0,5∙1598∙0,231,19=773 ℃

t2=tкл'-0,5∙q∙2S1λ1+S2λ2=927,5-0,5∙1629∙2∙0,231,19+0,1150,48=359,2 ℃

Дальнейшее уточнение не требуются, так как принятые и рассчитанные значения средних температур отличаются друг от друга менее чем на 10%.

Рассчитаем температуру на внешней поверхности кладки

tкл_н=tкл'-2t1+2t2=927,5-2∙773+2∙359,2=100 ℃

Распределение температур по сечению кладки показано на рис.4.1.

Рис.4.1. Распределение температур по сечению кладки печи

Общие потери теплоты теплопроводностью за весь цикл нагрева

Qтепл=q∙Fкл∙τ∙10-3=1598∙21,2∙6,82∙3600∙10-3=831500 кДж

Теплоту, аккумулированную кладкой, рассчитываем для первого периода нагрева, когда температура внутренней поверхности кладки нарастает. Допускаем, что теплота аккумулируется только внутренним слоем кладки.

Теплоемкость шамота при средней его температуре 773 ˚С

С=0.908+0.000315*773=1,152 кДжкг

Теплота, аккумулированная кладкой

,

Qак=0,75∙21,2∙976-9051.19∙1152∙1800∙5,48∙3600∙10-3=249100 кДж

где tклн, tклк – начальная и конечная температуры внутренней поверхности кладки в первый период нагрева, ˚С; τ1 – продолжительность первого периода нагрева, с; ρ – плотность внутреннего слоя кладки, кг/м3.

Рассчитаем потери теплоты излучением через рабочие окна – потери, происходящие при загрузке и выгрузке слитков печи.

Примем следующие размеры окна: ширина b = 2,5м, средняя высота d = 1,87м, толщина стенки окна l = 0,35м.

При таких размерах окна коэффициент f равен

f=0,9+0,7∙db=0,9+0,7∙1,872,5=1,424

Коэффициент диафрагмирования

Ф=expf∙db=exp1,42∙0,351,87=0,77

Время загрузки τз печи и время её разгрузки τр принимаем равными 0,5 ч.

Теплота, теряемая излучением при посадке (tг0 = 953˚С)

=5,67∙0,77∙1800∙953+2731004-20+2731004∙1,87∙2,5∙10-3=824300 кДж

Теплота, теряемая излучением при выдаче (tг3 = 905 ˚С)

=5,67∙0,77∙1800∙905+2731004-20+2731004∙1,87∙2,5∙10-3=702300 кДж

Средняя температура уходящих газов за цикл нагрева

tух=tг0+tг1+tг2+tг34=1099+1084+1053+9114=1037 ℃

При этой температуре теплоемкость продуктов сгорания

=2,48∙20,26+1,29∙7,78+1,21∙70,34+1,62∙1,12+0.867∙0,01∙0,01=1,468 кДж/м3град

тогда

Qух=Vд∙τ∙Cух∙tух B=6,81∙6,82∙1,468∙1037∙В=70700∙В Дж/м3град

Рассчитаем потери теплоты на нагрев технологических приспособлений. Пусть два слитка уложены на четыре подставки из стали 20 массой 1000 кг каждая. Допускаем, что начальная температура подставок равна температуре внутренней поверхности кладки, то есть tпн = tкл0 = 908˚С. Конечная температура подставок и поверхности садки одинакова tпк = tп3 = 1000˚С.

Тогда теплота, затраченная на нагрев подставок

Qп=Gпiпк-iпн=4∙1000∙633-546=348000 кДж

где Gп – масса приспособлений, кг; iпн, iпк – теплосодержание материала приспособлений в начале и конце цикла нагрева, кДж/кг.

Неучтенные потери теплоты

=0,1∙831500+249100+348000+824300+702300=295520 кДж

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС И ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПЕЧИ

Из равенства приходной и расходной частей баланса определим средний расход топлива.

,

143200 ·B +11400 ·B +37100=3503000+249100+831500+824300+702300+348000+70700∙В +295520

B=80,5 м3/ч

Результаты расчета теплового баланса печи сведены в таблицу 4.1

Таблица 4.1

Результаты расчёта теплового баланса печи

| статья | приход теплоты |  | статья | расход теплоты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДж | % |  | МДж | % |
| QТ | 11,528 | 92,35 | QМ | 3,503 | 28,14 |
| Qфв | 0,918 | 7,35 | Qтепл | 0,832 | 6,69 |
| Qэкз | 0,037 | 0,30 | Qак | 0,249 | 2,00 |
|  |  |  | Qизл | 1,526 | 12,26 |
|  |  |  | Qп | 0,348 | 2,80 |
|  |  |  | Qух | 5,691 | 45,73 |
|  |  |  | Qнеучт | 0,296 | 2,38 |
| итого | 12,483 | 100 | итого | 12,483 | 100 |

Определим тепловую эффективность работы печи.

Коэффициент полезного действия печи

η=QМQприх∙100%=3,50312,483∙100%=28%

Средний удельный расход теплоты

К=QприхЕ=124836,54=1909 МДж/т

Удельный расход условного топлива (теплота сгорания условного топлива равна 29,33 МДж/кг)

Вусл=К29,33=190929,33=65 кг/т

- РАСЧЕТ РЕКУПИРАТОРА

Дымовые газы, покидающие рабочее пространство печи, имеют высокую температуру, а следовательно, содержат значительное количество теплоты. Поэтому целесообразно обеспечить утилизацию теплоты отходящих  дымовых газов с возвратом части её обратно в печь. Для этого необходимо теплоту уходящих дымовых газов передать поступающему в печь воздуху. Для решения этой задачи используют теплообменники рекуперативного типа, применение которых позволяет экономить топливо.

Рекуператор представляет собой теплообменный аппарат, работающий в условиях, близких к стационарному тепловому состоянию, при котором происходит передача теплоты от остывающих дымовых газов к нагревающемуся воздуху через разделительную стенку.

Проектирование рекуператоров предполагает расчет значений площади поверхности нагрева и некоторых других параметров, характеризующих его конструкцию.

Выберем для проектируемой печи имеющий широкое применение петлевой рекуператор. Исходные данные для его расчета:

- В = 80,5 м3/ч – средний расход топлива;

- LД =  5,95 м3/м3 – расход воздуха;

- VД = 6,81 м3 – количество продуктов сгорания;

- tв = 270˚С – температура подогрева воздуха;

- tух = 1037 ˚С – средняя температура уходящих из печи дымовых газов за цикл нагрева;

- СО2 = 7,78 %; H2O = 20,26 % - содержание лучепрозрачных газов в продуктах сгорания топлива;

Для изготовления рекуператора выберем трубы диаметром

dн = 30 мм – наружный диаметр трубы;

dвн = 24,7мм – внутренний диаметр трубы.

Примем коридорное расположение труб в рекуператоре с шагом

, .

Рис. 5.1. Схема расположения и основные геометрические характеристики коридорного пучка труб в рекуператоре.

Расчет начинаем с определения расхода воздуха и дыма, проходящих через рекуператор. Найдем расход воздуха ВВ= В∙Lд∙1+n=80,5*5,95=478,9 м3/ч

где n – коэффициент подсоса воздуха, который для трубчатых металлических рекуператоров равен нулю.

Расход дымовых газов с учётом потерь дыма на выбивание через дымовой шибер, а также подсоса воздуха

Bд=m∙B∙Vд∙1+ρ=0.7∙80,5∙5,95∙1.1=368,8 м3/ч

где m – коэффициент, учитывающий потери дыма в печи и боровах до рекуператора; ρ – коэффициент подсоса воздуха.

Рассчитаем теплосодержание дыма

=2225∙7,78+1734∙20,26+1405∙70,34+1493∙1,62=15,37 кДж

где  – теплосодержание соответствующих газов, взятых при tух = 1037 ˚С [1, с.25].

Теплосодержание дыма перед рекуператором с учетом подсоса воздуха

iд=iух1+ρ=15371,1=1397кДжм3

Теплосодержанию дыма iд=1397кДжм3 соответствует температура tд=910 ℃  (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Зависимость теплосодержания дымовых газов от их температуры

Принимая коэффициент потерь в рекуператоре ξ = 0,82, определим теплосодержание дыма за рекуператором

iд''=iд-Вв∙СвВД∙ξ∙tв''-tв'=1397-478,9 ∙ 1,3368,8 ∙ 0,82(270-20)= 882,3 кДжм3

Этому теплосодержанию соответствует температура дыма за рекуператором tд''=536 ℃ (рис. 5.2).Среднелогарифмический температурный напор

∆tср=tд'-tв''-(tд''-tе')lntд'-tв''tд''-tе'=910-270-(536-20)ln910-270(536-20)=577 ℃

Средняя температура дыма в рекуператоре

tд=tд'+tд''2=910+5362=723 ℃

Приняв скорость дыма в рекуператоре WД = 4 м/с, вычислим коэффициент теплоотдачи конвекцией на дымовой стороне

∝дk=7,4+0,00924tдwд0.65dH0.35=7.4+0.00924∙723∙40.650.030.35=119,4 втм2∙град

Общий коэффициент теплоотдачи с учетом излучения на дымовой стороне

∝д=1,1∙αдк=1,1∙119,4=131,4 втм2∙град

Средняя температура воздуха в рекуператоре

.

Принимаем скорость движения воздуха в рекуператоре WВ = 6м/с. Определим коэффициент теплоотдачи конвекцией на воздушной стороне рекуператора

∝в=3,57+0,00174tв∙wв0.8dвн0.2=3,57+0,00174∙145∙4,190,49=32,7втм2∙град

Предполагая, что тепловое сопротивление s/λ = 0, найдем коэффициент теплоотдачи  k=11∝д+1∝в+sλ=11119,4+132,7+0=25,6 Втм2∙град

где s – толщина стенки, м; λ – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/м·град.

Площадь поверхности рекуператора

F=ВВ∙СВ∙(tв''+tв')3,6∙k∙∆tср=478,9∙1,3∙2903,6∙25,6∙577=3,4 м2

Произведем компоновку рекуператора. Чисто U-образных элементов

z=4BB3600∙π∙dBH2∙WB=4∙478,93600∙3.14∙0.0006∙3,4=84

Средняя поверхность нагрева одного трубного элемента

fср=Fz=3,483=0.041м2

Средняя длина одного трубного элемента

lср=fсрπ∙dH+dвн2=0,0413,14∙0,03+0,02472=0,48 м

Число труб в ряду, перпендикулярном движению дыма:

z1=2∙Bд3600∙(s1-dн)∙Wд∙lср=737,63600∙0,018∙4∙0,041=7.

Число труб по ходу дыма: z2=z2∙z1=8414=6.

- Рис 5.3. Схема металлического петлевого рекуператора

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУШНОГО ТРАКТА

Исходные данные для расчета:

Расход воздуха на рекуператор ВB = 478,9 м3/ч

Температура воздуха на входе в рекуператор tВ’ = 20°С.

Температура воздуха на выходе из рекуператора t"B=270°С.

Эскиз воздушного тракта с размерами показан на рис. 6.

Рис. 6.Эскиз воздушного тракта печи

Принимаем среднюю скорость движения воздуха от цехового воздухопровода до рекуператора w0 = 10 м/с, после рекуператора w0' = 6 м/с. Определим диаметры воздухопроводов

до рекуператора:

d1=4ВВπ*3600*w0=4*478,9 π*3600*10=0.13 м

после рекуператора:

d2=4ВВπ*3600*w0,=4*478,9 π*3600*6=0.17 м

Расход воздуха к горелкам распределяется поровну, т.е. 50 % на одну сторону и 50 % - на другую.

Отводы к горелкам:

d3=4ВВ*0,5π*3600*w0,=4*478,9*0,5π*3600*6=0.12 м

Определим потери давления на участке воздушного тракта от цехового воздухопровода до рекуператора. Динамический напор воздуха на этом участке:

Рдин1=ρ0W0221+αtг=1.29*10221+20273=69.2 Па

Потери на трение на этом участке длиной 25 м:

Ртр1=μldРдин=0.03*250.13*69.2=399 Па

Потери напора в двух плавных поворотах на 90°

РМ1=2К1Рдин1=2*0.25*69.2=34.6 Па,

где К1 = 0,25 для R/d=1.0.

Определим потери напора в рекуператоре. Средняя длина одного элемента в рекуператоре l = 0,65 м, внутренний диаметр труб dвн=0,0247 м, скорость движения воздуха в нем w0P =6 м/с, а средняя температура воздуха:

tВ=tВ,+tВ,,2=20+2702=145℃

Потери на трение в рекуператоре:

Ртр2=μldвнwOP221+tв273=0.03*0.650.02476221+145273=21,8 Па

Потерями плавного поворота в рекуператоре на 180° можно пренебречь.

Найдем потери давления на участке от рекуператора до отвода к горелкам. Принимаем падение температуры воздуха при движении по воздухопроводу за рекуператором два градуса на один метр длины, тогда

tв=tвtв-2*42=270+270-82=266 ℃

Динамический напор воздуха на этом участке

Рдин3=1.29*6221+266273=45,8 Па

Потери на трение составят:

Ртр3=0.05*40.17*45,8=53,9 Па

Геометрическое давление при Н = 3 м определим по формуле:

Рг=-9.81HρОВ11+tв273-ρОД11+tг273

Рг3=-9,81*31,2911+20273-1,2911+266273=-16,5 Па

На этом участке потери на преодоление геометрического давления отрицательны, так как горячий воздух поднимается на высоту 3 м.

Потери напора в плавном повороте на 90°

РМ3=0.25*45,8=11,5 Па

Потери напора при разветвлении потока на 180° составят

РМ3,=К4Рдин3=1,5*45,8=68,7 Па

Для угла разветвления а. = 180° коэффициент потерь К4 = 1,5.

Рассчитаем потери напора в отводах к горелкам:

tв=266+266-2*6.52=260 ℃

Динамический напор воздуха в отводах:

Рдин4=1.29*6221+260273=45,3 Па

Потери на трение

Ртр4=0.05*6.50.14*45,3=105,2 Па

Потери напора в плавном повороте па 90°

РМ4=0.25*45,3=11.3 Па

Перед горелками в воздухопроводе устанавливается измерительная диафрагма для измерения расхода воздуха на горелки, а также дроссельная заслонка для регулирования соотношения топливо - воздух. Потери на измерительной диафрагме зависят от соотношения диаметра воздухопровода dтр  и диаметра отверстия диафрагмы dдф. Для  dдф/dтр=1.5, K5=7.

Следовательно, потери на измерительной диафрагме составят:

РМ4,=К5Рдин4=7*45,3=317,1 Па

Потери на дроссельной заслонке зависят от угла φ поворота заслонки к направлению движения потока воздуха. При угле ее поворота φ = 30° для круглого воздухопровода согласно значение К6= 3,91. Потери на регулирующей заслонке будут равны:

РМ4,,=К6Рдин4=3.91*45,3=177,1 Па

Общие потери на воздушном тракте без учета сопротивления горелки:

РП=Ртр+Рм+Рг=399+21,8+53,9+105,2+11,5+68,7+11,3+317,1+177,1-16,5=1149 Па

Давление воздуха РВ  перед горелкой при скорости выхода 30 м/с должно составлять 2550 Н/м2. Следовательно, в цеховом воздухопроводе давление должно быть не менее

РВП=1149+2550= 3699 Па≅3,7 кПа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В ходе выполнения курсового проекта была спроектирована печь и произведен её тепловой расчет, а также расчёт горения топлива, рассчитаны параметры внешнего теплообмена и режим нагрева металла, произведен расчет рекуператора и аэродинамический расчёт воздушного тракта.

Данная печь предназначена для нагрева слитков под нормализацию. Используемое топливо: смесь природного (53,3%) и доменного (46,7%) газов. Нагрев слитков до температуры 900 ºС происходит за два этапа: нагрев (3,2 ч) и выдержка (3,7 ч), необходимая для выравнивания температуры по сечению слитка. Петлевой рекуператор рассчитан по коридорной схеме и позволяет экономить топливо, осуществляя передачу теплоты дымовых газов обратно в печь.

Список использованной литературы:

- Казанцев Е.И., Промышленные печи. Справочное руководство для расчетов и проектирования. 2-е изд, М., «Металлургия», 1975, 368с.

- Становой В.И., Буйлов А.А., Расчеты горения топлива, параметров внешнего теплообмена и режимов нагрева металла в печах периодического действия: методические указания, Л., ЛГТУ, 1991, 46с.

- Становой В.И., Буйлов А.А., Расчеты теплового баланса и рекуператора, Аэродинамические расчеты камерных садочных печей: методические указания, Л., ЛГТУ, 1991, 40с.

- Тайц Н.Ю., Расчеты нагревательных печей, 2-е издание, исправленное и дополненное, Издательство “ТЕХНIКА”, Киев, 1969, 549с.