Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—

Институт металлургии, машиностроения и транспорта

Кафедра «Технология и исследования материалов»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Разработка технологии изготовления отливки в песчано-глинистой форме

по дисциплине « Литейное производство »

Выполнил

студент гр. 33314/1		Д.С.Александров

<подпись>

Руководитель

доцент, к.т.н.		Л.М. Морозова

<подпись>

Санкт-Петербург

2016

Цель работы

Приобретение опыта разработки технологии получения отливок в разовых песчаных формах.

Характеристики детали (рис. 1): материал – серый чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85, масса – 120 кг, термообработка – нет, способ литья – в сырые песчано-глинистые формы из смеси с влажностью от 3,5 до 4,5 %, тип производства – единичное, уровень механизации – ручная формовка.

Рис.1. Чертеж детали

Разрабатываем технологический процесс изготовления отливки в литейной форме и наносим их графические элементы на чертеж детали (рис.2).

1. Выбираем положение отливки в форме, разъем формы и наносим их на чертеже.

Преимущества данного выбора – модель неразъемная, размещается в нижней полуформе, нет опасности смещения частей формы относительно друг друга, необходимо изготовить 2 стержневых ящика и 2 стержня.

2. Назначаем припуски на мех. обработку по ГОСТ Р 53464 - 2009.

Припуски на обработку (на сторону) назначают на каждую обрабатываемую поверхность с учетом общего допуска (∆общ) и ряда припуска (РП). Для этого необходимо выполнить ряд последовательных операций.

Определяем класс размерной точности отливки (КР) и степень точности поверхности (СП) (табл. 1). Отливку изготавливают из серого чугуна СЧ20 в сырых песчано-глинистых формах, единичное производство, наибольший габаритный размер 300 мм, термообработка не требуется. Так как отливка средней сложности, единичное производство, то принимаем средние значения соответствующих величин: КР=11, СП=15.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень точности поверхности и класс размерной точности отливок, получаемых в песчано-глинистых сырых формах |  |  |  |  |  |
| Наибольший габаритный размер, мм |  | Тип сплава |  |  |  |
|  |  | Цветные легкие нетермо-обрабаты-ваемые | Черные нетермообра-батываемые, цветные термообраба-тываемые, легкоплавкие | Чугуны термообраба-тываемые, цветные тугоплавкие | Стали термообра-батываемые |
| До 100 включ. | КР | 7т-11 | 7-12 | 8-13т | 9т-13 |
|  | СП | 9-16 | 10-17 | 11-18 | 12-19 |
| Св. 100 до 250 | КР | 7-12 | 8-13т | 9т-13 | 9-13 |
|  | СП | 10-17 | 10-17 | 11-16 | 12-18 |
| Св. 250 до 630 | КР | 8-13т | 9т-13 | 9-13 | 10-14 |
|  | СП | 11-18 | 12-19 | 13-19 | 14-18 |
| Св. 630 до 1600 | КР | 9т-13 | 9-13 | 10-14 | 11т-14 |
|  | СП | 12-19 | 10-19 | 14-20 | 15-20 |

Примечание: меньшие значения относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным отливкам в условиях единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.

Необходимо назначить припуски на механическую обработку на номинальные размеры: 200 мм на верхнюю и нижнюю при заливке поверхности (получистовая) и внутренний диаметр 70 мм (чистовая обработка).

По СП назначаем ряды припусков (РП) (табл. 2). Верхние части отливок в наибольшей степени загрязняются неметаллическими включениями, поражаются газовыми раковинами, требуют, как правило, увеличенных припусков на механическую обработку, поэтому принимаем увеличенное на 3 единицы значение ряда припусков.

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряды припусков на обработку отливок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степени точности поверхности | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 |
| Ряды припусков | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 6-9 |
| Степени точности поверхности | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 |  |
| Ряды припусков | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 11-17 | 12-15 | 13-16 |  |

Определяем допуски размеров отливки Δ по табл. 1.4. Их устанавливают по номинальным размерам и классу размерной точности отливки (КР). Вид размеров (ВР) в данном случае для упрощения расчетов не учитываем.

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуски линейных размеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный размер, мм | Допуски размеров отливок Δ, мм (не более) для классов размерной точности (КР) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| До 4 | 0,32 | 0,5 | 0,64 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | - | - |
| Св. 4 до 6 | 0,36 | 0,56 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | - |
| Св. 6 до 10 | 0,4 | 0,64 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 5,0 |
| Св. 10 до 16 | 0,44 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,6 |
| Св. 16 до 25 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 6,4 |
| Св. 25 до 40 | 0,56 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 4,4 | 7,0 |
| Св. 41 до 63 | 0,64 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
| Св. 64 до 100 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 4,4 | 5,6 | 9,0 |
| Св. 101 до 160 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 5,0 | 6,4 | 10,0 |
| Св. 161 до 250 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,6 | 7,0 | 11,0 |
| Св. 251 до 400 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 6,4 | 8,0 | 12,0 |
| Св. 401 до 630 | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 4,4 | 7,0 | 9,0 | 14,0 |
| Св. 630 до 1000 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 16,0 |

Так как допуск формы поверхности, степень коробления элементов отливки и допуск неровности поверхности отливки не нормируются, то общий допуск элемента отливки ∆общ= 1, 25Δ.

Выбранные значения величин приведены в таблице 4:

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения выбранных величин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номиналь-ный размер | СП | РП | КР | Δ | ∆общ | ∆общ2 | δобщ | Lотл |
| 200 верх | 15 | 11 | 11 | 5,6 | 7 | 3,5 | 5,3 | 209,6±2,8 |
| 200 низ | 15 | 8 | 11 | 5,6 | 7 | 3,5 | 4,3 |  |
| 70 | 15 | 8 | 11 | 4,4 | 5,5 | 2,75 | 4,0 | 62±2,2 |

Так как общие припуски на поверхности вращения и противоположные поверхности, используемые в качестве взаимных баз при их обработке, назначают по половинным значениям общих допусков отливки на соответствующие диаметры или расстояния между противоположными поверхностями отливки, то для этих поверхностей находим значение 
∆общ2.

Далее находим односторонний общий припуск на механическую обработку (δобщ) по ряду припуска (РП) и ∆общ2 (табл. 1.5[1]) для получистовой  (Rz20 и Ra 3,2) и чистовой (Ra1,6) обработки.

Наносим на чертеж детали припуски на механическую обработку.

Определяем размер отливки по формуле (1):

Lотл=(Lдет±δ1±δ2)±∆2),

где Lдет – размер детали; δ1, δ2 – общий припуск на механическую обработку с одной и другой стороны, Δ – допуск размеров, который может быть и несимметричным; знаки «+» и «–» зависят от расположения припусков.

3. Определяем нормы точности отливки.

Определяем класс точности массы (КМ) по табл. 1.6[1]. КМ=11.

Масса детали 120 кг.

Точность отливки 11–0–15–11 ГОСТ Р 53464–2009 (отливка 11-го класса размерной точности, (степень коробления ненормировалась), 15-й степени точности поверхности, 11-го класса точности массы).

4. Литейная усадка 1,0 % (табл. 1.7[1]).

5. Определяем формовочные уклоны на вертикальные поверхности (толщина фланца) – 25' (рис. 1.9, табл. 1.8[1]) и наносим на чертеж (поверхность необрабатываемая).

6. Выбираем конструкцию стержня (рис. 1.13[1]) и изображаем на чертеже. Указываем: размеры знаков (для ст.1: h=35, h1=20; для ст.2: h=35 по табл. 1.10[1]), уклоны знаков (для ст.1: α=10°, ß=15°; для ст.2: α=10° по табл. 1.11[1]), зазоры между знаками формы и стержнями (для ст.1: s1=1,0, s2= 0,8; для ст.2: s1=1,1 по табл. 1.12[1]), направление и месторасположение газоотводных каналов в стержне, направление набивки стержней в ящике, плоскости разъемов стержневых ящиков.

7. Учитывая, что усадка чугуна СЧ20 небольшая, устанавливаем четыре прямых выпора, которые, помимо обеспечения выхода газов и контроля заливки формы, обеспечивают подпитку тепловых узлов отливки. Диаметр основания выпоров (наиболее узкой части) принимаем равным 2/3 преобладающей толщины стенки отливки: 50х0,7 = 35 мм.

8. Выбираем горизонтальную верхнюю литниковую систему.

Определяем оптимальную продолжительность заливки τ в секундах по следующей эмпирической формуле (1.7[1]):

τ=s∙3δG,

где s – коэффициент, учитывающий жидкотекучесть сплава и тип литниковой системы s=2. (табл. 1.15[1]);

δ – преобладающая (средняя) толщина стенки отливки, 50 мм;

G – общая масса отливки, литников и прибылей, кг.

Масса отливки определяется по формуле:

Gотл=Gдет+Gпр.м.о.,

где: Gдет=120 кг-масса детали;

Gпр.м.о.- масса металла на припуски и механическую обработку, кг.

Припуски на механическую обработку составляют  7-10% от массы детали, принимаем 8%.

Gпр.м.о.=0,08∙Gдет=0,08∙120=9,6 кг.

Gотл=129,6 кг

Масса жидкого металла, заливаемого в литейную форму, зависит от технологического выходы годного,

G=GотлТВГ

где ТВГ - технологический выход годного, для данной отливки принимаем ТВГ=0,75.

G=129,6/0,75 = 172,8 кг.

τ=2∙350∙172,8=41,04 с

Определяем площадь сечений Fп по формуле Озанна (1.8)[1]:

Fn=1000Gμτρ2gHp

где Fn- суммарная площадь сечения питателей, см2;

G = 172,8 кг – масса металла в форме (с учетом массы литниковой системы и прибылей);

μ = 0,35 – коэффициент расхода металла в форме 0,35 (табл. 1.16[1]);

τ = 41,04 с – оптимальная продолжительность заливки форм металлом;

ρ = 7,2 г/см3 – плотность чугуна;

g = 981 см/c2 – ускорение силы тяжести (свободного падения);

Hp – расчетный (средний) металлостатический напор, см.

Расчетный металлостатический напор (1.9)[1]:

Hp=H0-P22C,

где H0=15 см- высота стояка от уровня воронки до питателя ( в нашем случае высота верхней опоки);

P = 0 см - высота части отливки от питателя до ее самой высокой точки;

С = 20 см - общая высота отливки.

Hp=H0=15 см

Fn=1000∙172,80,35∙41,04∙7,22∙981∙15=9,74 см2

Площади поперечных сечений шлакоуловителя и стояка для мелкого и среднего литья определяют из соотношения:

Fп:Fш:Fст=1,0:1,1:1,2 табл 1,171

Fш=10,71 см2,   Fст=11,7

Сечения питателей и шлакоуловителей использует трапецеидальные.

Число питателей выбираем 2.

Fш=Fш2=10,71/2=5,355 см2

Размеры поперечных сечений шлакоуловителей выбираем по табл. 1.19[1]:

а=23, b=17, h=28

Площадь Fст=11,7 см2, кол.-1шт., диаметр стояка dcт=25 мм

Для заливки металла используем литниковую воронку.

Диаметр воронки Dв=2,7∙dcт=2,7∙25=67,5 мм

Высота воронки Hв=Dв=67,5 мм.

Эскизы элементов литниковой системы с указанием сечений и размеров наносим на чертеж детали с графическими элементами литейной формы и отливки (рис. 2).

| FП=4,875 см2 Кол. = 2 шт. FП=9,75 см2 | FШ=5,32 см2 Кол. = 2 шт. FП=10,64 см2 | FШ=11,34 см2 Кол. = 1 шт. FП=11,34 см2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис.2. Чертеж детали с элементами литейной формы и отливки |  |  |  |

8. Выбираем размеры опок из стандартного ряда размеров (ГОСТ 17818-84) с учетом минимального необходимого слоя смеси (табл. 1.20) и максимального использования площади формы: длина опок 600 мм, ширина 500 мм, высота верхней опоки 150 мм, высота нижней опоки 250 мм.

Изображаем собранную литейную форму (рис. 3).

Рис.3. Собранная литейная форма: 1 - верхняя полуформа, 2 - нижняя полуформа, 3 - полость формы, 4 - стержень 1, 5 - стержень 2, 6 - литниковая воронка, 7 - стояк, 8 - шлакоуловитель, 9 - питатели, 10 - выпор, 11 - наколы, 12 - опока, 13 - подпочная плита, 14 - штырь центрирующий.

Библиографический список

1. Морозова Л.М., Косников Г. А. Литейное производство. Изготовление разовых литейных форм. Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – 46 с.

2. Косников Г.А., Морозова Л.М. ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Проектирование технологии получения отливок в разовых формах: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2000. - 51 с.