Санкт-Петербургский Политехнический университет

Петра Великого

Кафедра металлургических и литейных технологий

Пояснительная записка

к курсовой работе

Направление подготовки бакалавров: Металлургия (22.03.02_03)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «Колено»

Выполнил: 								Макаров Е.С.

Группа 33312/1

Руководитель работы: доцент, к.т.н.			Петров С.М.

Санкт-Петербург

2016 г.

Оглавление

Введение	4

Техническое задание	5

1. Обоснование и выбор способа литья	6

2. Выбор формовочной смеси и стержневых смесей (обоснование выбора конкретной смеси среди множества других)	7

3. Определение группы сложности отливки	8

4.Выбор положения отливки в форме	10

5. Выбор поверхности разъема формы и модели	14

6. Выбор количества и типа стержней	15

7. Определение классов точности отливки	17

7.1. Определение класса размерной точности	18

7.2. Определение степени коробления	18

7.3. Определение степени точности поверхности	18

7.4. Определение класса точности массы	19

7.5. Определение допуска смещения	19

8. Расчет допусков и припусков на механическую обработку	19 Определение припусков и размеров отливки	20

8.2. Обоснование величины усадки	21

8.3. Определение размеров моделей и внутренних поверхностей стержневых ящиков.	22

9. Конструирование стержней	23

9.1. Определение конструкции и размеров знаков стержней	23

9.2. Организация вентиляции стержней	24

10. Конструирование стержневого ящика	24

10.1. Разработка конструкции стержневого ящика. (выбор материала, радиусов, уклонов, сопряжений, стыковка частей, способов крепления половинок т.д.)	25

10.2 Ручное изготовление стержней	26

11.Технология изготовления стержня.	27

12.  Выбор опок	28

12.1. Выбор типа опок	29

12.2. Разработка схемы расположения моделей в опоке (на плите) и 31определение размеров опок.	29

12.3. Выбор способа центровки опок	30

13. Разработка литниково-питающей системы	30

13.1. Назначение литниковой системы.	30

13.2. Выбор типа литниковой системы и определение места подвода металла в форму ………………………………………………………………………… 31

13.3. Расчет параметров литниковой системы (Способ Озанна -Диттерта)	32

14. Конструирование моделей	33

14.1. Разработка конструкции модели (выбор материала модели и модельной плиты, способы центровки модели на плите и способы крепления модели к плите)	33

14.2. Назначение формовочных уклонов, галтелей, радиусов и напусков	34

15. Расчет давления металла на верхнюю полуформу и определение способов крепления и массы груза.	34

16. Список литературы…………………………………………………………37

Приложение. Чертежи	37

Введение

Литье является одним из древнейших способов получения  металлических изделий.

Литейное производство  является основной заготовительной базой для машиностроительного и ряда других отраслей народного хозяйства, поэтому его развитие  неразрывно связано с развитием техники и научно-техническим прогрессом.

Технология  литейного производства включает следующие этапы: плавка металла, изготовление форм, заливка металла и охлаждение, выбивка, очистка, обрубка литниковой системы, термическая обработка и контроль качества обработки.

Основным способом изготовления отливок является литье в песчаные формы. Именно этим методом  получают наибольшее количество отливок.

К преимуществам литья можно отнести его универсальность, т.к. с его помощью можно получить изделия из сплавов практически любого состава (в т.ч. и из трудно деформируемых), а также изделия массой от нескольких граммов до сотен тонн и размерами до десятков метров. Становится возможным получение сложных по конфигурации отливок, сложных цельных деталей, которые не удается изготовить другими способами обработки металлов.

В зависимости от марки литейного сплава, его температуры перед разливкой по формам, размерами и массой получаемых отливок, способом изготовления форм, характером производства сплав заливают  в сырые, сухие и химические твердеющие формы. Литейные формы изготавливают вручную, на формовочных машинах, полуавтоматических и автоматических линиях.

В данной работе была разработана технология изготовления отливки колена. Определены значения допусков размеров, формы, расположения и неровности поверхности, допуски массы и припуски на обработку для  отливок из серого чугуна. Была определена конструкция и размеры знаков стержней, выбран тип литниковой системы. Разработаны чертежи элементов литейной формы, отливки, стержневого ящика и модельной плиты.

Техническое задание

Разработать технологический процесс изготовления детали – «Колено»

Масса детали  –			42,0кг

Габаритные размеры:

- высота детали 		285 мм,

- ширина детали 		300 мм

- длина детали 		375 мм,

Материал  – СЧ 20

•Толщина стенки –		15 мм.

Под минимальным диаметром литого отверстия далее понимается отверстие, которое может быть выполнено с применением стержня. Возможность получения литого отверстия в отливках связана, прежде всего, со спекаемостью стержня, а также с возможностями протяжки сырых «болванов». Минимальный диаметр литого отверстия определяется, как правило, толщиной стенки отливки и глубиной (высотой) отверстия.

Определяем наименьшие размеры отливаемых круглых  отверстий

чугунных отливок:

Н=285 мм, δ=15 мм,

тогда минимальный диаметр литого отверстия, для обрабатываемых поверхностей 54 мм, для необрабатываемых поверхностей 85мм.

Таблица1

Наименьшие размеры отливаемых круглых отверстий

чугунных отливок.

| L или Н | Характеристика поверхности отливки | Толщина слоя металла δ, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 40 | 41-50 | 51-65 | 66-80 | 81-100 | 101-125 | 126-160 | 161-200 |
|  |  | Наименьшие диаметры отверстий, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| До 25 | Обрабатываемые Необрабатываемые | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 |
| 26-40 | Обрабатываемые Необрабатываемые | 30 55 | 30 55 | 30 55 | 30 55 | 30 55 | 30 55 | 30 55 | 30 55 |
| 41-65 | Обрабатываемые Необрабатываемые | 32 58 | 35 62 | 35 62 | 35 62 | 35 62 | 35 62 | 35 62 | 35 62 |
| 66-100 | Обрабатываемые Необрабатываемые | 35 62 | 38 67 | 40 72 | 40 72 | 40 72 | 40 72 | 40 72 | 40 72 |
| 101-150 | Обрабатываемые Необрабатываемые | 40 67 | 42 72 | 45 78 | 50 85 | 50 85 | 50 85 | 50 85 | 50 85 |
| 151-250 | Обрабатываемые Необрабатываемые | 42 72 | 48 78 | 52 85 | 55 92 | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 60 100 |
| 251-400 | Обрабатываемые Необрабатываемые |  | 54 85 | 60 92 | 65 100 | 72 110 | 80 120 | 80 120 | 80 120 |
| 401-600 | Обрабатываемые Необрабатываемые |  |  | 65 100 | 72 110 | 80 120 | 90 132 | 100 145 | 100 145 |
| 601-1000 | Обрабатываемые Необрабатываемые |  |  |  | 80 120 | 90 132 | 100 145 | 110 160 | 120 175 |
| Св. 1000 | Обрабатываемые Необрабатываемые |  |  |  |  | 100 145 | 110 160 | 120 175 | 132 185 |

1. Обоснование и выбор способа литья

Несмотря на широкие возможности способов литья, позволяющие получать практически любые заготовки, наивысший экономический и технический эффект может быть достигнут при обеспечении технологичности конструкции деталей, изготовляемых при том или ином литейном процессе.

Под технологичностью литой детали понимают степень соответствия ее конструкции технологическим требованиям формирования отливки в форме, формообразования, удаления отливки из формы, стержней из отливки и т.д. Низкая технологичность конструкции детали приводит к повышенному количеству бракованных отливок, увеличению затрат на их получение и механическую обработку, к снижению их эксплуатационных свойств.

При оценке технологичности необходимо принять во внимание следующие параметры: тип сплава; минимальная толщина стенки; минимальный диаметр литого отверстия; радиусы сопряжения стенок; литейные радиусы; точность отливки; шероховатость поверхности; формовочные уклоны; требования к герметичности отливки и конструкционная технологичность.

При правильно сконструированной литой детали процесс построения чертежа отливки упрощается, и отливка максимально приближается к детали.

Выбрано литьё в песчано-глинистые формы, так как это основной способ изготовления отливок. Именно этим методом  получают наибольшее количество отливок.

К преимуществам литья можно отнести его  универсальность, т.к. с его помощью можно получить  изделия из сплавов практически любого состава (в т.ч. и из трудно деформируемых), а также  изделия  массой от нескольких граммов до сотен тонн и  размерами до десятков метров. Становится возможным получение сложных по конфигурации отливок, сложных цельных деталей, которые не удается изготовить другими способами обработки металлов.

2. Выбор формовочной смеси и стержневых смесей (обоснование выбора конкретной смеси среди множества других)

Единые смеси должны обладать высокими свойствами, потому что они соприкасаются с жидким металлом. В состав единых смесей вводятся 5—15 % свежих компонентов. Свежие компоненты вводятся и в состав облицовочных смесей, но в большем количестве 20—100 %. Степень освежения смесей зависит от количества, заливаемого в форму металла, его температуры, а также от безвозвратных потерь смеси в процессе производства отливок.

Облицовочный слой смеси (толщина 40—100 мм), непосредственно контактирующий с заливаемым в форму металлом, подвергается воздействию высоких температур, воспринимает гидравлический удар и давление металла, обеспечивает необходимую конфигурацию и чистоту поверхности. Из этих соображений облицовочные смеси должны обладать повышенными физико-механическими свойствами, что достигается введением в их состав большего количества свежих материалов (песков и глин).

Наполнительные смеси отделены от металла слоем облицовочной смеси, поэтому к ним в основном предъявляют требования по газопроницаемости и прочности, которые должны быть не ниже, чем у облицовочных смесей. В наполнительные смеси свежие материалы обычно не вводят.

Так как отливка небольших размеров и производство мелкосерийное, то выбираем ручную формовку – литье в песчано-глинистые формы.

Для получения качественных отливок в песчаных формах большое значение имеет материал, из которого изготовлена форма. Основной составляющей является кварцевый песок.

Используем единую смесь для формовки по-сырому при массе отливки до 100 кг. Состав смеси: кварцевого песка 68%, глины 14%, КБЖ 14%, 4% воды. Влажность смеси 2.8 до 3.5%, газопроницаемость 80-100 ед.,  прочность на сжатие во влажном состоянии 120 до 160 кПа. Берём смесь состава: 88%оборотной смеси; 7% кварцевого песка; 1,5% глины; 1,5% КБЖ, 2% воды.

3. Определение группы сложности отливки

Для определения классов размерной точности отливок, которые могут изготавливаться различными технологическими процессами литья и масштаб производства которых задается техническим заданием, необходимо рассчитать группу сложности отливки.

Все отливки делятся на 6 групп сложности от простой 1 группы до 6 самой сложной. При этом учитываются следующие показатели:

- Конфигурация поверхностей и формы отливки. Формы отливок различают на следующие виды: простые, плоские, цилиндрические, коробчатые, комбинированной формы. Наружные поверхности могут быть простыми или сложными, которые образуются сопряжением прямолинейных и криволинейных поверхностей с переходами, тонкими ребрами, выступами, углублениями. Внутренние полости могут либо совсем отсутствовать, либо иметь особо сложную конфигурацию с криволинейными поверхностями, с наличием ленточных и кольцевых каналов, расположенных в два и более яруса,  с затрудненным   выходом внутренних полостей наружу;

- Техническая характеристика отливки: масса, максимальный габаритный размер, толщина основных стенок;

- Отливки подразделяются по характеристикам выступов, ребер, углублений, отверстий, висячих болванов;

- Количество отъемных  частей модели;

- Количество стержней в  форме;

- Характер механической обработки литой детали и наличие требований по  шероховатости механически обработанных поверхностей;

- Группа по назначению. Особые технические  требования.

Таблица 2

Определение группы сложности

|  | Основные признаки сложности отливки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Признак сложности | Группа сложности по таблице №1 |
| 1 | Конфигурация поверхностей | Плоские небольшой высотой. Наружные поверхности прямолинейные с небольшими бобышками. Внутренние поверхности отсутствуют и имеют место отверстия | 1 |
| 2 | Масса, кг | 42,0 | 1 |
| 3 | Максимальный габаритный размер, мм | 250 | 1 |
| 4 | Толщина основных стенок, мм | 15 | 5 |
| 5 | Характеристика ребер, выступов | Углубления и вы ступы, высотой не более 60 мм (до 5 шт.) | 1 |
| 6 | Количество отъемных частей модели | 0 | 1 |
| 7 | Количество стержней в форме | До 2х | 1 |
| 8 | Характер механической обработки литой детали и наличие требований по шероховатости обработанных поверхностей, ГОСТ 2789—73 | Без обработки или незначительная обработка с одной стороны, в основном сверление | 1 |
| 9 | Группа по назначению | Отливка ответственного назначения | 3 |
| 10 | Особые технические требования | Нeпредъявляются | 3 |
| 11 | Принятая Группа сложности | Количество признаков сложности, совпадающих с табличными: Принимается 2-я группа сложности | по 1 гр. — 3 по 2 гр. — 1 по 3 гр. — 4 по 4 гр. — 0 по 5 гр. — 1 по 6 гр. — 0 |

4.Выбор положения отливки в форме

Положение отливки в форме и разъем формы в значительной степени зависят от вида формы и принятого метода ее изготовления, размеров и очертаний отливки и от других причин.

Определяя положение отливки в форме и поверхности разъема формы, исходят из следующего:

1. При формовке в опоках общая высота формы должна быть по возможности меньше. Следовательно, отливки должны формоваться преимущественно горизонтально, если это обеспечивает их необходимое качество. С этой точки зрения длинные(высокие) отливки лучше располагать в форме горизонтально. Это уменьшит скорость движения сплава в литниковой системе и обеспечит плавное заполнение формы;

2. Положение отливок должно обеспечить спокойное заполнение формы расплавом, исключающее разрушение струей металла отдельных участков формы или стержней;

3. Выбранное положение отливки в форме должно обеспечить наиболее простое оформление литниковой системы;

4. Для отливок, имеющих внутренние полости, образуемые стержнями, выбранное положение должно обеспечивать возможность проверки размеров полости формы при сборке, а также надежное крепление стержней;

5. Следует выбирать такое положение при заливке, при котором расходуется меньше металла, труда и времени на изготовление форм, меньше потребность в площади, меньше объем работ по обрубке, механической обработке и изготовлению моделей.

6. Наиболее ответственные части отливок следует располагать в нижней части формы или, в крайнем случае, вертикально, что уменьшает дефекты по неметаллическим включениям, усадочным и газовым раковинам.

7. При подводе металла по разъему формы, горизонтальные тонкие стенки отливки следует располагать в нижней части формы, что обеспечивает лучшее заполнение формы и устраняет недолив и спай

Варианты положения отливки:

(а)                                                                            (б)

Рис.1 Возможные варианты расположения отливки:(а) и (б)

Выбранное положение (б) обосновывается следующими выводами:

- Высота формы определяет отливку, как горизонтальную.

- Обеспечивает спокойное заполнение формы, в отличие от других вариантов.

- Части детали, которые подвергаются обработке, располагаются вертикально.

Таблица 3

Сравнение расположений отливки

| № | Положения. | Выполнение этих условий при выбранном мной способе расположения отливки в форме |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | а) | б) |
| 1 | Отливки из сплавов с большой усадкой следует располагать в положении, удобном для питания их металлом верхних или боковых отводных прибылей, вне зависимости от возможных усложнений формовки должно обеспечивать направленное затвердевание с переходом от тонких частей к утолщенным частям, которые питают прибылями. | - | + |
| 2 | Наиболее ответственные рабочие части - места, подлежащие механической обработке (плоские поверхности большой протяженности, поверхности скольжения, качения) нужно, по возможности, располагать внизу; в крайнем случае - вертикально или наклонно, даже если это связано с повышением трудоемкости. | + | + |
| 3 | Тонкие стенки отливки для предупреждения недоливов следует располагать в нижней части формы, желательно вертикально или наклонно, причем путь прохождения металла от литниковой системы до тонких стенок должен быть кратчайшим. При подводе металла по разъему формы тонкие стенки отливки следует располагать внизу — вертикально или наклонно, что обеспечивает лучшее заполнение формы и устраняет недолив и неспай (крышки, кожухи). | - | + |
| 4 | При формовке в опоках общая высота формы должна быть по возможности меньше. Следовательно, отливки должны формоваться преимущественно горизонтально, если это обеспечивает их необходимое качество. С этой точки зрения длинные (высокие) отливки лучше располагать в форме горизонтально. Это уменьшит скорость движения сплава в литниковой системе и обеспечит плавное заполнение формы. | - | + |
| 5 | Положение отливок должно обеспечить спокойное заполнение формы расплавом, исключающее разрушение струей металла отдельных участков формы или стержней. Выбранное положение отливки в форме должно обеспечить наиболее простое оформление литниковой системы. Литниковая система должна подводить сплав к полости формы по кратчайшему пути, при этом нежелательно применение стержней. | - | + |
| 6 | Для устранения образования газовых раковин выбранное положение при заливке должно обеспечивать преимущественно верхний отвод газов из стержней. | - | + |
| 7 | Для отливок, имеющих внутренние полости, образуемые стержнями, выбранное положение должно обеспечивать возможность проверки размеров полости формы при сборке, а также надежное крепление стержней. | - | + |
| 8 | При прочих равных условиях, следует выбрать такое положение при заливке, при котором расходуется меньше металла, труда и времени на изготовление форм, меньше потребность в площади, меньше объем работ по обрубке, механической обработке и изготовлению моделей. | - | + |

5. Выбор поверхности разъема формы и модели

Поверхность соприкосновения верхней и нижней полуформ называется поверхностью разъема формы. Она необходима для извлечения модели из уплотненной формовочной смеси и установки стержней в форму.

Основные требования к выбору разъема формы:

1. Число разъемов формы должно быть во всех случаях минимальным.

2. С точки зрения простоты оформления литниковых систем при формовке выбранное положение отливки в форме должно обеспечить размещение литникового хода (шлакоуловителя) и питателей в плоскости разъемы формы;

3. Выбранный разъем должен обеспечить удобство отделки, окраски и подсушивания формы, а также возможность контроля установки стержней;

4. Разъем должен обеспечить наименьшее количество заливов и брака по перекосам;

5. Разъем формы должен обеспечить удобный  вывод газов из всех стержней.

6. Число отъемных частей должно быть минимальным;

7. Для получения равномерной толщины стенок отливки необходимо совпадение линий разъема формы и стержня.

Определён следующий вариант:

При ручной формовке в случае назначения криволинейной плоскости разъема, а также при использовании машин без поворота верхних полуформ до извлечения модели, болваны желательно располагать в нижней полуформе, так как при этом уменьшаются усилия, стремящиеся их разрушить при извлечении моделей из формы.

Рис.2.  Пример расположения болвана в нижней полуформе

Рис. 3. Плоскость разъема

Выбрана данная плоскость разъёма, потому что:

-Выбранное положение обеспечивает надёжное крепление стержней.

-Наиболее ответственные рабочие части расположены вертикально.

-Обеспечивает размещение литникового хода (шлакоуловителя) и питателей в плоскости разъема формы;

6. Выбор количества и типа стержней

Стержнем называют элемент литейной формы, служащий для образования отверстий, внутренних полостей, а также наружных сложных контуров отливки.

В литейном производстве применяются разнообразные стержни.

Чтобы песчаный стержень, установленный в литейную форму, сохранял нужное положение, на моделях делают выступы, называемые стержневыми знаками, образующие в форме углубления (гнезда), в которые вставляют стержни.

Стержневые знаки, как правило, делают в тех местах моделей, где нужно получить отверстия или углубления в отливке при помощи стержня. Знаки служат также для получения наружных и внутренних впадин, углублений, выступов на отливке, которые не могут быть выполнены иным путем.

В зависимости от положения стержня в форме стержневые знаки подразделяют на горизонтальные и вертикальные.

Конструкция стержня должна обеспечить образование надлежащей полости отливки с заданной точностью, достаточную прочность и устойчивость при заполнении формы металлом, вывод из стержня образующихся при заливке газов.

Стержни должны иметь прочность, чтобы противостоять воздействию металла, а также допускать их транспортировку.

В стержнях должны быть сделаны газоотводные каналы с учетом свободного выхода газов через знаки (обычно верхние или боковые). Для изготовления стержней служат стержневые ящики. Газоотводные каналы выполняют с помощью удаляемых металлических стержней, металлических труб с просверленными отверстиями (которые служат одновременно и каркасами), фитилей,  шнуров для сложных отливок. Хорошая вентиляция стержней снижает брак по газовым раковинам.

Для удобства изготовления форм и стержней, а также сборки форм знаковые части моделей  и стержневых ящиков  имеют  уклоны, между знаками формы и стержнем предусматриваются зазоры. Зазоры между знаковыми поверхностями формы и стержня (в зависимости от типа модельного комплекта и размера отливки) назначают для правильной установки стержня в форму. При очень малых размерах зазоров или при их отсутствии невозможно собрать форму без повреждений или нарушения точности. Слишком большие зазоры изменяют размеры отливок, на них появляются заливы металла в местах сопряжений стержня и формы, кроме того, облегчаются условия проникновения металла в газоотводные каналы стержня, что приводит к образованию газовых раковин в отливках.

При конструировании стержней необходимо исходить из следующих основных положений:

- Стержень должен оформлять поверхность отливки с заданной точностью; установка его в форму должна быть удобной, допускать просмотр и контроль размеров формы.

- Конструкция стержня должна допускать изготовление его без особых затруднений, причем должна обеспечиваться возможность применения машинных способов изготовления.

- Должно быть обеспечено свободное удаление газов, образующихся при заливке, и легкое удаление стержневой массы из отливки в период ее очистки.

- Стержень должен обладать высокой податливостью и достаточной механической, термической и эрозионной стойкостью.

При конструировании стержней особенное внимание следует уделять выводу газов из них. Из большинства стержней газы выводятся через знаки сравнительно малого сечения.

Рис. 4. Примеры вертикального и горизонтального стержней.

Для изготовления детали «Колено» необходимо изготовить один стержень цилиндрического изогнутого типа.

7. Определение классов точности отливки

7.1. Определение класса размерной точности

Класс размерной точности отливки определяется ГОСТ Р 53464-2009[2] (таблица А.1) и зависит от вида технологического процесса, наибольшего габаритного размера и типа сплава. Технологический процесс литья: литье в ПГС с влажностью от 2,8% до 3,5%, наибольший габаритный размер отливки 300, тип сплава - ТО чугунные сплавы, значит, класс размерной точности составит 8-13т..  При простой конфигурации отливки и массовом характере производства следует выбрать меньшие значение .Так как у нас отливка простой конфигурации и мелкосерийное производство, выбираем 11 класс.

7.2. Определение степени коробления

Степень коробления зависит от вида литья (однократные или многократные формы) и от наличия или отсутствия термической обработки отливки.

По ГОСТ Р 53464-2009[2] (таблица Б.1)находим степень коробления элементов отливки. Степень коробления находится путем определения отношения наименьшего размера элемента отливки к наибольшему размеру - (толщины или высоты к длине элемента отливки).

Отношение наименьшего размера элемента отливки к наибольшему для данной отливки составляет 0.175. Следовательно, по таблице выбираем термообрабатываемую и разовую форму – 5-8 степень коробления. Несмотря на то, что меньшие значения из диапазонов степеней коробления относятся к простым отливкам из легких сплавов, а большие значения - к сложным отливкам из черных сплавов, выберем  значение 5, так как отливка простая.

7.3.  Определение степени точности поверхности

Степень точности поверхности является обобщенным показателем качества поверхности.

Она также как и класс размерной точности отливки зависит от вида технологического процесса, от наибольшего  размера отливки и от типа сплава.

По табл. ГОСТ Р 53464-2009 (таблица В.1) для габаритного размера – 300 м и материала чугун находим интервал степеней точности поверхности 10-17. С учетом примечания принимаем степень точности 15т. Меньшие значения относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие—к сложным отливкам в условиях  единичного и мелкосерийного производства, средние—к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.

7.4.  Определение класса точности массы

По ГОСТ Р 53464-2009[2](таблица Д.1) для  номинальной массы св. 10 – 100 (42,6 кг), для ПГС и чугуна находим интервал классов точности массы 7-14, с учетом примечания принимаем КТМ 11. Масса является обобщенной  характеристикой качества технологического процесса изготовления отливок, а ее отклонения являются показателем отклонений размеров и плотности металла в отливках. Погрешности объема определяются отклонениями от норм линейных размеров, формы, расположения, шероховатости и неровности поверхностей. Погрешности плотности определяются типом сплава (отклонения по химическому составу) газонасыщенностью, характером кристаллизации, условиями питания и т.п.

7.5. Определение допуска смещения

Допуск смещения отливки определяем для наименьшей толщины стенки в плоскости разъема по классу размерной точности отливки, т.е. КРТ 11. В нашем случае   h = 285 мм;  ГОСТ Р 53464-2009  для КРТ 11 и h = 15 мм, Тсм= 5.6 мм.

Таким образом, найдены основные точностные параметры отливки: класс размерной точности КРТ 11, степень коробления СК5, степень точности поверхности СТП 15т, точность массы КТМ 11 и допуск смещения

Тсм = 5.6 мм.

Точность отливки: 11-5-15т-11См.5.6мм ГОСТР 53464-2009.

8. Расчет допусков и припусков на механическую обработку

8.1. Определение припусков и размеров отливки

В зависимости от степени точности поверхности отливки можно определить возможность изготовления отливки с механической обработкой при существующем технологическом процессе, при этом вначале определяется ряд припусков по степени точности поверхности. Для обрабатываемых поверхностей определяем ряд припуска по ГОСТ Р 53464-2009 (т.к. отливка термообрабатываемая, то принимаем среднее значение) получили РП – 6-9.

В технических требованиях чертежа отливки или детали с нанесенными размерами отливки должны быть указаны нормы точности отливки. Их приводят в следующем порядке: класс размерной точности, степень коробления, степень точности поверхности, класс точности массы и допуск смещения отливки.

Таблица 4

Определение припусков и размеров отливки

| Последовательность назначения | # А | # Б | # В | # Г | # Д | # Е | # Ж | # З | # И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс размерной точности отливки | # 11 | # 11 | # 11 | # 11 | # 11 | # 11 | # 11 | # 11 | # 11 |
| Номинальный размер от базы до обрабатываемой поверхности, мм | # 250 | # 300 | # 50 | # 260 | # 155 | # 204 | # 3 | 28 | 170 |
| Вид размера ВР | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 1 | # 2 | # 2 | # 2 | # 1 |
| Класс точности размера КР | # 11 | # 11 | # 11 | # 11 | # 10 | # 11 | # 11 | # 11 | # 10 |
| Допуск размера Тц, мм | # 5.6 | # 6.4 | # 4.0 | # 5.6 | # 3.2 | # 5.6 | # 2.0 | # 3,6 | # 3,6 |
| Допуск формы Тф, мм | # 1.8 | # 2.00 | # 1.20 | # 1.20 | # 1.20 | # 1.8 | # 0.80 | # 1.20 | # 1.8 |
| Общий допуск, Тобщ, мм | # 7,4 | # 8,4 | # 5.2 | # 6.8 | # 4.4 | # 7.4 | # 2.8 | # 4.8 | # 5.4 |
| Ряд припусков отливки | # 6 | # 6 | # 6 | # 6 | # 5 | # 6 | # 6 | # 6 | # 5 |
| черновой | # 7.3 | # 5.6 | # 3.6 | # 4.5 | # 2.9 | # 5.0 | # 2.3 | # 3.4 | # 5.0 |
| получистовой | # 8.0 | # 7.5 | # 5.3 | # 6.2 | # 4.3 | # 6.7 | # 3.1 | # 4.3 | # 6.7 |
| чистовой | # 5.0 | # 9.5 | # 6.2 | # 7.3 | # 4.9 | # 8.3 | # 3.6 | # 5.6 | # 8.3 |
| тонкий | # 6.7 | # 9.8 | # 6.7 | # 8.0 | # 5.3 | # 8.8 | # 3.9 | # 6.2 | # 8.8 |
| Определение вида механической обработки по допуску размера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| допуск детали, мм | # 2.8 | # 2.8 | # 2.8 | # 2.8 | # 1.8 | # 2.8 | # 2.8 | # 2.8 | # 1.8 |
| допуск отливки, мм | # 5.6 | # 6.4 | # 4.0 | # 5.6 | # 3.2 | # 5.6 | # 2.0 | # 3,6 | # 3,6 |
| отношение допусков размеров детали и отливки | # 0.5 | # 0.43 | # 0.7 | # 0.5 | # 0.56 | # 0.5 | # 1,4 | # 0.77 | # 0.5 |
| Назначение вида обработки | # черн | # черн | # черн | # черн | # черн | # черн | # черн | # черн | # черн |
| Выбор вида обработки |
| Общий припуск, мм | # 5.0 | # 5.6 | # 3.6 | # 4.5 | # 5.3 | # 5.0 | # 2.3 | # 3.4 | # 3.4 |
| Размер детали, мм | # 250 | # 300 | # 50 | # 260 | # 155 | # 204 | # 3 | 28 | 170 |
| Размер отливки, мм | # 255 | # 305.6 | # 53.6 | # 264.5 | # 160.3 | # 209.4 | # 5.3 | # 31.4 | # 173.4 |
| Литейная усадка, % отливки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литейная усадка конкретного размера отливки, % | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| Литейная усадка конкретного размера отливки, в мм | # 2.55 | # 3.056 | # 0.536 | # 2.645 | # 1.603 | # 2.094 | # 0.053 | # 0.314 | # 1.734 |
| Размер модели или стержневого ящика, мм | # 257.5 | # 308.6 | # 54.1 | # 267.1 | # 161.9 | # 211.4 | # 5.3 | # 31.7 | # 175.1 |

8.2. Обоснование величины усадки

Для материала СЧ (чугун),  при простой характеристике отливки с габаритным размером до 1500 мм. Литейная усадка имеет 1%. На разных поверхностях усадка учитывается по-разному. При использовании данной технологии, со стержнем кольцевым (обхватывающим) ничего усадке не мешает, угрозы разрушения стержня нет, напряжений не возникает.

8.3. Определение размеров моделей и внутренних поверхностей стержневых ящиков.

Для данной модели можно не вычерчивать модельного чертежа на щитке, так как деталь простая и заготовки можно выполнять, пользуясь только чертежом литой детали. Изготовляется   для мелкосерийной, ручной формовки по 2-му классу прочности (модели преимущественно из сосны, клееные из ограниченного числа слоев и секторов с облегченными соединениями относятся модели, рассчитанные на изготовление по ним от 5 до 50 отливок, а также модели индивидуальных отливок).

Подогнанные продольные и поперечные части собирают и склеивают. Готовую модель зачищают шкуркой.

9. Конструирование стержней

9.1. Определение конструкции и размеров знаков стержней

См. пункт 7.

Определим длину знака стержня по ГОСТ 3212-92.

D = 130 мм. L = 28 мм. Тогда l знака равна 30 мм.

D = 130 мм. L = 28 мм. Тогда l знака равна 30 мм.

D= 50 мм. L = 28 мм. Тогда l знака равна 20 мм.

Для l =30 мм. Угол наклона α= 10°.

Таблица 5

Определениеразмеровзнаковстержней

|  | Длина знака l при длине стержня L не более мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (а+в)/2 или D | До 40 | Св. 40 до 63 | Св 63 до 100 | Св.100 до 160 | Св. 160 до 250 | Св. 250 до 400 | Св. 400 до 630 | Св. 630 до 1000 | св. 1000 до 1600 | Св 1600 до 2500 | Св. 25OO до 4000 | Св. 4000 |
| До 25 | 15 | 20 | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 25 до 40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  | — |  |  |  |  |  |
| Св. 40 до 63 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | — | — | — |  |
| Св. 63 до 100 Св. 100 до 160 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 |  |  |  |  |  |
| Св. 160 до 250 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 |  |  |  |  |
| Св. 250 до 400 | 35 | 40 | 45 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| Св. 400 до 630 |  | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 | 110 | 120 | I3U |  |
| Св. 630 до 1000 |  |  | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 130 | 150 | 160 | 170 |
| Св. 1000 до 1600 | — |  |  | 65 | 70 | 80 | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 2211 |
| Св. 1600 до 2500 |  |  | — |  | 75 | 90 | 100 | 130 | 170 | 210 | 240 | 270 |
| Св. 2500 до 4000 |  |  |  | — |  | 95 | 120 | 145 | ISO | 220 | 2511 | 300 |
| Св. 4000 |  |  |  |  |  | — | 125 | 150 | 190 | 230 | 270 | 320 |

Таблица 6

Определение уклонов стержневого знака

| Высота знака h | Уклон знака |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Или H1, мм | Молельною комплекта |  |  |  | Модели |  |
|  | Для низа. | Для верха. | 1. |
|  |  | мм |  | мм |  | мм |
| До 40 | 10о 00' | 04. | 15о00' | 8,2 | 4о 00' | 2.0 |
| Св. 40 до 63 | 7о 00' | 5,5 | 10о00' | 9.0 | 3о 00' | 2,5 |
| »63 » 100 | 6о 00' | 8,5 | 8 о00' | 11,7 | 2о00' | 02. |
| » 100 » 160 | 5о 00' | 11 | 6 о00' | 16 | 1о 00' | 03. |
| » 160 » 250 | 5о 00' | 14.0 | 6 о 00' | 19 | 45' | 3,6 |
| » 250» 400 | 5о 00' | 17 | 6 о 00' | 23.0 | _ | — |
| » 400 » 630 | 4о 00' | 21.0 | 5 о 00' | 27. | — | — |
| » 630 »1000 | 3о 00' | 25.0 | 4 о00' | 32,2 | — | — |
| » 1000 | 2о 30' | — | 3 о00' | — | — | — |

9.2. Организация вентиляции стержней

Вывод газов будет осуществляться по длине стержня, в верхнем направлении.

10. Конструирование стержневого ящика

Разработка конструкции стержневого ящика включает в себя:

конструирование рабочих размеров стержневого ящика, выбор плоскости разъема, выбор материала, конструирование толщины стенки и наружного контура, конструирование элементов фиксации и крепления.

Плоскость разъема стержневого ящика определяется исходя из конструкции стержня, способа его изготовления и возможности удаления из стержневого ящика.

Выбор направления заполнения ящика смесью зависит от принятого для данного ящика метода заполнения. Отверстие для заполнения стержневого ящика смесью должно иметь такие размеры и быть расположено относительно всей полости ящика так, чтобы выполнение газоотводных каналов  в стержне не вызывали затруднений.

Необходимо, чтобы конструкция стержневых ящиков обеспечивала легкое извлечение стержней.

Рабочий контур и рабочие размеры стержневого ящика определены контуром и размерами стержня на чертеже детали с технологическими указаниями.

Размеры стержневого ящика: 260x 150x 300.

В виду небольших размеров выбрано ручное изготовление стержней, и используется разъемный стержневой ящик, Материал – Сосна.

10.1.  Разработка конструкции стержневого ящика (выбор материала, радиусов, уклонов, сопряжений, стыковка частей, способов крепления половинок т.д.)

Для изготовления стержней используются два типа технологий: с отверждением и упрочнением стержня вне оснастки или в оснастке. При традиционной технологии для упрочнения применяют конвективную сушку вне оснастки. При этом готовый стержень, имеющий низкую сырую прочность, деформируется на сушильной плите до и во время сушки, и размеры стержня в направлении, перпендикулярном сушильной плите, уменьшаются, а в параллельном — увеличиваются. Это приводит к низкой геометрической и размерной точности стержней, а, следовательно, и отливок.

Технология изготовления стержней, упрочнение которых происходит в оснастке, обеспечивает существенное повышение точности как стержней, так и соответственно точности отливок. Наибольшее распространение в крупносерийном и массовом производствах стержней получили прогрессивные технологии по нагреваемой и по холодной оснасткам. В этих технологиях отверждение стержней происходит в оснастке.

По степени механизации производство стержней подразделяется на ручное и механизированное.

10.2 Ручное изготовление стержней

При ручном изготовлении стержней используются открытые разъемные и вытряхные стержневые ящики. Материалом для стержневых ящиков служит дерево.

Операции при ручном изготовлении стержней следующие: нанесение на поверхность ящика разделительных покрытий (графит, ликоподий); наполнение смесью ящика и ее уплотнение; срезание излишка смеси; выполнение искусственной вентиляции; наложение плоской или фигурной сушильной плиты на ящик (или на его половину для разъемного ящика) и поворот ящика с плитой на 180°; «расталкивание» стержня ударами по ящику деревянным молотком; снятие стержневого ящика и отправка его на сушильной плите в сушильную камеру.

Для уплотнения смеси используют плоскую трамбовку, а в случае крупных стержней — пневмотрамбовку. Важной операцией при изготовлении стержней является их армирование металлическими каркасами для увеличения сырой прочности. Тип и размер каркаса выбирают в зависимости от сложности стержня, его габаритных размеров, конфигурации, расположения в форме.

Также важным моментом является обеспечение вентилями стержней для предотвращения образования газовых раковин, так как стержни, как правило, окружены металлом. С этой целью внутренние объемы средних и крупных массивных стержней заполняют шлаком, коксом, оборотной смесью с древесными опилками. При устройстве вентиляционных каналов следует учитывать, что горячие газы всегда движутся снизу вверх,  через  боковые отверстия газы выходят труднее.

Для того чтобы увеличить вывод газов из стержня в форму, обладающую большей газопроницаемостью, в стержне необходимо сделать вентиляционные каналы.  Самый простой и поэтому дешевый способ устройства газоотводных каналов – наколы, осуществляемые вручную инструментом, который называется иглой. При выполнении каналов вентиляционной иглой следует следить, чтобы наколы на 10-15 мм не доходили до поверхности стержня, соприкасающейся с расплавом. По возможности основной газоотводный канал должен проходить по оси симметрии стержня, чтобы путь газов к этому каналу со всех частей стержня был одинаков.  Для улучшения вывода газов сделаем также наколы под углом к основному газоотводному каналу, выходящие с боков нижнего знака.

Насыпаем  стержневую смесь до верха стержневого ящика, уплотняем  ее вручную, набойкой.  Армируем стержень проволокой, предназначенной для армирования, после чего досыпаем  стержневую смесь и окончательно ее уплотняем. После окончательного уплотнения смеси со стороны заполнения стержневого ящика выполняют  наколы числом не менее 2—3 шт. на 1 дм2. Затем излишки смеси срезают ножами и верхнюю плоскость стержня заглаживают гладилкой. При уплотнении стержня со стороны знаковой части  наколы выполняют после срезания излишков смеси и заглаживания верхней плоскости.

11.Технология изготовления стержня.

В процессе заливки металла в форму происходит выделение газов, как из расплава, так и от сгорания связующих и других добавок, входящих в состав формовочных и стержневых смесей. Стержни, находящиеся в контакте с металлом всей внешней поверхностью кроме знаковых частей, нуждаются в устройстве специальных газоотводных каналов. Как правило, газоотводные каналы выводят газы стержня в знаковые его части, а через них в форму, обладающую большей газопроницаемостью, чем сам стержень. Через форму газы выходят в окружающую среду.

Устройство искусственной вентиляции в стержнях производят так, чтобы при заливке жидкий металл не попал в газоотводные каналы.

В данном вентиляция осуществляется путем наколов, выполняемых вручную иглой .

Дополнительно необходимо предусмотреть уклоны на вертикальных (по отношению к плоскости разъема) стенках. В чертеже указаны уклоны на стержне для более простого изъятия его из стержневого ящика.

Необходимо, чтобы конструкция стержневых ящиков обеспечивала легкое извлечение стержней.

Технология изготовления стержневого ящика к модели колено состоит в следующем. Для стержневого ящика выбираем материал – сосну, так как у нее хорошая обрабатываемость, малая влагопоглощаемость, незначительная деформируемость, хорошая сопротивляемость загниванию, дешевизна.  Из доски сосны, склеивая,  собирают заготовку для основных частей ящика. Размеры каждой заготовки должны быть примерно следующими: толщина на 25—35 мм больше радиуса стержня, ширина на 80—100 мм больше диаметра, а длина равна длине стержня со знаками. Соединив половинки ящика при помощи шипов, кромки одной из сторон выстрагивают под угольник заподлицо к плоскости разъема, затем их разнимают и производят разметку по длине и ширине. После опиловки излишка древесины половинки ящика торцуют до заданного размера и застрагивают на них кромки второй долевой стороны. Затем размечают контур отверстия для стержня. Базой для разметки половинок служат плоскости разъема и выстроганные вначале под прямым углом кромки. Далее обрабатывают для получения точного ящика.

Стержневой ящик  нужно делать таких размеров, чтобы он был не очень тяжелым, то есть удобным по перемещению и меньше материала уходило на его использование. Ящик делаем разъемным. Его соединяем с помощью скобы, так как это наиболее доступный и удобный способ соединения и крепления двух частей. Приспособления для крепления разъемных стержневых ящиков. Чтобы плотно и прочно соединить половинки стержневых ящиков при набивке стержневой смесью, применяют различные способы крепления.

Например, для ящиков со средним габаритным размером до 600 мм применяют металлическое крепление со скобами, устанавливаемое на шурупах в месте разъема ящика:

Рис.4металлическое крепление со скобами

1— скоба, 2 — планка, 3 — шуруп

Рис. 6. Пример разъемного соединения с помощью круглого шипа

12.  Выбор опок

Опоки выбираются из числа стандартных размеров (600x800, 1000х1200, 1200x1400, 1600x1800), и зависят от допустимых расстояний между моделями и элементами формы, а так же от количества моделей на плите.

12.1. Выбор типа опок

Выбраны прямоугольные опоки, цельнолитые из чугуна. Размеров 1000x1200 .

12.2. Разработка схемы расположения моделей в опоке (на плите) и определение размеров опок.

Нормальные размеры опок представляют габаритами моделей, расположением литниковой системы и необходимыми расстояния между ними и стенками опок, а также между моделями и верхними и нижними кромками опок. Эти расстояния надо делать возможно меньше; однако они должны быть достаточными, чтобы обеспечить сопротивление формы продавливанию или прорыву ее металлом в полости разъема. Площадь опок должна быть максимально использована моделями.

Допустимые расстояния между моделями и элементами формы для данной отливки  составляют при массе 42,0 кг:

Расстояние от верха модели до верха опоки – 60 мм;

От низа модели до низа опоки – 60 мм;

От модели до стенок опоки – 40 мм;

От кромки шлакоуловителя до кромки модели – 30 мм.

12.3. Выбор способа центровки опок

Важными элементами, определяющими точность сборки формы, являются штыри и втулки в опоках. Существуют два способа центрирования опок при сборке формы: штырём и на штырь. При центровке штырём. Штыри устанавливают в ушки верхней опоки и наводят на ушки нижней опоки, после сборки вынимают из опок и используют для сборки других форм.

При центрировании на штырь, штыри устанавливают в нижней опоке, а верхнюю отверстиями её ушков направляют на штыри. Точность центрирования обеспечивается применением центрирующих втулок, закрепляемых в ушках точной обработкой  отверстий в этих втулках. Штыри изготовляют из сталей 40, 45 и подвергают термической обработке для получения поверхности твёрдости HRC 40-45.

Втулки по назначению разделяют на центрирующие с круглыми отверстиями и направляющие с прямоугольным или эллиптическими отверстием.

Для фиксирования опок используем центрирование опок на штырь.

13. Разработка литниково-питающей системы

13.1. Назначение литниковой системы.

Литниково-питающая система — это система каналов и элементов литейной формы, предназначенная для подвода металла к полости формы, ее заполнения и питания отливки во время затвердевания.

Литниковая система представляет собой совокупность каналов и резервуаров, через которые расплавленный металл из ковша поступает в полость формы. Правильная конструкция литниковой системы обеспечивает равномерное и спокойное поступление расплава в полость формы, улавливание шлака и других неметаллических включений, не вызывает местных разрушений формы, помогает в создании направленного затвердевания отливки.

Литниковая система включает, как правило, следующие основныеэлементы:литниковуюворонку или чашу (1) — резервуар, предназначенный для приема жидкого металла из ковша, частичного удержания шлака (в чаше) и передачи металла в стояк;

2 — вертикальный (иногда наклонный) канал круглого, овального или иного сечения, который служит для передачи расплава из чаши (воронки) к другим элементам литниковой системы; шлакоуловитель;

3— это горизонтальный канал, предусмотренный для удержания шлака и передачи металла из стояка к питателям.

Питатели 4 (литники) — каналы, подводящие расплав в полость формы. К элементам литниковой системы относят выпор (или выпоры)-вертикальный канал, расположенный или в самой верхней части формы, или сбоку и служащий для отвода газов.

В зависимости от расположения в форме и способа подвода металла литниковые системы подразделяются на:

- горизонтальную – с питателями, расположенными в горизонтальной плоскости разъема литейной формы;

- вертикальную – с  питателями, расположенными в вертикальной плоскости разъема литейной формы по положению при заливке (к вертикальным относятся вертикально – щелевые и ярусные литниковые системы);

- верхнюю – систему подачи жидкого металла в полость формы сверху; разновидностью верхней является  дождевая – система подачи металла в форму через большое число тонких питателей;

- нижнюю (сифонную) – систему подачи металла снизу через один или несколько питателей;  сбоку по высоте отливки; комбинированный подвод.

По гидродинамическому признаку различают сужающиеся и расширяющиеся литниковые системы. Для сужающихся литниковых систем характерно последовательное уменьшение  площадей поперечных сечений стояка, шлакоуловителя и питателей, при расширяющихся литниковых системах узкое место чаще всего находится в нижнем сечении стояка .

При определении количества питателей следует исходить из необходимости обеспечения равномерности заполнения полости формы расплавом.

Соотношение площадей сечения элементов литниковой системы Fп:Fшл:Fст=1:1,2:1,4

Места установки питателей зависят от типа сплава, конфигурации и размеров отливки. При неравномерной толщине отливки более массивные ее части затвердевают медленнее, что может привести к образованию усадочных раковин. При выборе мест подвода металла можно руководствоваться следующими соображениями:

- при изготовлении отливок из сплавов с малой усадкой (серые чугуны) металл следует подводить к самым тонким частям, что обеспечивает более равномерное остывание тонких и толстых стенок, уменьшение внутренних напряжений, коробления;

- если в отливках имеются обрабатываемые и необрабатываемые поверхности, то питание следует подводить к необрабатываемым поверхностям;

- во всех случаях необходимо избегать опасности размыва стенки формы металлом на выходе из питателя.

- Над самым высоким местом полости формы, на стороне, противоположной месту подвода в неё металла, делают выпоры – каналы для выхода из формы воздуха и газов и всплывающих неметаллических включений. Они содействуют нормальной усадке застывающего сплава и позволяют контролировать полноту заполнения формы металлом.

13.2. Выбор типа литниковой системы и определение места подвода металла в форму.

Подвод металла в форму имеет важное значение для получения качественной отливки.

Рис. 7.  Схемы подвода металла

показаны литниковые системы с верхним (а), боковым ( б—д) и нижним (е)подводом металла.     а )       б)       в)          г)          д)             е)

Исходя из конструкции данной отливки, подвод металла осуществляется по разъему полуформ.  Выбираем схему  г).

13.3. Расчет параметров литниковой системы

Исходные данные для расчета:

- черный вес отливки (вес с учетом всех припусков): вес отливки 42,6 кг, вес с учетом всех припусков и литниковой системы. Найдём этот вес:

1) Вес одной отливки с учётом припусков

Примем, что вес с учётом припусков увеличивается на 5%. Тогда, если чистый вес 42.0 кг, то с учётом припусков 44.1 кг.

- марка материала – СЧ24

Рассчитаем оптимальную продолжительность заливки (в секундах):

После выбора типалитниковой системы и места подвода металла к отливке рассчитывают площади поперечных сечений и определяют размеры элементов литниковой системы из условия заполнения формы за оптимальное время.

τ=s3δG= 1,4315·44,1=12,1сек,

где s — коэффициент времени;  δ - преобладающая или средняя толщина стенки отливки, мм;  G — общая масса отливки. Значение коэффициента s берем из таблицы: для чугуна (ПГС) = 1,4.

Определение площади  сечения питателей произведем по формуле:

Fпит=Gμτ·7200·Hр·2g,

где G — общая масса отливки ; μ- общий коэффициент расхода в литниковой системе;  ρ- плотность чугуна(7200 кг/м3;) Нср- средний расчетный статистический напор напор.

Hр=H-СB=300-28515=281

где  Hр – высота стояка от места подвода расплава в форму, мм;

C- высота отливки, мм;   P – высота отливки от места подвода раплава вформу, мм, B- минимальная толщина стенки.

Принимаем      μ=0.32.

∑Fпит=Gμτ·7200·Hр·2g=44,100.32·13.4·7200·281·2·9.8=2.5см3,

Получаем:

∑Fпит= 2,5 см2,

∑Fш   = 1,2·2,5=3 см2,

∑Fст= 2,5·1,4=3,5 см2.

14. Конструирование моделей

14.1. Разработка конструкции модели (выбор материала модели и модельной плиты, способы центровки модели на плите и способы крепления модели к плите)

Изготовлению модели предшествует составление технологии формовки, определяющей положение модели в форме, выбор плоскости разъема формы. При конструировании модели точно обуславливается, какая половина модели будет низом, и какая верхом. Это необходимо для того, чтобы обрабатываемые поверхности отливки были по возможности в нижней полуформе. Нижняя поверхность отливки бывает всегда чище и плотнее вследствие стремления газовых и неметаллических включений подняться вверх. Боковые поверхности также получаются чище, нежели верхние.

Во избежание перекосов отливку рекомендуется по возможности располагать в одной полуформе - нижней. Исходя из рекомендаций положения некоторых отливок в форме при заливке принимаем положение детали – горизонтально.

Модель выполняем разъемной. Разъем модели определяется конструкцией отливки и делается с целью облегчения операции извлечения модели из формы. Модель имеет плоскую поверхность разъема, совпадающую с разъемом формы.

Для обеспечения возможности установки стержня в форме на модели предусматриваем стержневые знаки. Стержневыми знаками называют дополнительные элементы модели, которые непосредственно не образуют конфигурацию отливки, но дают возможность получить гнезда для устойчивого положения стержня в форме. Для предотвращения разрушения формы при установке стержней между стержневыми знаками и формой предусматривают зазоры по ГОСТ 3606-80.

Для данной модели можно не вычерчивать модельного чертежа на щитке, так как деталь простая и заготовки можно выполнять, пользуясь только чертежом литой детали. Модель состоит из 3 частей; Изготовляется   для мелкосерийной, ручной формовки по 2-му классу прочности (модели преимущественно из сосны, клееные из ограниченного числа слоев и секторов с облегченными соединениями относятся модели, рассчитанные на изготовление по ним от 5 до 100 отливок, а также модели индивидуальных отливок). Подогнанные продольные и поперечные части собирают и склеивают. Готовую модель зачищают шкуркой.

Модельная плита имеет размеры1350х1150.При мелкосерийном производстве плиты делают из дерева с окантовкой металлом.

Модель к модельной плите фиксируем контрольными штифтами( М10)  и болтами(М10).

Рис.8.Фиксирование и крепление деревянных моделей на плитах:

а— фиксирование контрольным штифтом; крепление: б — модели болтом, в — винтом, г — гвоздем; 1 — модель,  2 — гвоздь,  обрубленный по высоте модели, 3 — плита, 4 — замазка.

14.2. Назначение формовочных уклонов, галтелей, радиусов и напусков

Для предотвращения образования литейных дефектов в углах отливки эти углы выполняются не острыми, а с закругленными переходами, называемыми галтелями. Величину галтелей принимают по таблице, в зависимости от толщины стенок выполняющих угол ((a+b)*1/3). Так как модель данной отливки, то галтели возможно выполнить с помощью замазки.

При изготовлении модели учитываем линейную усадку металла и на величину линейной усадки увеличиваем размеры модели.

Для удобства извлечения из формы предусматриваем формовочные уклоны – уклоны, выполненные на вертикальных стенках моделей, а также на углублениях и выступах элементов модельного комплекта. Формовочные уклоны на необрабатываемых поверхностях выполняются за счет одновременного увеличения и уменьшения размеров отливки.

15. Расчет давления металла на верхнюю полуформу и определение способов крепления и массы груза.

Давление металла на стенки формы и стержни  может приводить  к раскрытию стыка по линии разъема, уходу металла из   формы, всплытию стержней. На литейную форму действуют силы:

1) Сила со стороны жидкого металла;

2) Сила Архимеда на стержень (действует только на горизонтальные стержни)

Условие для определения веса груза:

Fт>Fме·К,

где      Fт – сила тяжести, Н;

Fме – сила, действующая со стороны жидкого металла, Н;

К=1,3 ...1,5, коэффициент запаса (принимаем К=1,4).

Давление на стенки формы определяется гидростатическим напором  и определяет силы Р и Р1 давления соответственно на дно и верхнюю часть формы.

P  =ρж·g·H·F

P1 = ρж·g·H1·(F-f),

где: Р - давление на дно формы;

Р1 - давление верхнюю часть формы;

ρж – плотность расплава;

g – ускорение свободного падения;

Н и Н1 – две высоты столба расплава;

F и f – площади соответственно дна и стояка.

Для плоской верхней поверхности формы напор везде одинаков.

Определяем силу, действующую со стороны жидкого металла:

Fме= ρ·g·h·Fп,

где  ρ=7200 кг/м³, плотность жидкого металла;

g = 9,81 м/с², ускорение свободного падения;

h=0, 2 м, расстояние от крайней верхней точки отливки до  верха опоки;

F =3,14·1,2652 =5,024 м² - площадь проекции внутренней поверхности литейной формы на плоскость разъёма.

Тогда:

Fме= 7200·9,81·0,02·20,096=28388 Н.

Fт>28388 Н·1,4.

Подъемная сила, действующая на верхнюю полуформу:

Hp=Ho-p2/(2c);Hp = Hо— p2(2c)+H1.

Рис.9. Расчетный статический напор.

Нo — начальный напор или расстояние от горизонтальной оси питателей до верхнего уровня металла в чаше; с — высота отливки.

Hр = H0— с/2=158.

где H0 — расстояние от оси питателей до верхней кромки верхней опоки;

H1 — расстояние от верхней кромки верхней опоки до уровня металла в поворотном ковше.

Для того чтобы рассчитать крепление или массу груза, нагружаемого на форму, необходимо знать силу, с которой расплав действует на верхнюю полуформу.

Подъемную силу, возникающую в форме, определяют по формуле

Р = Н·F·ρ,

где Р— подъемная сила, кг; Н — высота столба расплава в стояке и литниковой чаше, м; F— площадь соприкосновения отливки с верхней опокой, м2; ρ — плотность расплава, кг/м3.

Р = Н·F·ρ=0,2·28388·7200=40,8кг.

Массу груза определяют как разность между подъемной силой и собственной массой верхней полуформы.

16. Список литературы

- Справочник по чугунному литью. Под редакцией доктора технических наук Н.Г.Гиршовича. – 3-е изд., перераб. и доп.–Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1978 г–758 с.

- Могилев В.К., Лев О.И. Справочник литейщика. М. Машиностроение., 1988. 272 с.

Приложение. Чертежи

1)ЧЭЛФ

2)Модельная плита

3)Стержневой ящик

ЧЭЛФ

Модельная плита

Стержневой ящик