## Лекция 7. Тепловые методы неразрушающего контроля (ГОСТ 18353 - 79)

## Тепловой контроль основан:

## на измерении, мониторинге и анализе температуры контролируемых объектов,

## на взаимодействии теплового поля объекта с термодинамическими чувствительными элементами (термопарой, фотоприемником, жидкокристаллическим индикатором и т.д.);

## преобразовании параметров поля (интенсивности, температурного градиента, контраста, лучистости и др.) в электрический сигнал и передаче его на регистрирующий прибор

## Основным условием применения теплового контроля является наличие в контролируемом объекте тепловых потоков.

В методе активного теплового неразрушающего  контроля (АТНК) можно выделить три основных направления развития:

- тепловая дефектоскопия (ТД);

- тепловая дефектометрия (ТД);

- тепловая томография (ТТ).

Тепловая дефектоскопия состоит в определении факта наличия дефекта и его расположение в объекте контроля.

Тепловая дефектометрия - использует методы и средства количественной оценки глубины залегания дефектов, их толщины и поперечных размеров.

Тепловая томография - состоит в послойном синтезе внутренней структуры объекта контроля на  основе использования методов проективной компьютерной томографии.

Температурное поле напрямую зависит от происходящих в объекте процессах теплопередачи, особенности которых зависят от наличия дефектов (как внутренних, так и наружных).

Основной информативный параметр тепловых МНК – разность температур между бездефектными и дефектными областями объекта.

Температура может измеряться контактным и бесконтактным методом.

В зависимости от характера взаимодействия контролируемого объекта и тепловой энергии различают активный (рис.5) и пассивный методы тепловых МНК.

Активный метод теплового контроля предполагает нагрев объекта 6 специальными внешними источниками энергии 1 для создания тепловых потоков  во время контроля устройством 5. Участкам повышенного или пониженного нагрева соответствуют дефекты 4.

Активный метод теплового контроля используется, если в процессе эксплуатации контролируемый объект не подвергается достаточному тепловому воздействию (например, детали из композиционных материалов, объекты искусства, настенные фрески), либо измерение температуры объекта в процессе эксплуатации технически невозможно (лопасти вертолета).

Рис.5 – Схема активного метода теплового НК

Область применения активного ТНК:

- Авиакосмическая индустрия

- Ик-влагометрия:дефекты структуры копозитов,готовых панелей,клеевых соединений,защитных покрытий.

- Микроэлетроника Лазерный контроль пайки,сварки:ИК-томография полупроводников,БИС;дефекты теплоотводов

- Машиностроение Термоволновая дефектоскопия антикорозионных покрытий,тепловая толщинометрия пленок.

- Лазерная техника Контроль термонапряжений в лазерных кристаллах,ТФК квантронов,световой прочности элементов силовой оптики.

- Материаловедение Тепловая диагностика напряженного состояния объектов на основе термоэластического эффекта.

- Строительство Контроль теплопроводности строительных материалов, защитных ограждений,обнаружение пустот,промоин.

- Нефтехимия Термографический контроль уровня жидкостей в резервуарах.

- Энергетика Тепловизионный контроль статоров, защитных покрытий,термоизоляции

- Агрокомплекс Контроль ТФК продуктов, дефектоскопия деталей с.х. техники

При использовании пассивного метода (его называют методом собственного излучения) тепловые источники не используют. Вместо этого регистрируют тепловые потоки работающих объектов, ставя в соответствие местам повышенного нагрева неисправности и дефекты.

Область применения пассивного ТНК:

- Энергетика Тепловая диагностика турбин,дымовых труб,энергоагрегатов,контактных сетей,теплоизоляции

- Нефтехимия Тепловизионный контроль реакторных колонн и энергоагрегатов,обнаружение утечек из продуктопроводов.

- Машиностроение Контроль тепловых режимов машин, механизмов.

- Строительство Обнаружение утечек тепла в зданиях,тепловизионный контроль качества кровли, ограждающих конструкций.

- Экологический мониторинг Дистанционный контроль утечек тепла, загрязнений на водных поверхностях, выявление тепловых аномалий, обнаружение пустот, промоин.

- Металлургия Пирометрический контроль температуры расплавов,тепловизионная диагностика футеровки,контроль горячего проката.

- Транспорт Обнаружение перегрева букс, дефектов контактных сетей,изоляторов,тепловая диагностика электрооборудования подвижного состава.

- Авиация Световая пирометрия лопаток ТТД, аэродинамический эксперимент,контроль теплового режима бортовых РЭА.

- Медицина Термодиагностика сосудистых заболеваний,онкологии, кожных заболеваний.

Методы и средства теплового неразрушающего контроля. Вибротепловизионные метод: Вибротепловизионный метод особенно перспективен для анализа изделий, работающих в условиях вибрации. В материалах с дефектами структуры под воздействием вибрации возникают температурные поля, что обусловлено рассеянием энергии колебаний на дефектах и превращением ее в теплоту за счет внутреннего перегрева в материале. В областях нарушения гомогенности структуры возникают локальные зоны перегрева объекта. На термограммах вибрирующих пластин и других объектов четко выявляются дефекты типа расслоений, несплошноностей и т.п. Метод тепловой томографии Тепловая томография - метод визуализации внутренних сечений объекта с помощью тепловых эффектов. Его можно реализовать импульсным облучением объекта плоским равномерным пучком излучения и последовательной регистрацией " тепловых отпечатков "дефектов или неоднородностей теплофизических параметров контролируемой структуры на противоположной стороне изделия с помощью быстродействующего тепловизора. Методы теплового контроля на основе термофотоупругости В современной технологии, особенно лазерной, широко применяются высокопрозрачные оптические кристаллы, например в качестве линз для фокусировки форсированного излучения, резонаторов мощных лазеров, защитных иллюминаторов, материалов для вытяжки ИК световодов и т.п. Важнейшей характеристикой подобных материалов является абсолютное значение натурального показателя поглощения оптического излучения. Этот показатель определяет долю энергии, поглощенную в материале при прохождении через него мощного потока излучения. Данная характеристика позволяет прогнозировать лучевую прочность материалов, динамику их разогрева в процессе облучения, потери в линиях световодной связи и т.п. Вихретокотепловой метод Вихретокотепловой метод основан на радиоимпульсном возбуждении металлических объектов полем индуктора, приеме теплового отклика приповерхностным преобразователем вовремя теплового воздействия. С последующим анализом амплитудно-временной информации. Ход теплового процесса определяется теплофизическими и одновременно электромагнитными параметрами объекта, что позволяет в одном эксперименте проводить исследования как тепловыми, так и вихретоковыми методами. В частности, коэффициент температуропроводности чувствителен к химическому составу, тепловому старению, термообработке, размерам зерна сплавов. С помощью метода ВТТ возможна так же тепловая толщинометрия ферромагнитных и тонкостенных изделий, изделий с грубой поверхностью и др. Теплографический ТНК композитов Контроль тонкостенных оболочек из полимерных композиционных материалов, прочность которых существенно зависит от дефектов типа воздушных расслоений, "слипнутых" отслоений и т.д. Эффективен с помощью комбинированного теплоголографического метода. Он заключается в нагреве(тепловом нагружении) изделия и совместной регистрации термограмм и голографических интерферограмм нагретой поверхности. При этом обнаружение дефектов производится по наличию аномалий интерференционных полос, а их протяженность и глубина залегания на основании анализа термограмм контролируемой зоны изделия при его нагреве галогенными лампами..

Тепловизионная техническая диагностика с использованием пассивного метода получила наиболее широкое распространение в энергетике, строительстве и промышленности.

Основное преимущество метода — контроль объектов без вывода из эксплуатации и без какого-либо воздействия на них.

Очевидно, что успешному внедрению теплового метода контроля способствует развитие средств измерений, в основном тепловизионной техники.

Тепловизор для визуализации тепловых полей и дистанционного измерения температуры нашел применение в военной технике, навигации, медицине, системах безопасности и охраны, противопожарном деле, экологии.

# Применение тепловизионной диагностики

Тепловизионное обследование обеспечивает возможность контроля состояния низковольтного и высоковольтного электрооборудования без вывода из работы, под рабочим напряжением.

С помощью тепловизора выявляют дефекты на ранней стадии развития, прогнозируют сроки и объем ремонтных работ, сокращают затраты на техническое обслуживание, повышают надежность и безопасность эксплуатации электрооборудования.

С помощью тепловизионного обследования контролируют состояние теплозащиты, уровень температур и теплопотерь оборудования, соответствие состояния объектов контроля нормативным требованиям.

Основные задачи тепловизионной диагностики: переход на ремонт по состоянию, паспортизация теплоизоляции, контроль качества выполнения ремонтных работ.

Одно из актуальных применений тепловидения – контроль теплозащиты ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Тепловизионным методом обследуют жилые и административные здания, торговые и производственные корпуса, частные коттеджи.

Ограждающие конструкции проверяются на наличие скрытых дефектов теплозащиты, мест с повышенными теплопотерями.

Тепловидение помогает в диагностике состояния железобетонных, кирпичных и металлических промышленных дымовых и вентиляционных труб, а также газоходов.

Обследование выполняется в процессе эксплуатации, без отключения оборудования. Расшифровка термограмм позволяет выявить дефекты и повреждения ствола, теплоизоляции, футеровки.

Тепловые методы широко используются не только при контроле технологических процессов и качества изделий; также их применяют в медицине, астрономии, при мониторинге (лесных пожаров, например).

## Контроль осуществляется с помощью термометров, термоиндикаторов, пирометров, инфракрасных микроскопов и радиометров и т. д.

Эти методы также применяют:

- в приборостроении для контроля радиоэлектронной аппаратуры.

- в пленочных проводниках и резисторах выявляют микротрещины, утонения, плохую адгезию, плохой контакт;

- в микросхемах — плохой контакт, нарушения теплового контакта, короткие замыкания, перегрев;

- в пленочных конденсаторах — токи утечки;

- в микродиодах и микротранзисторах — перегрев, неудовлетворительные контакты.

## Достоинствами теплового контроля являются:

## дистанционность,

## высокая скорость обработки информации;

## высокая производительность испытаний;

## высокое линейное разрешение :

## возможность контроля при одно- и двустороннем подходе к изделию;

## теоретическая возможность контроля любых материалов;

## многопараметрический характер испытаний;

## возможность взаимодополняющего сочетания ТНК с другими видами неразрушающего контроля;

## сочетаемость со стандартными системами обработки информации;

## возможность поточного контроля и создания автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами.