## Лекция 9 Вихретоковые методы неразрушающего контроля

ГОСТ 24289-80    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| Вихретоковые методы основаны на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля. В качестве источника электромагнитного поля чаще всего используется индуктивная катушка, которая встроена в вихретоковый преобразователь (вихретоковый датчик). Ток, действующий в катушке вихретокового преобразователя, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в исследуемом металлическом объекте. Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на катушку преобразователя и наводит в ней ЭДС или изменяет ее электрическое сопротивление. Сигнал с вихретокового датчика (преобразователя) поступает в электронный блок вихретокового прибора, и полученные данные преобразуются в значения толщины покрытия, электропроводности, размеры трещины и др. К основным методам вихретокового контроля относят: - Амплитудный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на измерении амплитуды сигнала преобразователя - Фазовый метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на измерении фазы сигнала преобразователя - Переменно-частотный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на анализе и синтезе амплитуды и частоты сигнала вихретокового преобразователя - Импульсный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на измерении амплитуды и длительности сигнала вихретокового преобразователя импульсной формы - Модуляционный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на анализе сигнала вихретокового преобразователя, модулируемого в результате изменения в пространстве параметров объекта, при относительном перемещении преобразователя и объекта контроля - Дифференциальный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на измерении сигнала вихретокового преобразователя, обусловленного приращением контролируемого параметра - Спектральный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на измерении спектрального состава сигнала вихретокового преобразователя - Метод рассеянного излучения, когда осуществляется регистрация рассеянных волн или частиц, отраженных от дефекта; - Эхо-метод или метод отраженного излучения, когда регистрируются отраженные от дефекта поля и волны. Особенность вихретокового контроля в том, что его можно проводить без контакта преобразователя и объекта. Их взаимодействие происходит обычно на расстояниях, достаточных для свободного движения преобразователя относительно объекта (от долей миллиметра до нескольких миллиметров). ВТМ основаны на возбуждении вихревых токов, а поэтому применяются в основном для контроля качества электропроводящих объектов: металлов, сплавов, графита, полупроводников. Перечень задач решаемых указанными методами: Вихретоковые методы широко используется: - для обнаружения несплошностей материалов (вихретоковая дефектоскопия), - контроля толщины покрытий и параметров вибраций (вихретоковая толщинометрия покрытий и виброметрия), - контроля размеров изделий: диаметра проволоки, прутков и труб, толщину металлических листов и стенок труб при одностороннем доступе к объекту; - определения физико-механических параметров и структурного состояния (структуроскопия), - контроля качества термической и химико-термической обработки деталей, - анализа состояния поверхностных слоев после механической обработки (шлифование, наклеп), - контроля сварных соединений, выявления микротрещин на поверхности и непосредственно под поверхностью металлоконструкций и сварных соединений, - определения остаточных механических напряжений; - выявления усталостных трещен в металлах на ранних стадиях их развития; - обнаружения электропроводящих объектов (металлоискатели) и для других задач. В благоприятных условиях контроля удается выявить трещины глубиной 0,1-0,2 мм, протяженностью до 12 мм (при использовании накладного преобразователя). Измеряемые толщины могут изменяться в пределах от микрометров до десятков миллиметров. Минимальная площадь зоны контроля может быть доведена до 1 мм2, что позволяет измерить толщину покрытия на малых объектах сложной конфигурации. Для большинства приборов погрешность измерения 25%. Классификация и применение вихретоковых преобразователей (ВТП). Вихретоковый преобразователь – это устройство, состоящее из одной или нескольких индуктивных катушек, предназначенных для возбуждения в объекте контроля вихревых токов и преобразования, зависящего от параметров объекта электромагнитного поля, в сигнал преобразователя. По рабочему положению относительно объекта контроля преобразователи делят на проходные, накладные и комбинированные. Рис. 1. Некоторые типы вихретоковых преобразователей: а, б — проходные наружный и внутренний, в — накладной, г — экранный (1 — контролируемый объект, 2 — преобразователи) Накладные ВТП обычно представляют собой одну или несколько катушек, к торцам которых подводится поверхность объекта. Накладными ВТП контролируют в основном объекты с плоскими поверхностями и объекты сложной формы. Эти преобразователи применяют также, когда требуется обеспечить локальность и высокую чувствительность контроля. Погружные ВТП применяют для контроля жидких сред Наружными проходными ВТП контролируют линейно протяженные объекта (проволоку, прутки, трубы и т.д.); применяют их и при массовом контроле мелких изделий. Внутренними проходными ВТП контролируют внутренние поверхности труб, а также стенки отверстий в различных деталях. Комбинированные преобразователи представляют собой комбинацию накладных и проходных ВТП. Особую разновидность представляют собой экранные ВТП, отличающиеся тем, что их возбуждающие и измерительные обмотки разделены контролируемым объектом. Экранные накладные используют для контроля листов, фольги, тонких пленок, а экранные проходные — для контроля труб. По виду преобразования параметров объекта в выходной сигнал преобразователя ВТП делят на трансформаторные и параметрические. В трансформаторных ВТП, имеющих как минимум две обмотки (возбуждающую и измерительную), параметры объекта контроля преобразуются в напряжение измерительной обмотки. В параметрических ВТП, имеющих, как правило, одну обмотку, — в комплексное сопротивление. В зависимости от способа соединения обмоток различают абсолютные и дифференциальные ВТП.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Преимущества вихретокового метода контроля:

- Отсутствие контактной жидкости между вихретоковым датчиком и объектом контроля (в отличие от ультразвукового метода);

- Возможность измерения через зазор от долей миллиметров до нескольких миллиметров (без контакта преобразователя и объекта);

- Высокая чувствительность к микроскопическим дефектам, расположенным непосредственно на поверхности либо близко к поверхности контролируемого металлического объекта (подповерхностные дефекты).

- Высокая точность и повторяемость выявления дефектов;

- Высокая скорость контроля;

- Минимальные требования к состоянию поверхности;

- Возможность контроля покрытий и через покрытия;

- Возможность контроля объектов со сложной геометрией, мест трудного доступа;

- Вихретоковый метод не представляет опасности здоровью оператора.

Вихретоковый контроль применяется в следующих отраслях:

- Авиастроение (авиация). Вихретоковым методом контролируют крылья, фюзеляжи, колесные диски, компоненты двигателей, роторы, оси, крепежные отверстия.

- Судостроение. Контроль вихретоковым методом неразрушающего контроля судов, обшивок кораблей и пр.

- Автомобилестроение и диагностика автомобилей. 
- Нефтегазовая отрасль. - контроль нефтепроводов, трубопроводов, газопроводов, резервуаров и др. объектов.

- Строительство. - контроль металлических строительных конструкций, сварных швов для поиска трещин, прожигов и т.п.

- контроль лакокрасочных, гальванических, защитных, изоляционных и других покрытий на металлических основаниях.

Приборы вихретокового контроля:

- вихретоковая дефектоскопия; Вихретоковый дефектоскоп - предназначен для выявления дефектов объекта контроля типа нарушений сплошности. обнаруживает различные трещины, расслоения, закаты, раковины, неметаллические включения и т.д.

- вихретоковая толщинометрия, вихретоковый толщиномер предназначен для измерения толщины объекта контроля; применяется для контроля толщины электропроводящих листов, пленок, пластин, покрытий на них, стенок труб, цилиндрических и сферических баллонов и т.д.

- Вихретоковая структуроскопия,  вихретоковый структуроскоп предназначен для контроля физико-механических свойств объектов, связанных со структурой, химическим составом и внутренними напряжениями их материалов.

- Вихретоковый измеритель электропроводимости металлов и сплавов (измеритель электропроводности) 
- Ферритометр (измеритель ферритной фазы)

Для примера представлена схема вихретокового метода прохождения (возбуждающая катушка и приёмник расположены по двум сторонам объекта) на вихретоковом дефектоскопе.

Принцип контроля заключается в следующем.

С помощью катушки индуктивности 1 в объекте контроля 3 возбуждаются вихревые токи 2,  регистрируемые приёмным измерителем, в роли которого выступает та же самая или другая катушка.

По интенсивности распределения токов в контролируемом объекте можно судить о размерах изделия, свойствах материала, наличии несплошностей.

Вихретоковый дефектоскоп (метод прохождения)