| Дубл. | Инв. № | подпись | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. | Инв. № | подпись | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. | Инв. № | подпись | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обозначение, номер изделия | Обозначение основного документа. куда входит данный документ | Общее количество листов документа | Порядковый номер листа документа |
|  |  |  |  | Краткое наименование | Код процесса или изделия | Код операции | Обозначение документа |
|  |  |  |  | разработчика | ХХХХХ | ХХХХХ |  |
|  |  |  |  | документа |  |  |  |
|  |  |  |  | Вал |  |  |  |
|  |  |  |  | “Утверждаю” |  |  |
| Комплект документов |
| на технологический процесс_ азотирования вала из_________ ________________________жаропрочной легированной стали _38Х2МЮА ________________________ __________________________________________________ |
|  |  | Согласовано: |
| Зам. главного металлурга |  | Начальник цеха |
| Начальник бюро ОГМет |  | Начальник БТК цеха |

| Дубл. | Инв. № | подпись | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. | Инв. № | подпись | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. | Инв. № | подпись | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обозначение, номер изделия | Обозначение основного документа. куда входит данный документ | Общее количество листов документа | Порядковый номер листа документа |
| Разработал | Сидоров Н.А. |  |  | Краткое наименование | Код процесса или изделия | Код операции | Обозначение документа |
|  |  |  |  | разработчика | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
|  |  |  |  | документа |  |  |  |
|  |  |  |  | Втулка |  |  |  |
| Н. контроль | Кисленков В. В. |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа |
| Б | Код, наименование оборудования | См | Проф | Р | УТ | КР | ЕН | Кшт |
| к/м | Наименование операции, сб. единицы или материал | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Красч. |
| Р | Среда, контроль | Температура | Среда | Время | Твердость | Глубина слоя |
| А1 |  | ХХХ | 02 | - | 01 | ХХХХ,Закалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  | ХХХ Электропечь СШЗ – 8.12/10; |  |  |  |  |  |  |  |
| к/м |  | Установить детали на подставку и загрузить в печь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р |  | ХХХХХХ.ХХХ Подставка |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагрев |  |  |  |  | 930-950оС |  | азот | 270 мин |  |  |  |  |
| А |  | Закалка в масле масле асссссс |  |  | 25-30 оС |  | масло |  |  |  |  |  |
| Б |  | ХХХХ Промывка /споласкивание | Споласкивание |  |  |  |  |  |  |  |
| к/м |  | ХХХХ Отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  | ХХХ Электропечь СШЗ – 8.12/7; |  |  |  |  |  |  |  |
| к/м |  | Загрузить подставку с деталями в печь |  |  |  |  |  |  |  |
| Р |  | Нагрев | 640 ˚С |  |  | 90-120 мин |  |  |  |
| к/м |  | Охлаждение в масле | 25-30 ˚С |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  | ХХХХ Промывка /споласкивание | Споласкивание |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  | ХХХХ Азотирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ХХХ Электропечь СШЗ – 8.12/7; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагрев | 510 ˚С | Аммиак | 35 часов | HV 950-1100 | 0,45-0,55 мм |
| КТТП | Наименование документа или краткое наименование метода обработки |