## Лекция 9 Вихретоковые методы неразрушающего контроля

ГОСТ 24289-80    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Вихретоковые методы основаны на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля. В качестве источника электромагнитного поля чаще всего используется индуктивная катушка, которая встроена в вихретоковый преобразователь (вихретоковый датчик). Ток, действующий в катушке вихретокового преобразователя, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в исследуемом металлическом объекте. Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на катушку преобразователя и наводит в ней ЭДС или изменяет ее электрическое сопротивление. Сигнал с вихретокового датчика (преобразователя) поступает в электронный блок вихретокового прибора, и полученные данные преобразуются в значения толщины покрытия, электропроводности, размеры трещины и др. К основным методам вихретокового контроля относят: Амплитудный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на измерении амплитуды сигнала преобразователя Фазовый метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на измерении фазы сигнала преобразователя Переменно-частотный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на анализе и синтезе амплитуды и частоты сигнала вихретокового преобразователя Импульсный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на измерении амплитуды и длительности сигнала вихретокового преобразователя импульсной формы Модуляционный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на анализе сигнала вихретокового преобразователя, модулируемого в результате изменения в пространстве параметров объекта, при относительном перемещении преобразователя и объекта контроля Дифференциальный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на измерении сигнала вихретокового преобразователя, обусловленного приращением контролируемого параметра Спектральный метод вихретокового неразрушающего контроля основанный на измерении спектрального состава сигнала вихретокового преобразователя Метод рассеянного излучения, когда осуществляется регистрация рассеянных волн или частиц, отраженных от дефекта; Эхо-метод или метод отраженного излучения, когда регистрируются отраженные от дефекта поля и волны. Особенность вихретокового контроля в том, что его можно проводить без контакта преобразователя и объекта. Их взаимодействие происходит обычно на расстояниях, достаточных для свободного движения преобразователя относительно объекта (от долей миллиметра до нескольких миллиметров). ВТМ основаны на возбуждении вихревых токов, а поэтому применяются в основном для контроля качества электропроводящих объектов: металлов, сплавов, графита, полупроводников. Перечень задач решаемых указанными методами: Вихретоковые методы широко используется: для обнаружения несплошностей материалов (вихретоковая дефектоскопия), контроля толщины покрытий и параметров вибраций (вихретоковая толщинометрия покрытий и виброметрия), контроля размеров изделий: диаметра проволоки, прутков и труб, толщину металлических листов и стенок труб при одностороннем доступе к объекту; определения физико-механических параметров и структурного состояния (структуроскопия), контроля качества термической и химико-термической обработки деталей, анализа состояния поверхностных слоев после механической обработки (шлифование, наклеп), контроля сварных соединений, выявления микротрещин на поверхности и непосредственно под поверхностью металлоконструкций и сварных соединений, определения остаточных механических напряжений; выявления усталостных трещен в металлах на ранних стадиях их развития; обнаружения электропроводящих объектов (металлоискатели) и для других задач. В благоприятных условиях контроля удается выявить трещины глубиной 0,1-0,2 мм, протяженностью до 12 мм (при использовании накладного преобразователя). Измеряемые толщины могут изменяться в пределах от микрометров до десятков миллиметров. Минимальная площадь зоны контроля может быть доведена до 1 мм2, что позволяет измерить толщину покрытия на малых объектах сложной конфигурации. Для большинства приборов погрешность измерения 25%. Классификация и применение вихретоковых преобразователей (ВТП). Вихретоковый преобразователь – это устройство, состоящее из одной или нескольких индуктивных катушек, предназначенных для возбуждения в объекте контроля вихревых токов и преобразования, зависящего от параметров объекта электромагнитного поля, в сигнал преобразователя. По рабочему положению относительно объекта контроля преобразователи делят на проходные, накладные и комбинированные. Рис. 1. Некоторые типы вихретоковых преобразователей: а, б — проходные наружный и внутренний, в — накладной, г — экранный (1 — контролируемый объект, 2 — преобразователи) Накладные ВТП обычно представляют собой одну или несколько катушек, к торцам которых подводится поверхность объекта. Накладными ВТП контролируют в основном объекты с плоскими поверхностями и объекты сложной формы. Эти преобразователи применяют также, когда требуется обеспечить локальность и высокую чувствительность контроля. Погружные ВТП применяют для контроля жидких сред Наружными проходными ВТП контролируют линейно протяженные объекта (проволоку, прутки, трубы и т.д.); применяют их и при массовом контроле мелких изделий. Внутренними проходными ВТП контролируют внутренние поверхности труб, а также стенки отверстий в различных деталях. Комбинированные преобразователи представляют собой комбинацию накладных и проходных ВТП. Особую разновидность представляют собой экранные ВТП, отличающиеся тем, что их возбуждающие и измерительные обмотки разделены контролируемым объектом. Экранные накладные используют для контроля листов, фольги, тонких пленок, а экранные проходные — для контроля труб. По виду преобразования параметров объекта в выходной сигнал преобразователя ВТП делят на трансформаторные и параметрические. В трансформаторных ВТП, имеющих как минимум две обмотки (возбуждающую и измерительную), параметры объекта контроля преобразуются в напряжение измерительной обмотки. В параметрических ВТП, имеющих, как правило, одну обмотку, — в комплексное сопротивление. В зависимости от способа соединения обмоток различают абсолютные и дифференциальные ВТП.

Преимущества вихретокового метода контроля:

- Отсутствие контактной жидкости между вихретоковым датчиком и объектом контроля (в отличие от ультразвукового метода);

- Возможность измерения через зазор от долей миллиметров до нескольких миллиметров (без контакта преобразователя и объекта);

- Высокая чувствительность к микроскопическим дефектам, расположенным непосредственно на поверхности либо близко к поверхности контролируемого металлического объекта (подповерхностные дефекты).

- Высокая точность и повторяемость выявления дефектов;

- Высокая скорость контроля;

- Минимальные требования к состоянию поверхности;

- Возможность контроля покрытий и через покрытия;

- Возможность контроля объектов со сложной геометрией, мест трудного доступа;

- Вихретоковый метод не представляет опасности здоровью оператора.

Вихретоковый контроль применяется в следующих отраслях:

- Авиастроение (авиация). Вихретоковым методом контролируют крылья, фюзеляжи, колесные диски, компоненты двигателей, роторы, оси, крепежные отверстия.

- Судостроение. Контроль вихретоковым методом неразрушающего контроля судов, обшивок кораблей и пр.

- Автомобилестроение и диагностика автомобилей. 
- Нефтегазовая отрасль. - контроль нефтепроводов, трубопроводов, газопроводов, резервуаров и др. объектов.

- Строительство. - контроль металлических строительных конструкций, сварных швов для поиска трещин, прожигов и т.п.

- контроль лакокрасочных, гальванических, защитных, изоляционных и других покрытий на металлических основаниях.

Приборы вихретокового контроля:

- вихретоковая дефектоскопия; Вихретоковый дефектоскоп - предназначен для выявления дефектов объекта контроля типа нарушений сплошности. обнаруживает различные трещины, расслоения, закаты, раковины, неметаллические включения и т.д.

- вихретоковая толщинометрия, вихретоковый толщиномер предназначен для измерения толщины объекта контроля; применяется для контроля толщины электропроводящих листов, пленок, пластин, покрытий на них, стенок труб, цилиндрических и сферических баллонов и т.д.

- Вихретоковая структуроскопия,  вихретоковый структуроскоп предназначен для контроля физико-механических свойств объектов, связанных со структурой, химическим составом и внутренними напряжениями их материалов.

- Вихретоковый измеритель электропроводимости металлов и сплавов (измеритель электропроводности) 
- Ферритометр (измеритель ферритной фазы)

Для примера представлена схема вихретокового метода прохождения (возбуждающая катушка и приёмник расположены по двум сторонам объекта) на вихретоковом дефектоскопе.

Принцип контроля заключается в следующем.

С помощью катушки индуктивности 1 в объекте контроля 3 возбуждаются вихревые токи 2,  регистрируемые приёмным измерителем, в роли которого выступает та же самая или другая катушка.

По интенсивности распределения токов в контролируемом объекте можно судить о размерах изделия, свойствах материала, наличии несплошностей.

Вихретоковый дефектоскоп (метод прохождения)